ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

стандарт   организации

Требования к качеству работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

Контроль качества работ. порядок приемки работ

сто ТУАД  02 - 2009

ГБУ  НСО  ТУАД

НОВОСИБИРСК – 2009

ПРЕДИСЛОВИЕ

Разработан сотрудниками Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных  дорог Новосибирской области»:

инженером Кошелевым В.Н.

инженером Свеженцевым Д.В.

инженером Саввиным А.А.

Рассмотрен и согласован  техническим советом Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области».  Протокол от 28 октября 2009г.

Утвержден и введен в действие приказом начальника Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»  № 191 от « 29 » октября 2009г.

### Стандарт организации

| Требования к качеству работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них. Контроль качества работ. Порядок приемки работ | Введен впервые |
| --- | --- |

Утвержден и введен в действие приказом от «29» октября 2009 г., №191

Дата введения «01» января 2010г.

1.   Область применения

В достижении качества выполнения дорожных работ наиболее эффективен подход обеспечения контроля и измерений на начальных и основных этапах производства.

Развитие и совершенствование такого подхода ведет к снижению брака и, таким образом, на приемочный контроль остается функция не отбраковки, а подтверждения качества.

Настоящий стандарт регламентирует правила производства работ на объектах, их приемку, измерения и оплату, с учетом действующей нормативной документации и опыта работы ГБУ НСО ТУАД.  Разработан в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» для служб ГБУ НСО ТУАД (далее – Заказчик) и подрядных организаций, осуществляющих выполнение строительно-монтажных работ при строительстве (реконструкции) и капитальном ремонте автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них в Новосибирской области.	Настоящий стандарт применяется Заказчиком и подрядными организациями, если данное условие предусмотрено сторонами в государственном контракте (договоре).

2.    Нормативные ссылки

В стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-  Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ»;

- ГОСТ, ГОСТ Р, СНиП, ВСН, ОДН, ОДМ и др. в соответствии с Перечнем действующих документов в дорожном хозяйстве; 				- СТП ТУАД Новосибирской области;

- Технические спецификации на виды работ при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, (РОСАВТОДОР 2003 год);

- Устав государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области.																									          3.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В стандарте применяются термины и определения, принятые в Системе нормативных документов дорожной отрасли:

3.1. ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

3.2. РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению технической категории автомобильной дороги или без изменения таковой, но в значительной мере улучшившие потребительские свойства автомобильной дороги. При этом возможно изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;

3.3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ – полное восстановление конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей и доведение их состояния до уровня установленных допустимых значений и технических характеристик категории ремонтируемой автомобильной дороги, позволяющего обеспечить нормативные требования к ее потребительским свойствам в период до очередного капитального ремонта;

3.4. ЗАКАЗЧИК (ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК)  - ГБУ НСО ТУАД учреждение, деятельность которого направлена на удовлетворение общественных потребностей в сфере дорожного хозяйства путем осуществления государственных функций некоммерческого характера; организация дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования относящимся к государственной собственности Новосибирской области в пределах выделяемых на эти цели бюджетных ассигнований, в том числе путем размещения заказов для государственных нужд в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и администрации Новосибирской области;

3.5. ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  (ПОДРЯДЧИК) - организация, выполняющая комплекс работ по договору (контракту) подряда с ГБУ НСО ТУАД;

3.6. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР  -  надзор за выполнением дорожных работ в соответствии с действующими нормами, правилами, требованиями и утвержденной проектно-сметной документацией, осуществляемый Заказчиком. Непосредственно технический надзор осуществляется экспертами дорожного хозяйства, являющимися сотрудниками профильных производственно-технических служб ГБУ НСО ТУАД;

3.7. НЕЗАВИСИМЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ - проверка соответствия объекта установленным техническим требованиям при помощи независимой организации (предприятия);

3.8. НЕЗАВИСИМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - юридическое лицо, обладающее независимостью действий в области  проведения измерений и испытаний на объекте (оценки качества работ), исключающей административную, финансовую и коммерческую зависимость от Подрядчика и Заказчика. Независимая организация не может быть структурным подразделением подрядной организации и Заказчика;

3.9. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ  -  контроль, осуществляется  Подрядчиком на  всех стадиях выполнения работ. Производственный контроль охватывает все вспомогательные, подготовительные и технологические операции;

3.10. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ - контроль продукции поставщика, поступившей к ПОДРЯДЧИКУ или ЗАКАЗЧИКУ и предназначаемой для использования в выполнении дорожных работ на объектах;

3.11. ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ  -  контроль качества выполнения дорожных работ во время и после завершения технологической операции. Осуществляется, как правило, Подрядчиком;

3.12. ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ  -  контроль качества законченных конструктивных элементов, по результатам которого принимается решение о пригодности их  к эксплуатации. Осуществляется представителем технического надзора Заказчика;

3.13. ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ - контроль, осуществляемый специально уполномоченными лицами с целью проверки эффективности ранее выполненного контроля;

3.14. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ - контроль, при котором поступление информации о контролируемых параметрах происходит через установленные интервалы. Осуществляется  Подрядчиком;

3.15. КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПРИЗНАК  -  характеристика объекта (элемента), подвергаемая контролю;

3.16. РЕГЛАМЕНТ КОНТРОЛЯ  -  правила, регулирующие порядок деятельности по контролю качества какого-либо объекта, материала, процесса;

3.17. ИСПЫТАНИЕ  -  техническая операция, заключающаяся в установлении одной или нескольких характеристик данной продукции или процесса в соответствии с установленной процедурой;

3.18. ОБЪЕКТЫ ИСПЫТАНИЙ  -  строительные материалы, конструкции и изделия, продукция основного и вспомогательного производства дорожных предприятий (конструктивные элементы автомобильных дорог и сооружений на них);

3.19. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ  -  виды работ или конструктивные элементы, которые частично или полностью будут закрыты при выполнении последующих работ;

3.20. ОТВЕТСТВЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ  -  конструктивные элементы, некачественное выполнение которых может привести к потере несущей способности сооружения или непригодности его для нормальной эксплуатации;

3.21. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА - документ, устанавливающий рациональную, стабильную и безопасную технологию производства часто повторяющегося вида строительно-монтажных работ и используемый взамен проекта производства работ или как его составляющая. В ней указаны все технологические операции и их параметры, материалы, машины и оборудование, квалификация рабочих и трудоемкость операций, схемы операционного контроля;

3.22. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПОС) - часть рабочего проекта на строительство (реконструкцию), разрабатывается проектной организацией, как правило, на весь объем строительства (реконструкции), предусмотренный рабочим проектом. Цель – ввод в действие объекта в планово-расчетный срок за счет обеспечения соответствующего организационно-технического уровня строительства (реконструкции).

В зависимости от сложности объекта может не разрабатываться (МДС 12-81.2007, п. 4.1.);

3.23. ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР) - разрабатывается Подрядчиком с целью выбора наиболее эффективной технологии выполнения строительно-монтажных работ, способствующей оптимизации сроков производства работ и улучшению их качества.

На объектах капитального ремонта автомобильных дорог допускается  взамен ППР разрабатывать и применять ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ;

3.24. РАБОЧИЕ КОМИССИИ - комиссии, осуществляющие приемку всего комплекса работ на предъявляемом к вводу в эксплуатацию объекте (пусковом комплексе), в части полноты и качества выполненных по рабочему проекту работ; рабочие комиссии проводятся до начала работы государственных приемочных комиссий;

3.25 ДЕФЕКТЫ:

- КРИТИЧЕСКИЙ ДЕФЕКТ – дефект, при наличии которого конструктивный элемент сооружения функционально непригоден. При наличии критического дефекта дальнейшее ведение работ, исходя из условий прочности, надежности и безопасности, может повлечь снижение эксплуатационных характеристик ниже допустимого уровня. Критический дефект подлежит безусловному устранению, а дальнейшее производство работ должно быть приостановлено;

- ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ  ДЕФЕКТ  - дефект, при наличии которого будут значительно снижены отдельные показатели того или иного конструктивного элемента и существенно ухудшатся эксплуатационные характеристики. Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими работами.

4.    СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

4.1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Система управления качеством дорожных работ охватывает все технологические операции и позволяет, с помощью обратной связи, участникам инвестиционного процесса, управлять качеством реализации проектной документации.

Подрядная организация, руководствуясь проектно-сметной документацией (ПСД) и проектом производства работ (ППР) должна обеспечивать все организационные, технические и технологические решения в процессе выполнения работ на достижение конечного результата: ввода объекта в эксплуатацию с требуемым качеством, в установленные сроки и  с минимизацией затрат. С момента сдачи объекта в эксплуатацию подрядная организация принимает на себя  гарантийные обязательства на сроки, продолжительность которых оговаривается в государственных контрактах.

Подрядная организация в процессе производства строительно-монтажных работ осуществляет:

- входной контроль дорожно-строительных материалов, полуфабрикатов, изделий поступающих от поставщиков или предприятий подсобного производства (АБЗ, ЦБЗ, полигоны, карьеры и т.п.);

- операционный контроль технологических операции во время их выполнения и после завершения;

- участвует во всех видах контролей назначаемых Заказчиком, сдаче-приемке выполненных работ.

Подрядчик обязан:

- беспрепятственно допускать на объекты контроля экспертов, сотрудников испытательных и диагностических лабораторий и представителей организаций независимого контроля (при наличии соответствующих полномочий и задания Заказчика);

- предоставлять необходимую для проведения контроля техническую документацию по объекту (ПСД, ППР, журнал производства работ, журналы операционного и лабораторного контроля, акты на скрытые работы, акты предыдущих проверок и т.д.);

- оказывать содействие в проведении обследования, взятии проб, измерений (в том числе на АБЗ, ЦБЗ и промбазе);

- запломбировать места взятия вырубок, кернов.

Заказчик:

- утверждает перечень лиц (экспертов дорожного хозяйства), которые от его имени уполномочены осуществлять контроль и технический надзор за проведением строительно-монтажных работ, проверку качества и соответствия применяемых дорожно-строительных материалов и конструкций, принимать скрытые и законченные работы, выдавать предписания о временной приостановке или прекращении работ на объекте;

- согласовывает Подрядчику: возможность привлечения Субподрядных организаций для выполнения отдельных видов работ, перечень возможных поставщиков материалов и конструкций;

- осуществляет контроль за исполнением Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов, независимых организаций, авторского надзора;

- в случае если результаты контроля качества показали, что его фактический уровень не соответствует требуемому, на стадии приемки и оплаты работ принимает решение о мерах экономического или иного вида воздействия (оговаривается в условиях государственного контракта). ШТРАФ назначается в конкретной денежной сумме, определенной государственным контрактом, и уплачивается в бюджет.

Контрольным документом, определяющим структуру взаимоотношений Заказчика и Подрядчика в период реализации рабочего проекта, является «Государственный контракт на выполнение подрядных работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования Новосибирской области». В документе отражены основные требования по соблюдению и контролю качества при выполнении строительно-монтажных работ.

Независимый технический контроль осуществляется технически компетентными независимыми организациями, как часть технического надзора Заказчика.

Контроль производится на основе заданий Заказчика компетентными организациями, имеющими в своем составе аттестованных в установленном порядке экспертов и испытательные лаборатории.

Проверяющая организация для проведения конкретной проверки назначает эксперта (экспертов). Эксперт, осуществляющий технический контроль, должен быть компетентным, иметь необходимую квалификационную подготовку. Требования к эксперту независимой организации регламентированы СТП 12-03-99.

Эксперт, в соответствии с заданием Заказчика, составляет программу проверки, осуществляет обследования объекта, руководит измерениями, полевыми и лабораторными испытаниями на объекте, готовит акты проверок.

Проверяющая организация в своей деятельности руководствуется действующими: законодательством РФ, Новосибирской области, отраслевыми нормативными документами, настоящим стандартом, государственным контрактом  на выполнение соответствующих работ.

Проверяющая организация несет ответственность за объективность проведения испытаний и достоверность полученных результатов, за обеспечение конфиденциальности информации, полученной в результате проведения контроля.

4.2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ОБЪЕКТЕ

4.2.1. Независимый технический контроль (СТП 12-01-99) производится на основании задания Заказчика, составляемого, совместно, начальниками профильных производственных отделов и экспертами дорожного хозяйства по внутреннему аудиту. Задание утверждается: главным инженером (объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог и сооружений на них);  заместителем начальника управления (ГБУ НСО ТУАД) по производству (объекты капитального ремонта автомобильных дорог и сооружений на них).

Задание составляется на каждый конкретный объект. Даты проведения проверок заданием не регламентируются; при необходимости указывается периодичность проверок. Задание может корректироваться по инициативе сторон.

4.2.2. Задания и даты проведения проверок не доводятся заранее до Подрядчика. Контроль должен быть внезапным, т.е. его следует проводить в неизвестное заранее для  подрядчика время.

4.2.3. По полноте охвата контроль может быть сплошным или выборочным. Объем устанавливается Заказчиком при составлении задания на проверку.

4.2.4. Проверки следует производить в присутствии компетентного  представителя Подрядчика. По прибытии на объект эксперт представляется руководству подрядной организации, доводит до сведения цель проверки, объем проверочных мероприятий и правила отбора проб. О выполненном контроле делается запись в журнале производства работ и составляется акт визуального контроля.

Акты визуального контроля являются обязательным приложением к итоговому акту проверки качества работ на объекте.

ФОРМА  АКТА ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

(наименование организации, выполняющей независимый контроль)

_________________________________						_________________________________						_________________________________							(адрес, телефон организации, выполняющей контроль)

АКТ № ______

визуального контроля (технического осмотра)

Дата__________________

Подрядная организация ________________________________________________

Объект ____________________________________________________________

Эксперт  _____________________________________________________________		        (должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель подрядчика  _____________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

В процессе производства работ допущены следующие нарушения  требований нормативных документов: _____________________________________________________________________	                    ( наименование документа, отмеченные нарушения )

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Рекомендации по устранению выявленных нарушений: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт составлен в 3-х экземплярах (Заказчик; Подрядчик; Независимый контроль)

Эксперт _____________________________________	                                                                         (подпись, фамилия, и., о.)

Акт получил:

Заказчик:   ________________________________	                                                               (подпись, фамилия, и., о.)

Подрядчик: _______________________________			                                            (подпись, фамилия, и., о.)

Особое мнение Подрядчика: ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель подрядчика ______________________

(подпись)

Если в процессе проверки отмечены существенные нарушения, которые требуют корректировки технологического процесса или немедленного вмешательства Заказчика, акт визуального контроля (технического осмотра) составленный в трёх экземплярах, представляется Подрядчику и Заказчику на следующий день после проверки.

4.2.5. Обследования должны производиться в период, благоприятный для визуального контроля, измерений и взятия проб.

4.2.6. В процессе независимого технического контроля осуществляется:

- контроль за соответствием строительно-монтажных работ, применяемых дорожно-строительных материалов, полуфабрикатов, конструкций и изделий проектным  решениям и требованиям нормативных документов;

- проверка наличия документов, удостоверяющих качество материалов, конструкций и изделий (паспорта, сертификаты, результаты лабораторных исследований и испытаний);

- контроль за выполнением геодезических работ на объекте, в том числе за сохранностью ГРО;

- проверка вспомогательных производств, производственных баз, лабораторий Подрядчика, связанных с объектами контроля;

- контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате работ по проектно-сметной документации;

- контроль наличия и правильности первичной исполнительной документации;

- контроль за устранением ранее выявленных дефектов и нарушений;

- контроль за исполнением предписаний технического надзора Заказчика, других надзорных органов, относящихся к вопросам качества работ.

4.2.7. Эксперты, осуществляющие независимый технический контроль, могут привлекаться Заказчиком к:

- освидетельствованию скрытых работ;

- промежуточной приемке ответственных конструкций;

- работе в составе приемочных комиссий.

4.2.8. На основании материалов обследований и испытаний на объектах контроля экспертом составляется акт контроля качества работ.

ФОРМА  АКТА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ:

___________________________________________________________________	   ( наименование организации выполняющей независимый технический контроль )

______________________________________							(адрес организации, телефон, E-mail)

_______________________________________

_______________________________________							                                                                                          УТВЕРЖДАЮ

_________________________	                                                                        должность, Ф.И.О, подпись

___________________________________	                                                                                                                    руководителя организации,

___________________________________	                                                                                    выполнившей контроль качества работ

«____»____________ 20___ г.

АКТ № ______					   проверки  качества  работ

___________________________________________________________________	         (наименование организации, выполняющей подрядные работы)

Объект –

Дата проверки –

Проверку произвёл(и) –

От Подрядчика присутствовал(и) -

Акт составил    _____________________________________________			                               ( подпись, фамилия, имя, отчество)

Содержательная  часть акта состоит из:

- краткого описания объекта, в части его технического состояния и динамики производства работ;

- описания технологии работ, состояния организации и ведения всех требуемых видов контроля на объекте, которые обязан выполнять Подрядчик в процессе производства работ, с указанием методов и приборов контроля;

- перечисления установленных нарушений норм (с указанием номера соответствующего документа и нарушенных пунктов, объемов некачественно выполненных работ);

- выводов и рекомендаций.

Положительные моменты в акте не отражаются.

Вопросы санкций не входят в компетенцию проверяющей организации и рассматриваются Заказчиком.

Если по материалам проверки не выявлено нарушений или с момента предыдущей проверки работы не велись, эксперт готовит справку о проверке. Форма справки аналогична форме акта (СТП 12-01-99, п.8.2);

Акт составляется в 4-х экземплярах, три из них передаются руководству Заказчика, один остается в организации осуществляющей контроль. Руководитель Заказчика, изучив документ, выносит решение и передает по экземпляру начальнику профильного производственного отдела и представителю Подрядчика. Один экземпляр остается в архиве Заказчика. Сторонним организациям акты (или другие материалы контроля) не выдаются.

Справка о проверке составляется в 3-х экземплярах, Подрядчик с ее содержанием не знакомится.

Акт (справка) должен быть передан Заказчику не позднее чем через пять рабочих дней после проверки, если по технологии испытания отобранных проб не требуется большего срока.

Акты (справки) имеют регистрационные реквизиты, например: АКТ №13/09, здесь 13 – индивидуальный порядковый номер документа; 09 – год в котором проводилась проверка. При нумерации справок вводится индекс «С» (№13/09 С).

4.2.9. По требованию Заказчика или Подрядчика могут быть произведены дополнительные или, в спорном случае, повторные обследования объекта контроля. В данном случае программу и сроки работ, состав комиссии (если она необходима) назначает Заказчик, согласовывает Подрядчик. При этом требования сторон должны быть обоснованы.

Если результаты повторной проверки совпадут с ранее полученными, оплату работ производит Подрядчик, в противном случае – контроль осуществляется за счет проверяющей организации.

4.2.10. Испытательные лаборатории организаций осуществляющих независимый контроль, должны отвечать требованиям СТП 12-02-99.

5.  ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА

5.1. Состав и объем геодезической разбивочной основы (ГРО), а также параметры допустимых отклонений, должны соответствовать требованиям     СП 11-104-97.

5.2. Закрепление ГРО на местности в высотном и плановом положении выполняет проектная организация, в соответствии с заданием на проектно-изыскательские работы (далее – ПИР).

На местности закрепляются:

- начало и конец трассы;

- вершины углов поворота;

- створные точки на прямолинейных участках в пределах взаимной видимости, но не реже чем через 1 км (СП 11-104-97 п.5.51.);

- нивелирные реперы устраиваются не реже, чем через 2 км (СП 11-104-97 п.5.52.).

Закрепление трассы, выполненное с отклонениями от требований задания на ПИР и нормативных документов, приемке не подлежит. Проектная организация обязана в трехдневный срок устранить замечания и повторно передать ГРО Заказчику.

Все изменения, согласованные и учтенные в схемах закрепления и в ведомостях реперов, должны быть, в обязательном порядке, внесены в проект.

Оплата за выполненные ПИР не производится до полного устранения замечаний.

5.3. ЗАКАЗЧИК  обязан создать (принять, в установленном порядке, от проектной организации геодезическую разбивочную основу) и, не менее чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ, обеспечить передачу ПОДРЯДЧИКУ закреплённых на местности знаков ГРО и соответствующей технической документации по Акту приёмки – передачи ГРО.

5.4. ПОДРЯДЧИК  несет ответственность, согласно СНиП 3.01.03-84,  за сохранность принятых знаков ГРО в процессе всего периода выполнения строительно-монтажных работ на объекте, производит сгущение ГРО, осуществляет инструментальную проверку их соответствия не реже 2-х раз в год (в зависимости от продолжительности работ - в весенний и осенне-зимний периоды).

5.5. При проверке состояния геодезического контроля на объекте устанавливается наличие и достаточность средств измерения, а также их техническое состояние и обеспеченность поверками, наличие и состояние ГРО. Оценивается полнота и правильность ведения журналов и другой документации по геодезическому контролю (рабочей схемы закрепления оси трассы в плане и по высоте, исполнительных съёмок, геометрических замеров и т.д.).

5.6. Результаты выполненных работ по сгущению ГРО, рабочему закреплению оси трассы, устройстве временных реперов вносятся в «Оперативный журнал геодезических работ».

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перед началом производства дорожно-строительных работ на объекте должны быть оформлены и представлены следующие документы:

- Акт приемки-передачи ГРО - (Форма Г-1) – от Проектной организации - Заказчику;

- Акт приемки-передачи ГРО - (Форма Г-2) – от Заказчика - Подрядной организации;

- Акт проверки сохранности ГРО - (Форма Г-3 ) – на переходящих объектах;

- Акт разбивки осей объекта (сооружения) на местности    (Форма Г-4) – для технически сложных объектов, сооружений;

- Оперативный журнал геодезических работ - (Форма Ф-4);

Кроме вышеуказанных документов должны быть приложены:

-  схема закрепления трассы, ведомость реперов и ведомость углов поворота.

6.   ЛАБОРАТОРНЫЙ  КОНТРОЛЬ

6.1. Подрядные организации, выполняющие строительно-монтажные работы на основании государственных контрактов должны иметь в своей структуре строительные лаборатории, требования, к которым  изложены в СТП 12-04-99. При отсутствии собственной лаборатории Подрядная организация должна представить Заказчику заключенный договор с испытательной лабораторией с подтверждением ее компетентности;

6.2. Испытательная лаборатория, участвующая в независимом техническом контроле, должна быть компетентной и независимой.  Основные требования, к испытательным лабораториям и их персоналу изложены в СТП 12-02-99.

6.3. В структуре Заказчика организация и проведение требуемого комплекса лабораторных испытаний и обеспечения контроля качества дорожно-строительных материалов, смесей и изделий возложена на отдел контроля качества ГБУ НСО ТУАД. Основные задачи и порядок деятельности отдела контроля качества изложены в регламенте работы, утвержденном приказом начальника управления от 21.01.2008г. №10.

7.        ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА. ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Технический надзор Заказчика и производственный контроль Подрядчика в процессе выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в целях:

* обеспечения выполнения всех видов работ в полном соответствии с проектной и нормативно-технической документацией;

* обеспечение соответствия применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям проекта, технических условий, стандартов и других нормативных документов действующих в дорожной отрасли;

* проверки соответствия объемов выполненных работ по отдельным конструктивам, а также по законченным объектам требованиям проектной и исполнительной документации;

* своевременного освидетельствования скрытых работ, приемки ответственных конструкций, проведения промежуточной приемки и ведения исполнительной документации в соответствии с установленными требованиями.

7.1   МАТЕРИАЛЫ  И  КОНСТРУКЦИИ

7.1.1. Подрядчик выбирает источник поставок  материалов требуемого  качества, заложенного в проектных решениях и на основании результатов лабораторных испытаний осуществляет подбор составов асфальтобетонных, цементобетонных, щебеночно-песчаных и др. смесей и, в установленном порядке, согласовывает их с Заказчиком до начала работ.

Испытания материалов производятся по стандартным методикам и в соответствии с действующими нормативными документами (ГОСТ, ТУ и т.д.).

7.1.2. Лабораторное обеспечение	качества поставляемых материалов, изделий и конструкций осуществляется лабораториями предприятий изготовителей или предприятиями вспомогательного производства.

7.1.3. По мере поступления материалов на объект Подрядчик осуществляет входной контроль путем внешнего осмотра, при необходимости производятся лабораторные испытания. Данные о результатах входного контроля  заносятся в журнал установленной формы.

7.1.4. Отдел контроля качества Заказчика осуществляет выборочный контроль качества материалов, изделий и конструкций. Контроль качества строительных материалов осуществляется путем сравнительного анализа документов о качестве	(паспортов, сертификатов соответствия, рецептов и карточек подбора и др.) и результатов осмотра, замеров, лабораторных испытаний материалов в натуре;

7.1.5. В случае обнаружения на объекте некачественных или не соответствующих, проектным требованиям, материалов, изделий и конструкций Подрядчику выдается предписание о приостановке работ; предписание выдается в письменном виде и обязательно для исполнения. О приостановке работ немедленно докладывается руководству Заказчика и Подрядчика. В адрес поставщика направляется рекламация о несоответствии поставленной продукции паспортным данным и требованиям нормативно-технической документации.

Указание о приостановке работ может быть отменено только после устранения причин несоответствия письменным распоряжением руководителя Заказчика.

7.1.6. Подрядчик обязан осуществлять эффективный производственный контроль на всех стадиях применения материалов, изделий и конструкций. Для обеспечения полноты контроля при производстве и применении материалов, изделий и конструкций должны использоваться схемы лабораторного  контроля качества. Схема лабораторного контроля качества материалов является организационно-методическим документом, регламентирующим номенклатуру контролируемых признаков объекта контроля, периодичность испытаний, объем контроля. Документ является  обязательным к выполнению Подрядчиком.

Схемы лабораторного контроля качества составляются соответствующими службами Подрядчика или компетентными сторонними организациями (специалистами) на основе типовых схем путем дополнения их необходимыми, для конкретных  условий, данными и  дополнениями. Схемы утверждаются главным инженером (техническим директором и т.п.) организации Подрядчика.

Схемы лабораторного контроля качества составляются и утверждаются индивидуально на каждый вид материала, изделия, конструкции.

7.1.7. Схемы лабораторного контроля качества материалов, изделий и конструкций являются  предметом технического надзора Заказчика.

7.1.8. Ниже приведены схемы лабораторного контроля качества основных, наиболее часто применяемых в дорожных работах, материалов (смесей):

СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  №1

ЩЕБЕНЬ (ГРАВИЙ)

| #G0Наименование показателей | ГОСТ | Щебеночный завод | Асфальтобетонный завод | Цементобетонный завод | При устройстве дополнительных и конструктивных слоев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Определение зернового состава | #M12291 12000030668269.0-97#S | Ежедневно одна объединенная проба с каждой технологической линии | 1 раз в 10 смен одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий | 1 раз в смену одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий | 1 раз в 10 смен одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий |
| Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | #M12291 12000030668269.0-97#S | 1 раз в 10 дней одна объединенная проба с каждой технологической линии | 1 раз в 10 смен одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий | 1 раз в смену одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий | 1 раз в 10 смен одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц | 8269.0-97 | Ежедневно одна объединенная проба с каждой технологической линии | 1 раз в 10 смен одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий | 1 раз в смену одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий | 1 раз в 10 смен одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий |
| Определение содержания глины в комках | 8269.0-97 |  |  |  |  |
| Определение зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | #M12291 12000030668269.0-97#S | 1 раз в 10 дней одна объединенная проба с каждой технологической линии | 1 раз в 10 смен одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий | При поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено несоответствие с паспортными данными | 1 раз в 10 смен одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий |
| Определение зерен слабых пород | #M12291 12000030668269.0-97#S | Ежедневно одна объединенная проба с каждой технологической линии | 1 раз в 10 смен одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий |  | 1 раз в 10 смен одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий |
| Определение дробимости щебня (гравия) при сжатии (раздавливании) | #M12291 12000030668269.0-97#S | 1 раз в квартал, 1 объединенная проба с каждой технологической линии | 1 раз в квартал и при поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено изменение качественных показателей |
| Определение истираемости в полочном барабане | #M12291 12000030668269.0-97#S | 1 раз в квартал, 1 объединенная проба с каждой технологической линии | При отсутствии паспортных данных |
| Определение сопротивления щебня (гравия) удару на копре ПМ | #M12291 12000030668269.0-97#S | 1 раз в квартал, 1 объединенная проба с каждой технологической линии | По требованию проекта | По требованию проекта | По требованию проекта |
| Определение насыпной плотности и пустотности щебня (гравия) | #M12291 12000030668269.0-97#S | 1 раз в квартал, 1 объединенная проба с каждой технологической линии | При поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено несоответствие с паспортными данными |
| Определение морозостойкости | #M12291 12000030668269.0-97#S | 1 раз в год, 1 объединенная проба с каждой технологической линии | При отсутствии паспортных данных |
| Определение влажности | #M12291 12000030668269.0-97#S | Ежедневно одну объединенную пробу с каждой технологической линии |  | 1 раз в смену и в случае выпадения осадков |  |
| Определение устойчивости щебня (гравия) против распада | #M12291 12000030668269.0-97#S | 1 раз в квартал, 1 объединенная проба с каждой технологической линии | При отсутствии паспортных данных |
| Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов | #M12291 87100123530108-94#S | 1 раз в год, 1 объеди-ненная проба с каждой технологической линии | При отсутствии паспортных данных |

СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  №2

ПЕСОК

| #G0Наименование показателей | ГОСТ | При геологи ческой разведке | Карьер | При устройстве морозо- защитных и дренирующих слоев | Асфальто- бетонный завод | Цементо- бетонный завод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ежед- невно | Перио- дически |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Определение зернового состава и модуля крупности | 8735-88 | Обяза- тельно | Обяза- тельно |  | Не менее 3-х проб в карьере на каждые 500 м | 1 раз в 10 смен и при поступлении новых партий | 1 раз в смену и при поступлении новых партий |
| Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 8735-88 | Обяза- тельно | Обяза- тельно |  | Не менее 3-х проб в карьере на каждые 500 м | 1 раз в 10 смен и при поступлении новых партий | 1 раз в смену и при поступлении новых партий |
| Определение содержания глины в комках | 8735-88 | Обяза- тельно | Обяза- тельно |  | Не менее 3-х проб в карьере на каждые 500 м | 1 раз в 10 смен и при поступлении новых партий | 1 раз в смену и при поступлении новых партий |
| Определение органических примесей | 8735-88 | Обяза- тельно |  | По требо- ванию потре- бителя |  |  | При отсутствии паспортных данных |
| Определение минерало- петрографического состава | 8735-88 | Обяза- тельно |  | По требо- ванию потре- бителя |  |  |  |
| Определение истинной плотности | 8735-88 | Обяза- тельно |  | По требо- ванию потре- бителя |  | При отсутствии паспортных данных и по необходимости |
| Определение насыпной плотности | 8735-88 | Обяза- тельно | Обяза- тельно |  | При поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено изменение качественных показателей |
| Определение пустотности | 8735-88 |  |  | По требо- ванию потре- бителя |  | При отсутствии паспортных данных и по необходимости |
| Определение влажности | 8735-88 | Обяза- тельно | 1 раз в смену и в случае выпа- дения осадков |  | Обязательно при контроле плотности | 1 раз в 10 смен и при поступлении новых партий | 1 раз в смену и в случае выпадения осадков |
| Определение коэффициента фильтрации | 25584-90 | Обяза- тельно |  | По требо- ванию потре- бителя | Нe менее 3-х проб в карьере на каждые 500 м |  |  |
| Определение марки по прочности исходной горной породы песков из отсевов дробления | 8735-88 | Обяза- тельно |  | 1 раз в квартал |  | 1 раз в квартал, и при поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено изменение качественных показателей |
| Содержание вредных примесей | 8736-93 | Обяза- тельно |  | 1 раз в квартал |  | При отсутствии паспортных данных |
| Определение удельной эффективности активности естественных радионуклидов | 30108-94 | Обяза- тельно |  | 1 раз в год |  | При отсутствии паспортных данных |
| Определение морозостой- кости песка из отсевов дробления | 8735-88 | Обяза- тельно |  | 1 раз в квартал |  | При отсутствии паспортных данных |

СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА №3

ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ СМЕСИ

| #G0Наименование показателей | ГОСТ | Карьер | Потребитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Еже- суточно | Перио- дически |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Определение зернового состава | #M12291 12000030668269.0-97#S | Обяза- тельно |  | 1 раз в 10 суток и при поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено несоответствие с паспортными данными |
| Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия | #M12291 12000030668269.0-97#S | Обяза- тельно |  | 1 раз в 10 суток и при поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено несоответствие с паспортными данными |
| Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы | #M12291 12000030668269.0-97#S |  | 1 раз в 10 суток | 1 раз в 10 суток и при поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено несоответствие с паспортными данными |
| Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | #M12291 87100109725607-94#S | Обяза- тельно |  | 1 раз в 10 суток и при поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено несоответствие с паспортными данными |
| Определение глины в комках | #M12291 87100109725607-94#S | Обяза- тельно |  | 1 раз в 10 суток и при поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено несоответствие с паспортными данными |
| Определение насыпной плотности | #M12291 12000030668269.0-97#S |  | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал и при поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено несоответствие с паспортными данными |
| Определение пластичности | 25607-94 |  | 1 раз в квартал | При отсутствии паспортных данных |
| Определение пучинистости смесей |  |  | 1 раз в квартал | При отсутствии паспортных данных |
| Определение коэффициента фильтрации | 25607-94 |  | 1 раз в 10 суток | По требованию проекта |
| Определение удельной эффективности активности естественных радионуклидов | 30108-94 |  | 1 раз в год | При отсутствии паспортных данных |
| Определение морозостойкости | 8269.0-97 |  | 1 раз в год | При отсутствии паспортных данных |
| Определение прочности щебня (гравия) | 8269.0-97 |  | 1 раза квартал | 1 раз в квартал и при поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено несоответствие с паспортными данными |
| Определение устойчивости структуры щебня против распада | 3344-83 |  | 1 раз в квартал | При отсутствии паспортных данных |

СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА №4

СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ И ГРУНТЫ, ОБРАБОТАННЫЕ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

| Наименование показателей | ГОСТ | При проектировании составов | При приготовлении | При укладке в покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав смеси | 23558-94 | Обязательно | Не реже 1 раза в смену |  |
| Предел прочности на сжатие | 10180-90 | Обязательно | Не реже 1 раза в смену | По требованию проекта |
| Морозостойкость | 10060-87 | Обязательно | Не реже 1 раза в квартал |  |
| Предел прочности на растяжение при изгибе или раскалывании | 10180-90 | Обязательно | Не реже 1 раза в квартал |  |
| Коэффициент уплотнения |  |  |  | По требованию проекта |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | 30108-94 | Обязательно при отсутствии паспортных данных |  |  |

СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА №5

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ СМЕСИ И ГРУНТЫ, УКРЕПЛЕННЫЕ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ

| #G0Наименование показателей | ГОСТ | При проектировании составов | При приготовлении | При укладке в покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предел прочности на сжатие при температуре | 12801-98 | Обязательно | Не реже 1 раза в смену |  |
| 20 °С |  |  |  |  |
| 50 °С |  |  |  |  |
| Водостойкость | 12801-98 | Обязательно | Не реже 1 раза в смену |  |
| Водостойкость при длительном водонасыщении | 12801-98 | Обязательно | Раз в полгода и при изменении исходных материалов |  |
| Водонасыщение | 12801-98 | Обязательно | Не реже 1 раза в смену |  |
| Набухание | 12801-98 | Обязательно | Не реже 1 раза в смену |  |
| Слеживаемость | 12801-98 | Обязательно | Не реже 1 раза в смену |  |
| Предел прочности на растяжении при изгибе при 20 °С | 12801-98 | Обязательно | Раз в полгода и при изменении исходных материалов |  |
| Морозостойкость | 30491-97 12801-98 | Обязательно | Раз в полгода и при изменении исходных материалов |  |
| Состав смеси | 12801-98 | Обязательно | Не реже 1 раза в смену и при изменении внешнего вида |  |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | #M12291 87100123530108-94#S | Обязательно при отсутствии паспортных данных |  |  |
| Коэффициент уплотнения |  |  |  | Обязательно |

СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА №6

ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ

| #G0Наименование показателей | ГОСТ | При геоло гической разведке | Карьер | Потребитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ежесу точно | Перио- дически |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Определение зернового состава | 23735-79 8269.0-97 | Обяза- тельно | Обяза- тельно |  | 1 раз в 10 суток и при поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено несоответствие с паспортными данными |
| Определение процентного содержания гравия в смеси | #M12291 12000030668269.0-97#S | Обяза- тельно | Обяза- тельно |  | 1 раз в 10 суток и при поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено несоответствие с паспортными данными |
| Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 8269.0-97 8735-88 | Обяза- тельно | Обяза- тельно |  | 1 раз в 10 суток и при поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено несоответствие с паспортными данными |
| Определение глины в комках | 8269.0-978735-88 | Обяза- тельно | Обяза- тельно |  | 1 раз в 10 суток и при поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено несоответствие с паспортными данными |
| Определение насыпной плотности | #M12291 12000030668269.0-97#S | Обяза- тельно |  | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал и при поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено несоответствие с паспортными данными |
| Определение коэффициента фильтрации | 25607-94 | Обяза- тельно |  | 1 раз в 10 суток | По требованию проекта |
| Определение прочности гравия | #M12291 12000030668269.0-97#S | Обяза- тельно |  | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал и при поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено несоответствие с паспортными данными |
| Определение морозостойкости гравия | 8269.0-97 | Обяза- тельно |  | 1 раз в год | При отсутствии паспортных данных по необходимости |
| Определение удельной эффективности активности естественных радионуклидов | 30108-94 | Обяза- тельно |  | 1 раз в год | При отсутствии паспортных данных |

СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА №7

МИНЕРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК

| #G0Наименование показателей | ГОСТ | Предприятие-изготовитель | Потребитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Еже- суточно | Периодически |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Определение зернового состава | ГОСТ Р 52129-2003 | 1 раз в смену |  | Не реже 1 раза в 10 смен |
| Определение удельного веса (истинной плотности) | ГОСТ Р 52129-2003 |  | По требованию потребителя | При отсутствии паспортных данных по необходимости |
| Определение средней плотности (объемной массы при уплотнении под нагрузкой) | ГОСТ Р 52129-2003 |  | По требованию потребителя |  |
| Определение пористости | ГОСТ Р 52129-2003 |  | 2 раза в месяц | При отсутствии паспортных данных по необходимости |
| Определение набухания образцов из смеси минерального порошка с битумом | ГОСТ Р 52129-2003 |  | 1 раз в месяц и при каждом изменении горной породы или количества и состава активирующей смеси |  |
| Определение показателя битумоемкости | ГОСТ Р 52129-2003 |  | По требованию потребителя | При отсутствии паспортных данных по необходимости |
| Определение гидрофобности | ГОСТ Р 52129-2003 | 1 раз в смену |  | Не реже 1 раза в 10 смен |
| Определение влажности | ГОСТ Р 52129-2003 | 1 раз в смену |  | Не реже 1 раза в 10 смен |
| Определение однородности | ГОСТ Р 52129-2003 |  | По требованию потребителя | При отсутствии паспортных данных по необходимости |
| Определение коэффициента водостойкости образцов из смеси минерального порошка с битумом для порошкообразных отходов промышленности | ГОСТ Р 52129-2003 |  | По требованию потребителя | При отсутствии паспортных данных по необходимости |
| Определение содержания водорастворимых соединений для порошкообразных отходов промышленности | ГОСТ Р 52129-2003 |  | По требованию потребителя | При отсутствии паспортных данных по необходимости |

СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА №8

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ, ПБВ

| #G0Наименование показателей | ГОСТ | Предприятие- изготовитель | Потребитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Глубина проникания иглы, при: | #M12291 120000500111501-78#S |  |  |
| 25 °С |  | Обязательно | Для каждого рабочего котла и при поступлении новых партий |
| 0 °С |  | Обязательно | - |
| Температура размягчения по кольцу и шару | 11506-73#S | Обязательно | Для каждого рабочего котла и при поступлении новых партий |
| Растяжимость: | 11505-75#S |  |  |
| 25 °С |  | Обязательно | 1 раз в 10 дней и при изменении качества поступающего продукта |
| 0 °С |  | Не реже 1 раза в 10 дней | При отсутствии паспортных данных и при изменении качества поступающего продукта |
| Температура хрупкости | 11507-78#S | Обязательно | 1 раз в месяц и при изменении качества поступающего продукта |
| Индекс пенетрации | 22245-90#S | Обязательно | Обязательно |
| Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм, при 60 °С, с (для жидких битумов) | 11503-74 | Обязательно | Из каждого рабочего котла и при поступлении новых партий |
| Температура вспышки, °С | #M12291 12000054374333-87#S | Не реже 1 раза в месяц | 1 раз в месяц и при изменении качества поступающего продукта |
| Изменение температуры размягчения после прогрева | #M12291 120000500311506-73#S | Не реже 1 раза в 10 дней | 1 раз в 10 дней и при изменении качества поступающего продукта |
| Эластичность (для ПБВ) | ОСТ 218.010-98 | Обязательно | 1 раз в 10 дней и при изменении качества поступающего продукта |
| Однородность (для ПБВ) | ОСТ 218.010-98 | Обязательно | 1 раз в 10 дней и при изменении качества поступающего продукта |

СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА №9

БИТУМНЫЕ ЭМУЛЬСИИ

| #G0Наименование показателей | ГОСТ | Предприятие-изготовитель | Потребитель | При устройстве поверхностной обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание битума с эмульгатором | 52128-2003 | Обязательно | Не реже одного раза в смену и при поступлении новых партий | Для каждой партии |
| Смешиваемость эмульсии с минеральными материалами | 52128-2003 | Обязательно | Не реже одного раза в смену и при поступлении новых партий | Для каждой партии |
| Однородность | 52128-2003 | Обязательно | Не реже одного раза в смену и при поступлении новых партий | Для каждой партии |
| Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 3 мм, при 20 °С, с | 52128-2003 | Не реже одного раза в квартал и при каждом изменении исходных материалов | Не реже одного раза в квартал и при каждом изменении исходных материалов | Не реже одного раза в квартал и при каждом изменении исходных материалов |
| Сцепление пленки вяжущего с минеральными материалами | 52128-2003 | Не реже одного раза в квартал и при каждом изменении исходных материалов | Не реже одного раза в смену | Не реже одного раза в квартал и при каждом изменении исходных материалов |
| Устойчивость при транспортировке | 52128-2003 | Не реже одного раза в квартал и при каждом изменении исходных материалов | Не реже одного раза в квартал и при каждом изменении исходных материалов | Не реже одного раза в квартал и при каждом изменении исходных материалов |
| Устойчивость при хранении | 52128-2003 | Не реже одного раза в квартал и при каждом изменении исходных материалов | Не реже одного раза в квартал и при каждом изменении исходных материалов | Не реже одного раза в квартал и при каждом изменении исходных материалов |
| Глубина проникания иглы: при 25 °С | #M12291 120000500111501-78#S | Не реже одного раза в квартал и при каждом изменении исходных материалов | Не реже одного раза в квартал | Не реже одного раза в квартал и при каждом изменении исходных материалов |
| при 0 °С |  |  |  |  |
| Растяжимость битума, выделенного из эмульсии | #M12291 120000500211505-75#S 52128-2003 | Не реже одного раза в квартал и при каждом изменении исходных материалов | Не реже одного раза в квартал | Не реже одного раза в квартал и при каждом изменении исходных материалов |
| Температура размягчения битума, выделенного из эмульсии | #M12291 120000500311506-73#S 52128-2003 | Не реже одного раза в квартал и при каждом изменении исходных материалов | Не реже одного раза в квартал | Не реже одного раза в квартал и при каждом изменении исходных материалов |

СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА №10

АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ И АСФАЛЬТОБЕТОН по ГОСТ 12801-98 и ГОСТ 9128-97

| #G0Наименование показателей | При проектировании составов | При приготовлении на асфальтобетонном заводе | При укладке в покрытие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | горячие | холодные | горячие | холодные | горячие | холодные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона | Обяза- тельно | Обяза- тельно | Не реже одного раза в 6 месяцев и при изменении исходных материалов | - | - |
| Водонасыщение асфальтобетона | Обяза- тельно | Обяза- тельно | Не реже одного раза в смену | Обяза- тельно | Обяза- тельно |
| Предел прочности при сжатии асфальтобетона |  |  |  |  |  |
| при 50 °С | Обяза- тельно | - | Не реже одного раза в смену | Обяза- тельно | - |
| при 20 °С | Обяза- тельно | Обяза- тельно | Не реже одного раза в смену | Обяза- тельно | Обяза- тельно |
| при 0 °С | Обяза- тельно | Обяза- тельно | Не реже одного раза в 6 месяцев и при изменении исходных материалов | - | - |
| Водостойкость | Обяза- тельно | Обяза- тельно | Не реже одного раза в смену | Не реже одного раза в 6 месяцев и при изменении исходных материалов | Обяза- тельно | - |
| Водостойкость при длительном водонасыщении | Обяза- тельно | - | Не реже одного раза в 6 месяцев и при изменении исходных материалов | - | - | - |
| Зерновой состав минеральной части смеси | - | - | Не реже одного раза в смену и при изменении внешнего вида | - | - |
| Однородность асфальтобетонной смеси по коэффициенту вариации | - | - | Не реже одного раза в месяц |  |  |
| Сцепление битума с поверхностью минеральной части | Обяза- тельно | Обяза- тельно | Не реже одного раза в 6 месяцев и при изменении исходных материалов | - | - |
| Слеживаемость холодных асфальтобетонных смесей | - | Обяза- тельно | - | Не реже одного раза в смену | - | - |
| Сдвигоустойчивость асфальтобетонной смеси | По требованию проекта | - | - | - | - |
| Трещиностойкость асфальтобетонной смеси | По требованию проекта | - | - | - | - |
| Коэффициент уплотнения а/б покрытий | - | - | - | - | Обяза- тельно | Обяза- тельно |

СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА №11

ЦЕМЕНТ

| #G0Наименование показателей | ГОСТ | Предприятие-изготовитель | Потребитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Определение тонкости помола | 310.2-76#S | Обязательно | Один раз в месяц и при поступлении новых партий |
| Определение нормальной густоты цементного теста | 310.3-76#S | Обязательно | Один раз в месяц и при поступлении новых партий |
| Определение сроков схватывания | 310.3-76#S | Обязательно | Один раз в месяц и при поступлении новых партий |
| Определение равномерности изменения объема цемента | 310.3-76#S | Обязательно | Один раз в месяц и при поступлении новых партий |
| Определение предела прочности при изгибе и сжатии | 310.4-81#S | Обязательно | Один раз в месяц и при поступлении новых партий |

СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА №12

БЕТОННЫЕ СМЕСИ И БЕТОН

| #G0Наименование показателей | ГОСТ | При проекти- ровании составов | При приготовлении на бетонном заводе | При укладке в покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель удобоуклады- ваемости (жесткость, осадка конуса) | #M12291 87100107810181.1-81#S | Обязательно | Не реже двух раз в смену при условии постоянной влажности заполнителей и не реже, чем через каждые два часа - при резком изменении влажности материала или изменении состава смеси | Не менее одного раза в смену и при изменении внешнего вида (при визуальной оценке) |
| Пористость смеси (объем вовлеченного воздуха, объем межзерновых пустот) | #M12291 87100108010181.3-81#S | Обязательно | Не реже одного раза в смену только в условиях стабильного производства, в других случаях - не реже двух раз в смену | Не менее одного раза в смену и при изменении внешнего вида (при визуальной оценке) |
| Прочность бетона | 10180-90 18105-86#S | Обязательно | Не реже одного раза в смену | Не реже одного раза в смену и при изменении внешнего вида (при визуальной оценке) |
| Морозостойкость | 10060.0-95#S | Обязательно | Один раз в квартал и при изменении состава смеси |  |
| Плотность бетонной смеси | 10181.2-81#S | Обязательно | Один раз в квартал и при изменении состава смеси |  |

СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА №13

ГРУНТЫ

| #G0Наименование показателей | ГОСТ | При геологи- ческой разведке | При разработке карьеров, выемок и резервов | При возведении насыпи земляного полотна | При выполнении работ в зимних условиях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Зерновой состав | 12536-79 | Обяза- тельно | Обязательно | Не реже одного раза в месяц и при изменении грунта |  |
| Число пластичности | 5180-84 | Обяза- тельно | Обязательно | Не реже одного раза в месяц или при изменении грунта |  |
| Плотность грунта | #M12291 120003104822733-2002#S | Обяза- тельно | Не реже одного раза в смену (не менее одной пробы на 300 м) и при выпадении осадков | В каждом слое по оси земполотна и на расстоянии 1,5-2 м от бровки, а при ширине слоя более 20 м и в промежутках (5 проб в поперечнике). Поперечники разбивают не реже, чем через 200 м при высоте насыпи до 3-х м и через 50 м при высоте насыпи более 3-х м. В верхнем слое, независимо от высоты насыпи, поперечники назначают через 50 м. Дополнительные пробы берутся над трубами, в конусах мостов и путепроводов |  |
| Естественная влажность | #M12291 8710010395180-84#S | Обяза- тельно | Не реже одного раза в смену (не менее одной пробы на 300 м) и при выпадении осадков | Обязательно при определении плотности |  |
| Коэффициент фильтрации | 25584-90#S | Обяза- тельно | По указаниям проекта | Не менее 3 проб из каждых 500 м |  |
| Содержание органических веществ | 8735-88#S | Обяза- тельно | По указаниям проекта |  |  |
| Определение сопротивления срезу (сдвигу) | 12258-96* | Обяза- тельно | По указаниям проекта |  |  |
| Определение набухания и усадки грунтов | 24143-80#S | Обяза- тельно | По указаниям проекта |  |  |
| Определение сжимаемости грунтов | 12258-96* | Обяза- тельно | По указаниям проекта |  |  |
| Однородность грунтов | 25100-95#S | Обяза- тельно | Визуально, постоянно |  |
| Определение содержания мерзлых комьев в общем объеме грунта | 25253-78 |  |  |  | Не реже, чем через 100 м |

7.1.9. Настоящий стандарт должен использоваться в качестве методического руководства для составления схем лабораторного контроля качества материалов, изделий, конструкций, не регламентированных в нем.

7.1.10.  В целях необоснованного применения новых материалов, изделий и конструкций, от которых зависят надежность, безопасность и долговечность автомобильных дорог и сооружений на них, а также устранения технических барьеров при использовании в дорожном хозяйстве прогрессивных отечественных и зарубежных достижений, следует руководствоваться ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27 декабря 1997 г. №1636 «О правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» и СТП 12-07-00.

7.2.   ЗЕМЛЯНОЕ  ПОЛОТНО

7.2.1. При расчистке дорожной полосы выполняются следующие операции: вырубка и вывозка делового леса, срезка мелколесья и кустарника, корчевка пней. Не допускается оставлять отходы расчистки леса на границе полосы отвода и за ее пределами – они подлежат утилизации.

Допускается оставлять в основании насыпей высотой более 1,5м пни высотой не более 10 см.

7.2.2. Отведенные для устройства насыпей грунтовые карьеры должны быть заблаговременно подготовлены к разработке в неблагоприятный период года: обеспечены водоотводом, подъездными дорогами, а в зимний период утеплены заблаговременной вспашкой, снегозадержанием, теплоизоляционными материалами.

7.2.3. Процесс сооружения земляного полотна, как правило, должен быть организован без разрывов.

Допускается осуществлять разрывы в местах производства сосредоточенных работ, расположения искусственных сооружений, на участках со сложными геологическими условиями, где работы выполняются по индивидуальным проектам. Допускаются также сезонные разрывы.

7.2.4. На участках задела земляное полотно должно быть выполнено до проектных отметок, выполнена планировка его поверхности и откосов, обеспечен водоотвод.  Насыпи  из пылеватых и тяжелых глинистых грунтов высотой более 3-х метров должны быть устроены не менее чем за год до устройства капитальных типов покрытия, а также оснований обработанных вяжущими. Возведение насыпи  «в задел», без уплотнения  (для естественной осадки) не допускается, за исключением случаев оговоренных в рабочем проекте (на болотах и др.).

7.2.5. При уширении существующих насыпей, при их высоте более 2-х метров, на откосах устраиваются уступы не менее 2-х метров шириной.

7.2.6. Отсыпка грунта в насыпь производится от краев к середине слоями на всю ширину земляного полотна, включая откосные части. Оптимальная толщина отсыпаемого слоя грунта назначается в зависимости от типа грунта укладываемого в тело насыпи и применяемых для уплотнения механизмов.

В каждом конкретном случае этот параметр оговаривается в ППР объекта.

Ориентировочно указанные параметры можно назначать по таблице 7.2-А и уточнять по данным пробного уплотнения.

Таблица 7.2.-А

| #G0 Вид уплотняющей машины | Толщина, см, слоя грунта |
| --- | --- |
|  | песка, супеси легкой | суглинка, глины | крупно- обломочного, мерзлого (комья) |
|  | при коэффициенте уплотнения |
|  | 0,95 | 0,98-1,0 | 0,95 | 0,98-1,0 | 0,95 | 0,98-1,0 |
| Каток на пневматических шинах массой 20-30 т | 14 ----- 40 | 18 ----- 30 | 16 ---- 35 | 20 ---- 20 | 16 ---- 20 | 20 ---- 15 |
| Каток на пневматических шинах массой 15-16 т | 16 ---- 25 | 20 ---- 20 | 20 ---- 20 | 22 ---- 15 | - | - |
| Каток кулачковый массой 16-20 т, решетчатый | 8 ---- 40 | 12 ---- 30 | 8 ---- 35 | 12 ---- 20 | 6 ---- 40 | 8 ---- 30 |
| Каток кулачковый массой 8 т | 6 ---- 30 | 9 ---- 20 | 8 ---- 30 | 12 ---- 20 | 6 ---- 20 | - |
| Каток вибрационный массой 4-8 т | 4 ---- 75 | 6 ---- 40 | - | - | 4 ---- 60 | 6 ---- 40 |
| Каток вибрационный массой 12-16 т | 6 ----- 100 | 8 ---- 60 | - | - | 6 ---- 80 | 8 ----- 60 |
| Трамбовочная плита массой 5,5 т, высота падения 5-7 м | 3 ---- 160 | 6 ----- 120 | 3 ----- 120 | 6 ---- 90 | 4 ----- 120 | 8 ----- 90 |
| Автомобили-самосвалы массой 10-15 т (КамАЗ, МАЗ и др.) | 15 ---- 20 | 20 ---- 20 | 20 ---- 20 | - | - | - |
| Скрепер с вместимостью ковша 9-15 м | 16 ----- 25 | 20 ---- 20 | 18 ---- 20 | 22 ---- 20 | 20 ---- 20 | - |
| Скрепер с вместимостью ковша 7-8 м | 16 ---- 25 | 20 ---- 20 | 16 ---- 20 | 20 ---- 20 | - | - |

Примечания: 1. Над чертой указано число проходов катка по одному следу, под чертой - толщина уплотняемого слоя.

2. Показатели для катков приведены с полной загрузкой балластом и полным давлением в шинах.

3. Уплотнение рыхлых глинистых грунтов следует начинать более легкими катками или с уменьшенным давлением в шинах (2-3 прохода).

4. Для уплотнения мерзлых грунтов применяются решетчатые катки.

7.2.7. Не допускается возведение насыпи из мерзлых и переувлажненных глинистых грунтов.

При возведении насыпей в зимний период:

- размер мерзлых комьев не должен превышать 30 см при уплотнении решетчатыми, кулачковыми катками или трамбующими машинами и 15 см при уплотнении пневмо-  и виброкатками;

- мерзлые комья не допускается укладывать на расстоянии менее 1-го метра от поверхности откосов;

-  количество мерзлого грунта в теле насыпи не должно превышать 20-30% общего объема грунта.

7.2.8.  Разработку выемок следует начинать с пониженных мест рельефа. В процессе производства работ должен быть обеспечен постоянный водоотвод поверхностных вод из всей зоны производства работ. Работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87.

7.2.9. При устройстве выемок грунт из них следует выбирать с недобором  5-30 см в зависимости от типа применяемых землеройных механизмов. Недобор грунта срезается при выполнении планировочных работ. Перебор грунта в выемках, ниже проектной отметки, не допускается.

7.2.10. При операционном контроле качества сооружения земляного  полотна следует проверять:

- правильность размещения осевой линии поверхности земляного полотна в плане, высотные отметки - проводится не реже, чем  через 100 метров (высотные отметки – по трем точкам на поперечнике);

- толщину снимаемого растительного слоя грунта (вскрыша)-  не реже, чем через 100 метров в трех точках на поперечнике;

- плотность грунта в основании земляного полотна (по результатам пробного уплотнения) - проверяется не реже, чем через 200 метров в трех точках на поперечнике;

- влажность используемого для отсыпки грунта - контролируется в месте его получения (карьер, притрассовый резерв) не реже одного раза в смену и обязательно при выпадении осадков;

- толщину отсыпаемых слоев;

- однородность грунта в слоях насыпи - проводится визуально постоянно (при изменении однородности грунта его тип и разновидность следует определить по ГОСТ 25100-95);

- плотность грунта в слоях земляного полотна - проводится в каждом технологическом слое по оси земляного полотна и на расстоянии 1,5 – 2,0 метра от бровок, а при ширине слоя более 20 метров – также в промежутках между ними; контроль производится на каждой сменной захватке работы уплотняющих машин, но не реже чем через 200 метров при высоте насыпи до 3-х метров и не реже чем через 50 метров при высоте насыпи более 3-х метров, забор проб осуществляется на глубине равной 1/3 толщины уплотняемого слоя, но не менее 8см. Контроль плотности верхнего слоя следует проводить не реже чем через 50 метров;

- поверхность основания земляного полотна и промежуточных слоёв насыпи в период строительства не должны иметь местных углублений, в которых может застаиваться вода – проводится визуально;

- параметры поперечного профиля земляного полотна (расстояние между осью и бровкой, поперечные уклоны, заложение откосов) – проводится 20 измерений на 1км (через 100 метров);

- состояние построечного водоотвода (продольные уклоны должны быть 5-20%о в супесчаных грунтах и 5-40%о  в суглинистых грунтах);

- правильность выполнения водоотводных сооружений (глубина, ширина по низу, продольный уклон) - проводится на всем протяжении водоотводного сооружения в характерных точках.

СХЕМА   ОПЕРАЦИОННОГО   КОНТРОЛЯ

| Состав контроля | Операция | Кто контроли-рует | Способ контроля | Когда проводится контроль | Наличие скрытых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Состав и объем геодезической разбивочной основы, вырубка древесно-кустарниковой растительности, корчевка пней и т.п. | Подготови- тельные работы, расчистка полосы отвода | Прораб, геодезист | Визуально. Теодолит, нивелир, мерная лента | В период производства подготовительных работ | есть |
| Толщина слоя, его складирование | Снятие растительного слоя | Мастер | Мерная линейка или щуп | В процессе выполнения работ | есть |
| Качество грунта, порядок послойной отсыпки, обеспеченность построечного водоотвода. | Послойная отсыпка земляного полотна | Мастер, лаборато-рия | Визуаль-ный, лаборатор-ный | В процессе отсыпки | есть |
| Поперечный профиль, ровность, уклоны, откосы насыпи. | Разравнивание грунта | Мастер | Нивелир, 3-х метровая рейка, откосник | В процессе разравнивания грунта | нет |
| Плотность, влажность грунта. Ровность поверхности, уклоны, схема укатки. | Послойное уплотнение | Мастер, лаборато-рия | Лаборатор-ный по ГОСТ 5180-84, допускают-ся ускорен-ные полевые экспресс- методы | В процессе укатки | есть |
| Соответствие профиля рабочим чертежам. | Окончательная планировка верха земляного полотна | Прораб, геодезист | Теодолит, нивелир, шаблоны, 3-х метровая рейка | В процессе планировки | есть |
| Положение сооружений в плане, сечения, продольные уклоны. | Устройство водоотводных канав и дренажей | Прораб, геодезист | Теодолит, нивелир, мерная лента, шаблон, откосник | В процессе выполнения работ | есть |

ДОПУСКАЕМЫЕ   ОТКЛОНЕНИЯ

| Наименование параметра | Величина (±) | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1. Высотные отметки продольного профиля. | 50мм | СНиП 3.06.03-85 |
| 2. Расстояния между осью и бровками земляного полотна. | 10см | ------- // ------- |
| 3. Поперечные уклоны верха земляного полотна. | до 10%о | ------- // ------- |
| 4. Увеличение крутизны откосов. | до 10% | ------- // ------- |
| 5. Поперечные размеры кюветов, нагорных канав по дну. | 50мм | ------- // -------- |
| 6. Глубина кюветов (при условии обеспечения стока). | 50мм | -------- // ------- |
| 7. Поперечные размеры дренажей. | 50мм | ------- // ------- |
| 8. Продольные уклоны дренажей. | до1%о | ------- // ------- |
| 9. Толщина снимаемого слоя растительного грунта. | 20% | -------// ------- |
| 10. Ширина присыпных берм. | 15см | ------- // ------- |
| 11. Отклонение влажности от оптимальной для грунтов: связных несвязных | 10% 20% | ------- // ------- |
| 12.Отклонение коэффициента уплотнения в сторону уменьшения от требуемого не более чем у 10% отобранных образцов. | в пределах до 4% | ------- // ------- |
| 13.Поперечные уклоны обочин. | до 10%о | ------- // ------- |

КЛАССИФИКАТОР  ОСНОВНЫХ  ДЕФЕКТОВ

| № п/п | Вид установленного дефекта | Классификация дефекта по ГОСТ 15467-79 | Нормативные требования (предельные значения допуска) или их источник | Методы определения дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие геодезического закрепления на местности основных осей сооружения | Значительный | Проверка ГРО не реже 2-х раз в год | Визуальный осмотр |
| 2. | Отсутствие технологических карт и схем операционного контроля | Значительный | МДС 12-81.2007 | Проверка у Подрядчика |
| 3. | Неполная расчистка полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности, пней | Значительный | Проектные данные, при высоте насыпи более 1,5м допускается оставлять пни высотой не более 10см | Визуальный осмотр, контрольные замеры |
| 4. | Несоответствие грунтов, укладываемых в тело насыпи, паспортным данным, приведенным в проекте | Критический | Проектные данные | Наличие результатов лабораторных испытаний, отбор контрольных проб |
| 5. | Нет заключения лаборатории по плотности грунта в основании насыпи | Критический | СНиП 3.06.03-85 | Наличие результатов лабораторных испытаний |
| 6. | Необеспеченность устройства построечного водоотвода | Критический | Проектные данные | Общий журнал производства работ, проверка на объекте |
| 7. | Не проводилось пробное уплотнение грунта | Критический | СНиП 3.06.03-85 | Акт пробного уплотнения грунта |
| 8. | Отклонение оси земляного полотна от проектного положения | Значительный | Более 50мм ВСН 5-81 п.2.2.9 | Контрольные замеры на месте производства работ |
| 9. | Отсыпка насыпи на неполную ширину по подошве и в промежуточных слоях | Критический | Проектные данные | Контрольные замеры |
| 10. | Отсутствие контроля плотности в отсыпаемых слоях насыпи | Критический | СНиП 3.06.03-85 | Журнал испытания плотности грунта, акт контрольного прохода катка (для скальных грунтов) |
| 11. | Крутизна откосов | Значительный | Более 20% в 10% общего количества результатов измерений | Контрольные измерения |
| 12. | Не произведено повторное освидетельствование принятого зем. полотна после длительного перерыва перед устр-вом дорожной одежды | Значительный | Дата приемки | Дата последнего освидетельствования (акт на скрытые работы) |
| 14. | Пониженная температура глинистого грунта, укладываемого в тело насыпи | Критический | Менее 0º С | Замер температуры на месте производства работ |
| 15. | Увеличенный объем мерзлых комьев в общей массе грунта | Значительный | Более 30 (20)%; Более 30 (15)см СНиП 3.06.03-85 п.4.41 | Визуальный осмотр |
| 16. | Укладка мерзлых комьев на расстоянии ближе 1м от поверхности откосов | Значительный | Не допускается | Визуальный осмотр |
| 17. | Несоответствие уплотняющих средств технологии производства работ в зимнее время | Значительный | ППР, технологическая карта; технические характеристики механизмов | Визуально, сверка с технологической картой |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При выполнении земляных работ подрядная организация обязана вести и предоставлять следующие формы документов (Здесь и далее ссылка на образцы форм, представленных в Приложении к настоящему стандарту):

1.	Рабочая схема закрепления оси трассы (в плановом и высотном положении) – согласно СНиП 3.06.03-85 п.4.6;

2.	Акт отбора образцов (проб) - (Форма ЛД-1);

3.	Журнал регистрации проб строительных материалов - (Форма ЛД-2);

4.	Журнал физико-механических свойств грунтов трассы и резервов  (Форма ДЗ-1);

5.	Журнал определения максимальной плотности скелета грунта (Форма ДЗ-2);

6.	Ведомость пробного уплотнения земляного полотна - (Форма ДЗ-3);

7.	Журнал контроля плотности земляного полотна - (Форма ДЗ-4);

6.	Акт проверки качества уплотнения земляного полотна из крупнообломочного (скального) грунта - (Форма ДЗ-5);

7.	Акт проверки качества уплотнения путем контрольного прохода катка - (Форма ДЗ-6);

8.	Ведомость приемки земляного полотна - (Форма С-1).

Кроме вышеуказанных документов, должны быть представлены паспорта на геотекстильный материал и сертификат на качество семян травы.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТА СКРЫТЫХ РАБОТ

- Расчистка полосы отвода с корчевкой пней и кустарника;

- Снятие растительного слоя, в т.ч.  на сосредоточенных резервах;

- Выторфовывание и замена слабого грунта в основании;

- Нарезка уступов, рыхление откосов;

- Возведение земляного полотна (законченные участки);

- Устройство присыпных обочин;

- Укрепительные работы (засев трав, защита откосов);

- Укладка геотекстильных материалов;

- Устройство водоотвода и дренажей;

- Рекультивация временно занимаемых земель.

7.3.   УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ

7.3.1. Все железобетонные конструкции, поступившие на объект для монтажа, подвергаются обязательному техническому осмотру.

Устанавливается наличие и соответствие паспортов и сертификатов, маркировочных знаков, внешних повреждений конструкций (сколы, обнажение арматуры и др.).

7.3.2. До начала строительно-монтажных работ Заказчик обязан создать ГРО для выполнения работ по строительству трубы (при условии, если труба устраивается по отдельному проекту), передать Подрядчику техническую документацию на нее. Ось трубы при переносе ГРО в натуру должна совпадать или быть близкой к оси русла водотока.

7.3.3. Разбивка котлована под трубу:

- восстанавливается ось дороги;

- по оси дороги стальной лентой дважды измеряется расстояние от ПК до продольной оси трубы, полученная точка закрепляется забивкой стального гвоздя длиной 100-120 мм;

- над гвоздем центрируется теодолит и переносится в натуру угол между осью трубы и осью дороги;

- полученная продольная ось трубы закрепляется четырьмя контрольными столбиками (металлическими флажками), по два на каждую сторону, установленными не ближе 3 м от границ котлована;

- на контрольные столбики переносится отметка ближайшего репера, а также отметки лотков входа и выхода трубы;

- согласно разбивочному чертежу разбиваются очертания котлована, его контуры закрепляются колышками, забитыми на расстоянии 1,0-1,5 м от бровки котлована;

Схема разбивки трубы:

Точность плановой разбивки котлована должна быть в пределах 5 см. Закрепительные колышки с отметками сохраняются до сдачи трубы Заказчику. Поврежденные в процессе работ разбивочные точки необходимо сразу восстанавливать.

7.3.4. Устанавливается надежность защиты котлована от подтапливания поверхностными водами или водами постоянно действующего водотока в период выполнения монтажных работ.

7.3.5. Инструментально проверяются плановое и высотное положение трубы на местности, высотные отметки дна лотка на входе и выходе, величина строительного подъема.

7.3.6. Зачистка дна котлована за 5-10 см до проектной отметки осуществляется вручную. Дно уплотняется трамбовками. Куп.=0,95.

7.3.7. Не допускается перерывов между подготовкой дна котлована и устройством фундамента.

7.3.8. Монтажные петли заподлицо срезаются сваркой, срубка петель зубилом или их загиб не допускаются.

7.3.9. При монтаже трубы надлежит выполнять следующие требования:

а) выходной оголовок следует монтировать до начала установки промежуточных звеньев;

б) при укладке цилиндрических звеньев труб необходимо следить, чтобы бетонная подушка обеспечивала под звеньями на установленном в проекте угле охвата плотный контакт с поверхностью звена на всей длине. Подклинка и подбивка звеньев щебнем запрещается;

в) устанавливать прямоугольные и круглые звенья труб с плоской пятой на растворе подвижностью 6 - 8 см;

г) перед устройством гидроизоляции  производится лечение возможных сколов и изоляция мест среза монтажных петель, составом из эпоксидной смолы с цементом.

7.3.10. Обмазочную гидроизоляцию бетонных поверхностей блоков трубы, которые будут соприкасаться с грунтом, производят путем нанесения кистью слоя битумного лака и двух слоев горячей битумной мастики. Покрываемые поверхности предварительно очищают от пыли и грязи.

Оклеечную гидроизоляцию стыков звеньев трубы и портальных стенок устраивают из двух слоев битумизированной ткани (рубероид, изол и т.п.). Рулонный материал нарезают полосами шириной 25 см, смазывают горячей битумной мастикой и наклеивают на стык. Затем смазывают приклеенную ленту горячей мастикой и накладывают вторую полосу ткани.

Полотнища рулонного материала склеивают в стыках внахлест. Нанесение мастики производят вручную щетками. Поверх наклеенных полос наносят отделочный слой из горячей битумной мастики толщиной 1-3 мм.

Слои гидроизоляции должны иметь надежное сцепление с бетонной поверхностью. Стыки между звеньями перекрываются двумя слоями гидроизоляционного материала, полосами шириной 25-30см, уложенными симметрично относительно оси стыка. Гидроизоляцию звеньев труб необходимо выполнять в  сухую  погоду при   температуре воздуха не ниже + 5ºС.

7.3.11. Изнутри швы между торцами звеньев конопатятся жгутами пакли, обработанной битумом и утопленной внутрь шва на глубину 3см. Заподлицо швы обмазываются цементно-песчаным раствором или заливаются монтажной пеной. Подвижность цементно-песчаного раствора – 11см.

7.3.12. Перед засыпкой труб грунтом проверяется готовность всего сооружения и наличие всех регламентных актов на скрытые работы. Засыпка пазух производится послойно с обеих сторон, при этом толщина слоя не должна превышать 0,3 м, с последующим уплотнением каждого слоя. После засыпки и уплотнения грунта в пазухах производится засыпка тела трубы по всей ширине насыпи.

7.3.13. Визуально определяется качество расчистки русла перед входным и выходным оголовками, Должен быть обеспечен беспрепятственный проток воды через трубу, не допускающий локального подтопления подошвы насыпи в зоне трубы. Русло перед входным и выходным оголовками расчищается не менее чем на 25 м.

7.3.14. Подрядной организацией, через 2-3 месяца после засыпки трубы грунтом, должен быть осуществлен осмотр сооружения на предмет контроля за положением звеньев (секций). Результаты контроля оформляются актом произвольной формы.

СХЕМА   ОПЕРАЦИОННОГО  КОНТРОЛЯ

| Операция | Состав контроля | Кто контроли-рует | Способ контроля | Когда проводится контроль | Наличие скрытых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Рытье котлована | Соответствие расположения, размеров и отметок котлована проекту, устройство водоотвода. | Прораб, геодезист | Визуально. Теодолит, нивелир, мерная лента | В процессе устройства котлована | есть |
| Устройство основания | Плотность, ровность поверхности основания, высотные отметки, качество материалов. | Мастер, лаборатория | Лабораторный, нивелир, рейка | В процессе производства работ | есть |
| Устройство фундамента (сборного или монолитного) | Соотв. проектным отметкам, ровность поверхности, продольный уклон. | Мастер, геодезист | Теодолит, нивелир, рейка | До и после устройства фундамента | есть |
| Приемка железобетонных изделий и конструкций | Соответствие размеров, наличие паспортов, маркировочных знаков. Правильность складирования. | Мастер | Визуальный осмотр, мерная лента | В процессе поступления конструкций на объект | нет |
| Монтаж тела трубы и оголовков | Точность установки элементов, качество цементного раствора, качество омоноличивания элементов, заделка стыков. | Мастер, геодезист, лаборатория | Нивелир, рейка, мерная лента, лабораторный контроль, визуальный контроль | Во время монтажных работ | нет |
| Гидроизоляци-онные работы | Качество гидроизоляционных материалов, чистота изолируемой поверхности, качество сцепления гидроизоляционных материалов с бетоном. | Мастер | Визуально | В процессе выполнения работ | есть |
| Засыпка трубы грунтом | Послойное ведение засыпки, качество и однородность грунта, уплотнение. | Мастер, лаборатория | Визуально, лаборатор-ный контроль | В процессе выполнения работ | есть |
| Укрепитель-ные работы | Соответствие проекту, качество материалов. | Мастер, лаборатория | Визуально, мерная лента, лаборатор-ный контроль | В процессе выполнения работ | нет |
| Очистка русла | Качество очистки русла входного и выходного лотков. | Мастер | Визуально | В процессе выполнения работ | нет |

ДОПУСКАЕМЫЕ   ОТКЛОНЕНИЯ

| Наименование параметра | Величина (±) | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Смещение оси трубы | 30 мм | СНиП 3.06.04-91 |
| Длина фундамента | +20 мм; -10 мм | СНиП 3.06.04-91 |
| Относительное смещение звеньев трубы | 10 мм | СНиП 3.06.04-91 |
| Зазор между звеньями | 5 мм | СНиП 3.06.04-91 |
| Отметки лотка трубы | 30 мм | СНиП 3.06.04-91 |
| Блоки фундаментов по высоте | 5 мм | СНиП 3.06.04-91 |
| Звенья труб по длине | 0 – (-5) мм | СНиП 3.06.04-91 |

КЛАССИФИКАТОР   ОСНОВНЫХ   ДЕФЕКТОВ

| № п/п | Вид установленного дефекта | Классификация дефекта по ГОСТ 15467-79 | Нормативные требования (предельные значения допуска) или их источник | Методы определения дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие закрепительных пунктов геодезической разбивочной основы | Значительный | Проверка ГРО не реже 2-х раз в год | Проверка на месте |
| 2. | Необеспеченность построечного водоотвода, подтапливание котлована | Значительный | Проектные данные | Визуальный осмотр |
| 3. | Не произведено освидетельствование поступивших на объект конструкций | Критический | Акт приемки ответственных конструкций из сборного ж/бетона | Наличие входного контроля, наличие паспортов, сертификатов |
| 4. | Несоответствие проектным данным продольного уклона, вертикальных отметок входного и выходного лотка трубы | Значительный | Проектные данные | Контрольные замеры |
| 5. | Продольный профиль поверхности основания для монтажа фундамента трубы выполнен без учета строительного подъема | Значительный | Проектные данные | Контрольные замеры |
| 6. | Нарушение технологии и схемы монтажа железобетонных элементов | Значительный | Данные ППР, СНиП 3.06.04-91 | Проверка на месте |
| 7. | Отклонение фактических размеров смонтированных элементов конструкций труб сверх допустимых величин, в том числе: -смещение смежных элементов; -зазор между звеньями | Значительный | > 10мм > ± 5мм | Контрольные замеры |
| 8. | Не обеспечена величина зазора между поверхностями лекальных блоков и звеньев трубы для заливки цементно-песчаного раствора путем установки деревянных клиньев | Критический | Проектные данные | Визуальный осмотр, контрольные замеры |
| 9. | Несоответствие марки и подвижности цементно-песчаного раствора для заливки зазора между звеньями и лекальными блоками | Критический | <М300 < 11см | Данные лабораторного контроля |
| 10. | Конопатка и заделка швов между звеньями трубы выполнены с нарушением нормативных требований | Критический | СНиП 3.06.04-91 | Визуальный осмотр |
| 11. | Сколы бетона, обнажения арматуры, недостаточная величина защитного слоя железобетонных конструкций | Критический |  | Визуальный осмотр |
| 12. | Оклеечная гидроизоляция выполнена с нарушениями требований проектных и нормативных документов (ширина полос и их стыковка, количество слоев, наличие «пузырей», недостаточное сцепление с поверхностью железобетонных элементов) | Значительный | ВСН 32-81 п.6.16, не допускается | Визуальный осмотр, испытания на отрыв на месте |
| 13. | Площадь укрепления входного и выходного русла выполнена с нарушением размеров, не по проекту выполнено укрепление откосной части оголовков | Критический | Проектные данные | Визуальный осмотр, контрольные замеры |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При выполнении работ по устройству сборных ж/б труб подрядная организация обязана вести и предоставить следующие формы документов:

1.	Схема закрепления оси трубы (в плановом и высотном положении) – согласно СНиП 3.06.04-91 параграф 2;

2.	Журнал физико-механических свойств грунтов трассы и резервов (Форма ДЗ-1);

3.	Журнал определения максимальной плотности скелета грунта (Форма ДЗ-2);

4.	Ведомость пробного уплотнения земляного полотна - (Форма ДЗ-3);

5.	Журнал контроля плотности земляного полотна -  (Форма ДЗ-4);

6.	Акт проверки качества уплотнения путем контрольного прохода катка - (Форма ДЗ-6) – для щебеночного или щебеночно-песчаного основания под трубу;

7.	Составы на бетонные смеси, утвержденные Заказчиком и применяемые для монолитного бетонирования - (Форма Б-1);

В случае использования бетонной смеси, производимой сторонней организацией предоставляются паспорта на смесь.

8.	Журнал испытаний бетонной смеси - (Форма Б-2);

9.	Ведомость приемки земляного полотна - (Форма С-1).

Кроме вышеуказанных документов должны быть представлены паспорта на все используемые материалы (ж/б конструкции, щебень, песок, битум, гидроизоляционный материал).

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТА СКРЫТЫХ РАБОТ

- Устройство котлована под тело трубы;

- Устройство щебеночной (песчаной) подготовки;

- Монтаж сборных элементов или бетонирование монолитного фундамента трубы;

- Монтаж сборных элементов оголовков и звеньев трубы;

- Заделка швов и оклеечная гидроизоляция;

- Расшивка внутренних швов звеньев трубы цементным раствором;

- Подготовка основания под гидроизоляцию;

- Устройство обмазочной гидроизоляции тела трубы;

- Устройство грунтовой призмы до отсыпки насыпи на проектную высоту при засыпке трубы;

- Засыпка трубы грунтом;

- Укрепительные работы входного и выходного оголовков и откосных частей трубы, укрепление русел;

- Установка арматуры в опалубку при последующем бетонировании;

- Устройство водоотвода и дренажей, водобойных колодцев.

Смонтированная труба до засыпки ее грунтом оформляется Актом приемки ответственных конструкций.

7.4. УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ

7.4.1. До начала производства работ Подрядчик должен получить от Заказчика полный комплект технической документации:

- рабочие чертежи;

- физико-механические характеристики грунтов основания, грунтовой обоймы и грунтов засыпки (пластичность, максимальную стандартную плотность, оптимальную влажность, модуль деформации, коррозионную активность воды и грунта, глубину сезонного промерзания-оттаивания);

- полные физико-механические характеристики металлических гофрированных элементов и крепежа;

- данные по типу и способу нанесения антикоррозийного покрытия;

- указания по технологии сборки сооружения, включая устройство основания, фундамента и формирование грунтовой обоймы.

7.4.2. Материалы, применяемые при устройстве сооружения должны отвечать требованиям ОДМ от 17.06.2002 «Методические рекомендации по применению металлических гофрированных труб», раздел 2.

7.4.3. Разбивка котлована под трубу:

- восстанавливается ось дороги;

- по оси дороги стальной лентой дважды измеряется расстояние от ПК до продольной оси трубы, полученная точка закрепляется забивкой стального гвоздя длиной 100-120 мм;

- над гвоздем центрируется теодолит и переносится в натуру угол между осью трубы и осью дороги;

- полученная продольная ось трубы закрепляется четырьмя контрольными столбиками, по два на каждую сторону, установленными не ближе 3 м от границ котлована;

- на контрольные столбики переносится отметка ближайшего репера, а также отметки лотков входа и выхода трубы;

- согласно разбивочному чертежу разбиваются очертания котлована, его контуры закрепляются колышками, забитыми на расстоянии 1,0-1,5 м от бровки котлована;

Схема разбивки трубы:

Точность плановой разбивки котлована должна быть в пределах 5 см.   Закрепительные колышки с отметками сохраняются до сдачи трубы Заказчику. Поврежденные в процессе работ разбивочные точки необходимо сразу восстанавливать.

7.4.4. Устанавливается надежность защиты котлована от подтапливания поверхностными водами и водами постоянно действующего водотока в период производства монтажных работ.

7.4.5. Зачистка и планировка дна котлована  за 5-10 см до проектной отметки производится вручную, под рейку с учетом проектного строительного подъема, равного:

- 1/80Н при песчаных и гравелистых грунтах основания;

- 1/50Н при глинистых, суглинистых и супесчаных грунтах основания;

- 1/40Н при грунтовых подушках из песчано-щебеночных смесей (где Н – проектная высота насыпи).

Дно котлована уплотняется виброплитой. Куп.=0,95.

7.4.6. Не допускается перерывов между подготовкой дна котлована и устройством фундамента. При вынужденных перерывах должны быть приняты меры по сохранению требуемых по технологии свойств грунта основания.

7.4.7. Конструкция основания металлических гофрированных труб должна отвечать следующим принципиальным схемам:

а) - с устройством верхней части подушки после укладки трубы;

б) - с предварительным устройством ложа;

в) - с отсыпкой нулевого слоя и устройством ложа;

г) - с заменой грунта;

1 - первый этап отсыпки подушки; 2 - второй этап отсыпки подушки; 3 - нулевой слой; 4 - замена грунта основания скальной отсыпкой;

- - 120° при опирании на плоское основание;  - 90° при опирании на грунтовое ложе.

7.4.8. Сооружение труб при отрицательной температуре воздуха должно производиться в кратчайшие сроки без перерыва в выполнении следующих операций:

- рытье котлована;

- отсыпка подушки на полную ее высоту;

- установка смонтированной трубы;

- устройство грунтовой обоймы до уровня горизонтального диаметра трубы.

7.4.9. Для предотвращения подмыва основания трубы с верховой и низовой стороны устраивают грунтоцементные противофильтрационные экраны (грунтоцементная смесь: песчаный грунт – 94%; цемент – 6%).

7.4.10. По дну котлована устраивается основание из ЩПС  h = 70 см. с учетом коэффициента запаса на уплотнение Куп.=1,25. Щебеночно - песчаную смесь отсыпают слоями толщиной по 20 см и тщательно утрамбовывают виброплитой, чтобы обеспечить равномерное опирание секций трубы по всей длине. Крупность частиц щебня не должна превышать 50 мм. Состав смеси: щебень фр. 20-40 мм - 50%; песок природный - 50%.

Для устройства подушки под трубу следует применять пески средней крупности, крупные, гравелистые, щебенисто-галечниковые и дресвяно-гравийные грунты, не содержащие обломков размером более 50 мм. Перечисленные грунты не должны содержать более 10% частиц размером менее 0,1 мм, в том числе более 2% глинистых размером менее 0,005 мм.

Установку секций трубы начинают от выхода трубы. Строповку секций производят тросом с прокладкой из брезента или другого материала, исключающего возможность повреждения цинкового покрытия. Секции трубы можно перекатывать по горизонтальной поверхности.

Секции трубы автокраном устанавливают в углубление в основании, спланированное по шаблону и охватывающее нижнюю часть трубы с центральным углом не менее  90°, тщательно подбивая и одновременно уплотняя не менее чем на  1/3 поперечного сечения трубы песчаный грунт.

Схема установки шаблона для вырезки грунтового ложа в нулевом слое:

1 - шаблон; 2 - деревянные брусья; 3 - нулевой слой; 4 - уровень верха подушки (не должен превышать нижней отметки грунтового ложа).

Схема соединения двух секций соединительными элементами:

1, 2, 3 - номера и последовательность установки соединительных элементов; А, Б - торцы соединяемых секций; а - величина шага сдвижки продольных стыков

Производителю работ необходимо следить, чтобы при монтаже трубы между головками болтов, гайками, шайбами и гофрированными листами металлических конструкций не оставались частицы грунта.

7.4.11. Гидроизоляция трубы

При наличии коррозийной активности (агрессивности) грунтов основания, грунтов насыпи и протекающей через трубу воды, назначают дополнительную защиту сооружения от коррозии в виде мастик и асфальтобетонного лотка.

При необходимости устройства дополнительного защитного покрытия трубы эти работы выполняются на месте монтажа трубы.

Защитное покрытие трубы состоит из слоя грунтовки 0,2-0,3 мм и слоя мастики толщиной 2 мм, нанесенных с внутренней и наружной сторон.

Грунтовка состоит из смеси массовых частей битума марки БН-IV (25-35%), бензина (60-70%) и индустриального масла (5%). Грунтовку приготавливают в емкости 30-50 л.

В расплавленный и охлажденный до 110-120°С битум добавляют масло и полученную смесь постепенно вливают в емкость с бензином, непрерывно перемешивая.

Загустевшую при хранении грунтовку разжижают бензином.

Перед нанесением грунтовки трубу очищают от грязи, пыли, льда и нефтяных пятен.

Грунтовку следует наносить сразу после очистки трубы на сухую поверхность, избегая образования подтеков и пузырей сгустков.

Для дополнительной защиты трубы применяют Битуморезиновую мастику марки МБР-65 или МБР-90. Мастика изоляционного покрытия должна быть нанесена на загрунтованную поверхность трубы не позднее чем через сутки после грунтовки.

После завершения изоляции наружной поверхности устраивается изоляция внутренней поверхности трубы.

Оклеечную гидроизоляцию стыков звеньев трубы и портальных стенок устраивают из двух слоев битумизированной ткани (рубероид, изол и т.п.). Рулонный материал нарезают полосами шириной 25 см, смазывают горячей битумной мастикой и наклеивают на стык. Затем смазывают приклеенную ленту горячей мастикой и накладывают вторую полосу ткани. Полотнища рулонного материала склеивают в стыках внахлест. Нанесение мастики производят вручную щетками.

Поверх наклеенных полос наносят отделочный слой из горячей битумной мастики толщиной 1-3 мм.

Смонтированную трубу до засыпки ее грунтом необходимо предъявить Заказчику для детального освидетельствования и приемки, которую необходимо оформить Актом промежуточной приемки ответственных  конструкций.

7.4.12. Обратная засыпка трубы

Изолированная труба должна быть засыпана не позднее чем через 3 суток. Обратная засыпка котлована производится дренирующим талым песчаным или гравелистым грунтом.

Для устройства грунтовой обоймы вокруг труб, кроме грунтов, применяемых для устройства подушки допускается применять пески мелкие, не содержащие более 10% частиц размером меньше 0,1 мм, в том числе более 2% глинистых размером меньше 0,005 мм.

Грунт должен отсыпаться одновременно с обеих сторон горизонтальными слоями толщиной 15-20 см с тщательным уплотнением каждого слоя виброплитой или ручными трамбовками.

Грунт над трубой укладывают одновременно с обеих сторон на одинаковую высоту и уплотняют не менее чем до Куп.=0,95. Уплотнение производится комбинированным катком.

С целью обеспечения сохранности конструкции и изоляции трубы ее необходимо засыпать на высоту не менее H=0,5 м сразу после окончания сооружения и предъявления Заказчику.

Технологическая последовательность и схема послойного уплотнения грунта засыпки труб пневмокатками:

1, 2 и т.д. - номера слоев в технологическом порядке их отсыпки;

1 - граница максимального приближения скатов катка к трубе; 2 - грунт, уплотняемый ручными механизированными трамбовками; 3 - нулевой слой;

4 - линии очертания границ торцов насыпи в случае устройства трубы в прогале.

7.4.13. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ:

- ширина прогала в теле насыпи для сооружения трубы должна быть не менее 10 м;

- контроль качества и комплектности элементов металлической гофрированной трубы осуществляется в соответствии с ОСТ 35-22-83;

- коэффициент уплотнения грунтовой призмы должен быть равен 0,95.

Контроль осуществляется на высоте 0,5Ø трубы с обеих сторон по оси насыпи на расстоянии 0,5 и 1,0 м от стенок котлована – на менее 2 проб в каждой точке;

- при выполнении работ по защите от коррозии металлоконструкций должны контролироваться:

* температура окружающего воздуха;

* относительная влажность воздуха;

* обезжиренность и чистота сжатого воздуха, применяемого в процессе производства работ;

* степень очистки поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов;

* время технологической выдержки наносимых слоев защитных покрытий (контроль высыхания лакокрасочных покрытий осуществляется по ГОСТ 19007-73*).

СХЕМА   ОПЕРАЦИОННОГО  КОНТРОЛЯ

| Техноло-гические операции | Состав контроля | Контро-лируе-мые пар-ры | Вели-чина допуск. откло-нения | Объем конт-роля | Метод конт-роля | Кто кон-тролирует | Норма- тивные док-ты | Исполнительная документация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Разработка котлована под тело трубы | Размеры котлована в плане | Глубина | - 5 см | В трех точках через 5 м | Инстру-мент. промер | Геоде- зист, прораб | ГОСТ 15467-79 СНиП 3.06.03-85 | Журнал произв. работ, Акт на скрыт. работы |
|  |  | Ширина | - 10 см |  |  |  |  |  |
|  |  | ось трубы | - 3 см |  |  |  |  |  |
| Уплотнение естествен. основания. | Кол-во проходов в/плиты | Плотность грунта | Не более 10% измерений могут иметь знач. на 0,04 меньше. | В трех точках на попере-чнике через 5 м | Лаборат. контроль | Лабо- рант | ГОСТ 5180-84 СНиП 3.06.03-85 | Журнал лабор. конт-роля Заклю-чение. |
| Послойное разравнива-ние ЦГС в подготовке | Ровность поверхно-сти | Толщина и ширина слоя | - 15 мм - 10 см | В одной точке основания | Инстру-мент. промер | Про-раб | ГОСТ 15467-79 СНиП 3.06.03-85 | Журнал произв. работ |
| Послойное уплотнение ЦГС в подготовке. | Соблюде-ние схем уплотне-ния | Плотность ЦГС в слоях насыпи | Не более 10% Куп.=0,94 | В одной точке основания | Лаборат. контроль | Лабо- рант | ГОСТ 5180-84 СНиП 3.06.03-85 | Журнал лабор. конт-роля, Заклю-чение |
| Послойное разравнива-ние ПЩС в подготовке | Ровность поверх- ности | Толщина и ширина слоя | - 15 мм - 10 см | 3 точки на попереч. через 5 м | Инстру-мент. промер | Про-раб | ГОСТ 15467-79 СНиП 3.06.03-85 | Журнал произв. работ. |
| Послойное уплотнение ПЩС в подготовке | Соблюде-ние схем уплотне-ния грунта. | Плотность ПЩС в слоях насыпи | Не более 10% Куп.=0,94 | В трех точках на попе- речнике через 5 м | Лаборат. контроль | Лабо- рант | ГОСТ 5180-84 СНиП 3.06.03-85 | Журнал лабор. контроля, Заклю- чение |
| Монтаж тела трубы | Положе-ние трубы в плане. | Ось трубы | - 3 см | Вся труба | Инстру-мент. промер | Геоде- зист, прораб | ГОСТ 15467-79 СНиП 3.06.03-85 | Журнал произв. работ, Исп. схема |
| Обмазочная гидроизоляция секций трубы | Ровность слоя | Толщина слоя | - 0,5 мм | Вся труба | Инстру-мент. промер | Геоде- зист, прораб | ГОСТ 15467-79 СНиП 3.06.03-85 | Журнал произв. работ, исп. схема |
| Обратная засыпка трубы | Качество грунта | Уплот-нение послойное | Не более 10% Куп.=0,94 | Каждый слой, по 3 изме- рения | Инстру-мент. промер | Геоде- зист, Прораб | ГОСТ 15467-79 СНиП 3.06.03-85 | Журнал произв. работ, исп. схема |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При выполнении работ по устройству металлических гофрированных труб подрядная организация обязана вести и предоставить следующие формы документов:

1.	Схема закрепления оси трубы (в плановом и высотном положении) – согласно СНиП 3.06.04-91 параграф 2;

2.	Журнал физико-механических свойств грунтов трассы и резервов (Форма ДЗ-1);

3.	Журнал определения максимальной плотности скелета грунта (Форма ДЗ-2);

4.	Ведомость пробного уплотнения земляного полотна (Форма ДЗ-3);

5.	Журнал контроля плотности земляного полотна (Форма ДЗ-4);

6.	Акт проверки качества уплотнения - (Форма ДЗ-5) или (Форма ДЗ-6) – для подушки и слоев грунтовой обоймы;

7.	Состав на щебеночно-песчаную смесь, утвержденный Заказчиком  (Форма ЩПС-1);

В случае использования готовой щебеночно-песчаной или песчано-гравийной смеси предоставляются паспорта на смесь.

8.	Ведомость приемки земляного полотна (Форма С-1).

Кроме выше указанных документов должны быть представлены паспорта на все используемые материалы (металлические элементы, гидроизоляционный материал).

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТА СКРЫТЫХ РАБОТ

- Устройство котлованов под тело трубы;

- Устройство щебеночной (песчаной) подготовки;

- Монтаж сборных элементов или бетонирование монолитного фундамента трубы;

- Монтаж сборных элементов звеньев трубы и оголовков;

- Подготовка основания под гидроизоляцию;

- Устройство оклеечной гидроизоляции;

- Устройство дополнительного антикоррозионного защитного покрытия металлической трубы;

- Устройство обмазочной гидроизоляции тела трубы;

- Устройство лотка в трубе;

- Устройство грунтовой призмы до отсыпки насыпи на проектную высоту при засыпке трубы;

- Засыпка трубы грунтом;

- Укрепительные работы входного и выходного оголовков и откосных частей трубы, укрепление русел;

- Установка арматуры в опалубку при последующем бетонировании;

- Устройство водоотвода и дренажей, водобойных колодцев;

Законченная строительством металлическая гофрированная труба оформляется Актом приемки ответственных конструкций.

7.5.  УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ И ПРОСЛОЕК     (морозозащитных,  дренирующих,  изолирующих и  капилляропрерывающих)

7.5.1. При устройстве дополнительных слоев основания и прослоек необходимо контролировать: соответствие качества материалов требованиям проекта; толщину и гранулометрический состав слоев грунта над и под прослойкой; плотность материалов слоя; качество укладки материалов прослоек и стыковки полотнищ;  производится в трех точках на поперечнике (по оси и бровкам земляного полотна), не реже, чем через 100 метров.

7.5.2. При устройстве теплоизолирующих слоев из пенопласта необходимо проверять равномерность опирания плит на поверхность земляного полотна и толщину первого слоя дорожной одежды над пенопластом;  контроль равномерности опирания плит производится по всей площади укладки, толщина слоя дорожной одежды – в трех точках на поперечнике не реже, чем через 100 метров.

7.5.3. Гидроизолирующий материал укладывается на спланированное грунтовое основание с коэффициентом уплотнения не ниже 0,95 при последующем устройстве переходных типов покрытий и не ниже 0,98 – при устройстве асфальтобетонных и цементобетонных покрытий. Гранулометрический состав грунта над и под гидроизолирующей прослойкой контролируется один раз в смену.

7.5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕСКУ – ГОСТ 8736-93*:

- содержание зерен размером менее 0,16мм (по массе) не более 25%;

- содержание пылеватых и глинистых частиц (по массе) до 5%  в природном песке и до 0,5%  в дробленом;

- коэффициент фильтрации  при максимальной плотности – не ниже 1,0м в сутки в насыпях и не ниже 2,0 м в сутки в выемках.

СХЕМА   ОПЕРАЦИОННОГО  КОНТРОЛЯ

| Операция | Состав контроля | Кто контроли-рует | Способ контроля | Когда проводится контроль | Наличие скрытых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Высотные отметки нижележащего слоя, поперечные уклоны, ровность, плотность и его ширина. | Мастер, геодезист, лаборатория | Нивелир, мерная лента, 3-х метровая рейка, плотномер | До вывозки материалов | есть |
| Вывозка и распределение материалов | Качество материалов, правильность планировки, поперечные уклоны, толщина слоя до уплотнения, ширина, влажность. | Мастер, лаборато-рия | Нивелир, 3-х метровая рейка, линейка, мерная лента, лаборато-рия | До уплотнения | нет |
| Уплотнение | Послойность уплотнения, поперечный профиль, ровность, плотность, схему укатки, влажность, толщину уплотненного слоя. | Мастер, лаборато-рия | Нивелир, 3-х метровая рейка, линейка, лаборато-рия | В процессе укатки | Есть |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При выполнении работ по устройству дополнительного слоя основания подрядная организация обязана вести и предоставить следующие формы документов:

1.	Журнал физико-механических свойств грунтов трассы и резервов (Форма ДЗ-1) – для грунтов, за исключением песка;

2.	Журнал испытания песка (отсева) - (Форма П-1);

3.	Журнал определения максимальной плотности скелета грунта (Форма ДЗ-2);

4.	Ведомость пробного уплотнения дополнительного слоя основания (Форма ДЗ-3);

5.	Журнал контроля плотности дополнительного слоя основания (Форма ДЗ-4);

6.	Ведомость промеров ширины, толщины, поперечных уклонов и ровности основания (покрытия) - (Форма С-2).

Кроме выше указанных документов должны быть представлены паспорт на используемый гидроизолирующий (теплоизолирующий) материал.

7.6. УСТРОЙСТВО  ЩЕБЕНОЧНЫХ,  ГРАВИЙНЫХ,  ШЛАКОВЫХ  ОСНОВАНИЙ  И  ПОКРЫТИЙ

7.6.1. Указанные типы оснований и покрытий устраиваются на подготовленном и принятом по акту земляном полотне.

7.6.2. В ходе устройства оснований и покрытий в состав контролируемых операций входят:

- завоз и послойное распределение материалов;

- предварительное уплотнение, профилирование и окончательное уплотнение.

7.6.3. При распределении материалов следует учитывать запас на уплотнение. При этом: для песчано-гравийных (щебеночных) смесей оптимального  зернового состава и щебня фракций 40-70 и 70-120мм марки по прочности 800 и более коэффициент уплотнения принимается 1,25-1,30, а для щебня марки по прочности 600-300 и шлака коэффициент уплотнения принимается 1,30-1,50.

7.6.4. Наименьшая толщина распределяемого слоя должна в 1,5 раза превышать размер наиболее крупных частиц и быть не менее 10см при укладке на прочное основание и не менее 15см при укладке на песок;

7.6.5.  ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ:

- для щебеночных оснований и покрытий, устраиваемых методом заклинки, следует применять щебень по ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 3344-83** фракций 70-120 и 40-70мм в качестве основного материала, а фракций 20-40,  10-20 и 5-10 в качестве расклинивающего. При устройстве оснований  для расклинки допускается применять смеси С12 и С13 по ГОСТ 25607-94* . Прочность расклинивающего материала может быть на марку ниже основного. Конструкция слоев основания из щебня карбонатных пород марок 400 и ниже допускается без расклинцовки;

- для щебеночных и гравийных оснований и покрытий из плотных смесей применяемые материалы должны отвечать требованиям ГОСТ 25607-94* (смеси С1 и С2 – для покрытий и смеси С3 - С11 – для оснований) В гравийный материал марки Др12 и выше, содержащий более 50% зерен с гладкой поверхностью, рекомендуется добавлять щебень в количестве не менее 25% по массе;

- в щебне из изверженных и метаморфических пород марок 800 и выше и для осадочных пород марок 600 и выше для щебеночных покрытий  автомобильных дорог 4 и 5 технических категорий содержание лещадных зерен не должно превышать 15% по массе, а для оснований автомобильных дорог 1 - 3 технических категорий  - 35%.

7.6.6.  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ:

-  при операционном контроле качества работ по устройству щебеночных, гравийных оснований и покрытий следует контролировать не реже, чем через 100 метров: высотные отметки по оси дороги; ширину, толщину слоя по оси; поперечный уклон; ровность поверхности;

- при приемке выполненных работ следует произвести освидетельствование работ в натуре, контрольные замеры с оформлением ведомостей установленной формы;

-  качество уплотнения щебеночных и гравийных  оснований и покрытий следует проверять путем контрольного прохода катка массой 10-13 тонн по всей длине контролируемого участка, после которого на основании или покрытии не должно оставаться следа и возникать волны перед вальцом, а положенная под валец щебенка должна раздавливаться.

-ровность покрытия для автомобильных дорог I, II и III категорий должна соответствовать данным таблицы 7.6.-А

Таблица 7.6.-А

| Типы покрытий и измеряемые параметры | Оценка ровности |
| --- | --- |
|  | отлично | хорошо | удовлетвори- тельно |
| Переходные покрытия |  |  |  |
| Кол-во просветов, %: |  |  |  |
| - до 5 мм; | 95 | 90 | 80 |
| - более 10мм; | 1 | 2 | 5 |
| - допустимый mak. |  |  |  |
| просвет, мм | 20 | 25 | 30 |

*) Для автомобильных дорог IV и V категорий – руководствоваться Приложением №2	СНиП 3.06.03-85

СХЕМА   ОПЕРАЦИОННОГО  КОНТРОЛЯ

| Операция | Состав контроля | Кто контролирует | Способ контроля | Когда проводится контроль | Наличие скрытых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Высотные отметки нижележащего слоя, поперечные уклоны, ровность, плотность и его ширина. | Мастер, геодезист, лаборато-рия | Нивелир, мерная лента, 3-х метровая рейка, плотномер | До вывозки материалов | есть |
| Вывозка и распределение материалов | Качество материалов, правильность планировки, поперечные уклоны, толщина слоя до уплотнения, ширина, влажность. | Мастер, лаборато-рия | Нивелир, 3-х метровая рейка, линейка, мерная лента, лаборато-рия | До уплотнения | нет |
| Уплотнение | Послойность уплотнения, поперечный профиль, ровность, плотность, схему укатки, влажность, толщину уплотненного слоя. | Мастер, лаборато-рия | Нивелир, 3-х метровая рейка, линейка, лаборато-рия | В процессе укатки | Есть при устройстве основания |

ДОПУСКАЕМЫЕ   ОТКЛОНЕНИЯ

(СНиП 3.06.03-85, приложение 2)

| Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод, объем) |
| --- | --- | --- |
| 1. Высотные отметки по оси | ± 50 мм | Измерительный, не реже чем через каждые 100 м |
| 2. Ширина слоя | ± 100 мм | -----//----- |
| 3. Толщина слоя | ± 15 мм | -----//----- |
| 4. Поперечные уклоны | ± 0,010 | ----//----- |
| 5. Ровность (просвет под 3-х метровой рейкой) для дорог: - 1, 2, 3 технических категорий; - 4, 5 технических категорий; - I-c, II-c, III-c категорий внутрихозяйственных дорог | 10 мм 15 мм 20 мм | Измерительный, не реже чем через 100 м, на расстоянии 0,75-1 м от каждой кромки основания (покрытия), в пяти контрольных точках, расположенных на расстоянии 0,5 м от конца рейки и друг от друга |

НЕДОСТАТКИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЩЕБЕНОЧНЫХ, ГРАВИЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Недостатки | Причины возникновения | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Щебень не уплотняется при укатке | Особенности некоторых горных пород. Излишнее количество проходов катка, приведшее к обломке кромок щебня | Расклинить мелким черным щебнем, песком или известняковым щебнем или щебнем 10-20 и 5-10 мм, доукатать. Не допускать перекатки щебня в процессе уплотнения |
| После прошедших ливневых или продолжительн. дождей слой не уплотняется | Переувлажнение земляного полотна и щебня | Прекратить работы по укатке до полного просыхания слоя |
| По поверхности катаются или выступают над ней крупные фракции | Превышены размеры для щебня 40 мм, для гравия 25 мм | Уложить дополнительный слой из правильно подобранного материала |
| Образование раковин и ямочности | Некачественный подбор фракционного состава щебня | Переделать дефектные участки. Улучшить качество подбора фракционного состава щебня |
| Проломы покрытия | Недостаточная толщина уложенного слоя | Устроить дополнительный слой |
| На поверхности покрытия (основания) появляется катун | Слабая расклинцовка слоя, не правильно осуществлен подбор оптимальной смеси | Убрать катун и произвести дополнител. расклинцовку мелкими фракциями щебня. Внести соответствующие корректировки в состав оптимальной смеси, переделать работу |
| Образуются волны и просадки, несмотря на выполнение всех требований технологии и параметров покрытия (основания) | Земляное полотно не уплотнено или устроено из некачественного грунта | Переделать земляное полотно и дорожную одежду на участке, где обнаружены дефекты. Обеспечить четкий лабораторный контроль за устройством земляного полотна |
| На поверхности гравийного покрытия (основания) образуются волнистость, гребни | Избыток гравия мелких фракций | Срезать а/грейдером волну и гребни. Добавить гравий крупных фракций, спланировать и укатать, поливая водой. Улучшить подбор гравийной смеси |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При выполнении работ по устройству щебеночных, гравийных и шлаковых оснований и покрытий подрядная организация обязана вести и предоставить следующие формы документов:

1.   Журнал испытания щебня (гравия) - (Форма Щ-1);

2. Состав на щебеночно-песчаную смесь, утвержденный Заказчиком  (Форма ЩПС-1);

В случае использования готовой щебеночно-песчаной или песчано-гравийной смеси предоставляются паспорта на смесь.

3.	Журнал испытания щебеночно-песчаной смеси - (Форма ЩПС-2);

4.	Акт проверки качества уплотнения путем контрольного прохода катка - (Форма ДЗ-6);

5.	Ведомость промеров ширины, толщины, поперечных уклонов и ровности основания (покрытия) - (Форма С-2);

6.	Исполнительный продольный профиль верхнего слоя покрытия (Форма С-4).

7.7. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ЩЕБЕНОЧНЫХ,  ГРАВИЙНЫХ,  ШЛАКОВЫХ  ОСНОВАНИЙ  И  ПОКРЫТИЙ, УКРЕПЛЕННЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ  ВЯЖУЩИМИ

7.7.1 Основания и покрытия из каменных материалов, обработанных неорганическими вяжущими следует устраивать на подготовленном и принятом по акту земляном полотне, в сухую погоду при среднесуточной температуре воздуха не ниже  +5ºС.

7.7.2.Смеси, как правило, приготавливаются в смесителях принудительного перемешивания. Допускается приготовление смесей методом смешения на дороге.

7.7.3. Количество воды в смеси должно обеспечивать ее оптимальную влажность при уплотнении с учетом потерь влаги при транспортировании и распределении. При температуре воздуха выше +20ºС смесь при транспортировании самосвалами закрывать брезентом. Продолжительность транспортирования смеси каменных материалов с цементом не должна превышать 30 минут при температуре воздуха во время укладки выше +20ºС и 50 минут – при температуре воздуха ниже +20ºС. Уплотнение уложенной смеси необходимо заканчивать до конца схватывания цемента.

7.7.4. Уплотнение уложенной смеси, как правило, производится катками на пневматических шинах или вибрационными катками. Число проходов катков по одному следу 16 – 10 соответственно. По окончании уплотнения следует производить отделку поверхности автогрейдером с последующим уплотнением гладковальцовым катком массой 6-8 тонн за 2-4 прохода по одному следу.

7.7.5. В течение 7 суток осуществляется уход за уложенным слоем основания или покрытия путем россыпи слоя песка или супеси толщиной 4÷6 см.

7.7.6. При производстве работ в условиях отрицательных температур воздуха, а также для каждого вида применяемого вяжущего технологические особенности должны быть представлены в проекте производства работ.

7.7.7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА:

- при операционном контроле качества работ следует контролировать по каждому укладываемому слою не реже, чем через каждые 100 метров: высотные отметки по оси дороги; ширину и толщину слоя по оси; поперечные уклоны; ровность поверхности;

- не реже одного раза в смену контролируется – влажность смеси по ГОСТ 5180-84;

- не реже одного раза в семь смен контролируется – точность дозирования компонентов смеси контрольным взвешиванием;

- постоянно визуально – качество уплотнения, соблюдение режима ухода. Качество уплотнения проверяется путем контрольного прохода катка массой 10-13 тонн по всей длине контролируемого участка, при этом не должно оставаться следа на поверхности слоя и возникать волны перед вальцом катка.

- контроль прочности и морозостойкости производится по ГОСТ 23558-94.

ДОПУСКАЕМЫЕ   ОТКЛОНЕНИЯ

(СНиП 3.06.03-85, приложение 2)

| Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод, объем) |
| --- | --- | --- |
| 1. Высотные отметки по оси | ± 50 мм | Измерительный, не реже чем через каждые 100 м |
| 2. Ширина слоя | ± 100 мм | -----//----- |
| 3. Толщина слоя | ± 15 мм | -----//----- |
| 4. Поперечные уклоны | ± 0,010 | ----//----- |
| 5. Ровность (просвет под 3-х метровой рейкой) для дорог: - 1, 2, 3 технических категорий; - 4, 5 технических категорий; - I-c, II-c, III-c категорий внутрихозяйственных дорог | 10 мм 15мм 20 мм | Измерительный, не реже чем через 100 м, на расстоянии 0,75-1 м от каждой кромки основания (покрытия), в пяти контрольных точках, расположенных на расстоянии 0,5 м от конца рейки и друг от друга |

СХЕМА   ОПЕРАЦИОННОГО  КОНТРОЛЯ

| Операция | Состав контроля | Кто контроли-рует | Способ контроля | Когда проводится контроль | Наличие скрытых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Высотные отметки нижележащего слоя, поперечные уклоны, ровность, плотность и его ширина. | Мастер, геодезист, лаборатория | Нивелир, мерная лента, 3-х метровая рейка, плотномер | До вывозки материалов | есть |
| Вывозка и распределение материалов | Качество материалов, правильность планировки, поперечные уклоны, толщина слоя до уплотнения, ширина, влажность. | Мастер, лаборато-рия | Нивелир, 3-х метровая рейка, линейка, мерная лента, лаборато-рия | До уплотнения | нет |
| Уплотнение | Поперечный профиль, ровность, плотность, схему укатки, влажность, толщину уплотненного слоя. | Мастер, лаборато-рия | Нивелир, 3-х метровая рейка, линейка, лаборато-рия | В процессе укатки | Есть при устрой-стве основания |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При выполнении работ по устройству песчаных, щебеночных, гравийных и шлаковых оснований и покрытий, укрепленных неорганическими вяжущими, подрядная организация обязана вести и предоставить следующие формы документов:

- Состав щебеночно-гравийно-песчаных смесей и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими, утвержденный Заказчиком  (Форма ЩПЦ-1);

- Журнал испытания щебеночно-гравийно-песчаных смесей и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими - (Форма ЩПЦ-2);

- Журнал испытания щебня (гравия) - (Форма Щ-1);

- Журнал испытания песка (отсева) - (Форма П-1);

5.	Акт проверки качества уплотнения путем контрольного прохода (Форма ЩПЦ-3);

6.	Ведомость промеров ширины, толщины, поперечных уклонов и ровности основания (покрытия)  - (Форма С-2);

7.	Исполнительный продольный профиль верхнего слоя покрытия (Форма С-4).

Кроме выше указанных документов должны быть представлены паспорта на все используемые материалы: щебень (гравий), песок (отсев), цемент (или другое неорганическое вяжущее).

7.8. УСТРОЙСТВО  ЩЕБЕНОЧНЫХ,  ГРАВИЙНЫХ,  ПЕСЧАНЫХ  ОСНОВАНИЙ  И  ПОКРЫТИЙ, УКРЕПЛЕННЫХ ОРГАНИЧЕСКИМИ  ВЯЖУЩИМИ (СМЕШЕНИЕМ НА ДОРОГЕ)

7.8.1. Основания и покрытия из щебеночных, гравийных и песчаных  смесей, обработанных органическими вяжущими материалами методом смешения на дороге, следует устраивать при температуре воздуха не ниже +15ºС и заканчивать работы за 15-20 суток до начала периода дождей или устойчивой температуры воздуха ниже +10ºС.

7.8.2. Каменные материалы, обрабатываемые битумом должны иметь влажность не более 4%. При большей влажности смесь просушивается путем перемешивания автогрейдером.

При обработке эмульсией:

- влажность щебеночных и гравийных смесей в сухую и ветреную погоду при температуре воздуха выше +15ºС должна быть не менее 5%;

- влажность песчано-щебеночных и песчано-гравийных смесей – на 1-2% выше оптимальной.

7.8.3. Перемешивание смеси автогрейдером ведется до полного обволакивания каменных материалов битумом (эмульсией). Готовая смесь распределяется по всей ширине проезжей части. Уплотнение производится катками массой 6-8 тонн за 3-5 проходов по одному следу.

Коэффициент уплотнения должен быть не менее 0,96 через 30 суток после устройства.

7.8.4.  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА:

- при каждом розливе – температуру вяжущего(70-90ºС);

- при приготовлении эмульсий – постоянно контролировать температуру битума и водного раствора эмульгатора;  не реже одного раза в смену – качество эмульсии;

- не реже одного раза в смену (и при выпадении осадков) – влажность минеральных материалов по ГОСТ 5180-84;

- постоянно – визуально однородность смеси (в нижней части валика не должно оставаться прослойки минерального материала, не перемешанного с вяжущим) и качество уплотнения (путем контрольного прохода катка массой 10 тонн по всей длине контролируемого участка, после которого не должно образовываться волны перед вальцом);

- укатку производят от кромки покрытия к его середине, перекрывая предыдущие проходы на 1/3 ширины вальца катка;

- качество смеси - по показателям двух проб на 1км по ГОСТ 12801-98;

- плотность материала в покрытии по трем вырубкам на 1км по ГОСТ    12801-98.

СХЕМА   ОПЕРАЦИОННОГО  КОНТРОЛЯ

| Операция | Состав контроля | Кто контроли-рует | Способ контроля | Когда проводится контроль | Наличие скрытых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовка основания | Ровность, уплотнение, уклоны, чистота поверхности | Прораб, геодезист | Нивелир, 3-х метровая рейка, лаборатория визуально | До завоза материалов | есть |
| Завоз минеральных материалов, устройство валика из них | Соответствие материала нормам, правильное складирование и равномерное сечение валика | Мастер, лаборатория | Лаборатор-ный, шаблоном, визуально | В процессе производст-ва работ | нет |
| Введение вяжущего | Качество и температура вяжущего, равномерность распределения его по минеральному материалу | Прораб, лаборатория | Термометр, визуально | В процессе производст-ва работ | нет |
| Смешивание материалов | Равномерность перемешивания, обволакивае-мость и сцепление с битумом (эмульсией) | Прораб, лаборатория | Лаборатор-ный, визуально | В процессе смешения | нет |
| Распределение и разравнивание слоя | Ширина и толщина слоя до укатки, ровность, поперечные уклоны | Мастер | Мерная лента, 3-х метровая рейка, щуп | В процессе производст-ва работ | нет |
| Уплотнение слоя смеси | Плотность, ровность, фактуру, ширину слоя, толщину слоя, поперечные уклоны, устройство стыков | Мастер, лаборатория | Пробным проходом катка, мерная лента, 3-х метровая рейка, отбор вырубок, визуально | В процессе уплотнения и после уплотнения | нет |
| Уход за уложенным слоем | Ограничение скорости транспорта, регулирование движения транспорта по ширине проезжей части | Мастер | Схема движения транспорта, визуально | Не менее 10 дней после укладки и уплотнения | нет |

ДОПУСКАЕМЫЕ   ОТКЛОНЕНИЯ

(СНиП 3.06.03-85, приложение 2)

| Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод, объем) |
| --- | --- | --- |
| 1. Высотные отметки по оси | ± 50 мм | Измерительный, не реже чем через каждые 100 м |
| 2. Ширина слоя | ± 100 мм | -----//----- |
| 3. Толщина слоя | ± 15 мм | -----//----- |
| 4. Поперечные уклоны | ± 0,010 | ----//----- |
| 5. Ровность (просвет под 3-х метровой рейкой) для дорог: - 1, 2, 3 технических категорий; - 4, 5 технических категорий; - I-c, II-c, III-c категорий внутрихозяйственных дорог | 7 мм 10 мм 15 мм | Измерительный, не реже чем через 100 м, на расстоянии 0,75-1 м от каждой кромки основания (покрытия), в пяти контрольных точках, расположенных на расстоянии 0,5 м от конца рейки и друг от друга |

НЕДОСТАТКИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЩЕБЕНОЧНЫХ, ГРАВИЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ  ОБРАБОТАННЫХ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МЕТОДОМ СМЕШЕНИЯ НА ДОРОГЕ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Недостатки | Причины возникновения | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| На отдельных участках образуется сетка трещин | Недостаточное количество вяжущего в результате слабого контроля во время его дозирования | Взрыхлить дефектные участки, собрать в валик, определить в лаборатории количество недостающего вяжущего, добавить и перемешать смесь, разложить и уплотнить. Усилить контроль за введением вяжущего в смесь |
| Основание или покрытие деформируется, подвижное | Некачественно выполнен подбор зернового состава минерального состава смеси | Взрыхлить участки с дефектами и по заключению лаборатории добавить крупные фракции щебня, тщательно перемешать, распланировать и уплотнить смесь. Усилить контроль за исполнением подбора смеси |
| Появление раковин проломов основания или покрытия | Некачественный подбор смеси или смесь недостаточно уплотнена | Определить причину лабораторным путем. В случае недоуплотнения – доуплотнить катками на пневматических шинах. При некачественном подборе или его неправильном исполнении добавить (по показаниям лаборатории) недостающие компоненты и заново перемешать, разложить и укатать смесь. Усилить контроль за исполнением подбора смеси |
| После окончания перемешивания вылитой нормы вяжущего остались участки с жирной или сухой смесью | Некачественный подбор смеси | Добавить минеральные материалы или вяжущее и продолжать перемешивание до получения однородной смеси |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При выполнении работ по устройству песчаных, щебеночных, гравийных и шлаковых оснований и покрытий, укрепленных органическими вяжущими, подрядная организация обязана вести и предоставить следующие формы документов:

- Состав органоминеральных смесей и грунтов, укрепленных органическими вяжущими, утвержденный Заказчиком - (Форма ОМС-1);

- Журнал испытания органоминеральных смесей и грунтов, укрепленных органическими вяжущими - (Форма ОМС-2);

- Журнал испытания вырубок из покрытия из влажных смесей на основе органических вяжущих - (Форма ОМС-3);

- Журнал испытания щебня (гравия) - (Форма Щ-1);

- Журнал испытания песка (отсева) - (Форма П-1);

- Журнал испытания нефтяных битумов и полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) - (Форма ПБВ-1) – при укреплении битумным вяжущим;

- Журнал испытания эмульсий битумных дорожных - (Форма Э-1) – при укреплении эмульсией;

8.	Акт проверки качества уплотнения путем контрольного прохода (Форма ОМС-4);

9.	Ведомость промеров ширины, толщины, поперечных уклонов и ровности основания (покрытия)- (Форма С-2);

10.	Исполнительный продольный профиль верхнего слоя покрытия (Форма С-4).

Кроме выше указанных документов должны быть представлены паспорта на все используемые материалы: щебень (гравий), песок (отсев), битум (эмульсия).

7.9. УСТРОЙСТВО  АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ  ПОКРЫТИЙ

7.9.1. Строительство асфальтобетонных покрытий следует планировать в сухую погоду:

- весной и летом при температуре воздуха не ниже +5ºС, а осенью - не ниже +10ºС (из горячих смесей на вязких битумах марок БНД 40/60, БНД 60/90, БНД 90/130);

- при температуре воздуха не ниже -10ºС (из теплых смесей на битумах марок БНД 130/200, БНД 200/300 или жидких битумах марок СГ 130/200, МГ 130/200).

По согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ, возможно строительство нижних слоев асфальтобетонных покрытий из смесей на вязких битумах при температуре воздуха до -10ºС.

7.9.2. Укладка асфальтобетонных смесей производится на подготовленное чистое основание или нижний слой покрытия.

Перед укладкой смеси (за 1-6 час.) необходимо произвести обработку нижнего слоя битумной эмульсией, жидким или вязким битумом, нагретым до рабочей температуры (+130ºС). Обработку нижнего слоя вяжущим можно не производить, если интервал между устройством верхнего и нижнего слоев составил не более 2-х суток и отсутствовало движение построечного транспорта.

Норма расхода вяжущего на подгрунтовку в л/м²:

- при обработке битумом основания – 0,5-0,8; нижнего слоя асфальтобетонного покрытия – 0,2-0,3;

- при обработке 60%-ной битумной эмульсией – 0,6-0.9 и 0,3-0,4 соответственно.

7.9.3. При укладке смесей асфальтоукладчиком толщина слоя в рыхлом теле должна быть на 10-15% больше проектной, при укладке автогрейдером или ручной укладке на 25-30%. При укладке холодной смеси из штабеля, во всех случаях толщина слоя в рыхлом теле должна быть на 60-70% выше проектной. При укладке слоев толщиной более 10см следует, как правило, применять асфальтоукладчики с активными уплотняющими органами.

В зависимости от типа и марки асфальтобетонной смеси скорость укладки от 2-3 м/мин до 4-5 м/мин.

Подробно особенности укладки асфальтобетонных смесей, для каждого конкретного проекта представляются Подрядчиком в ППР.

7.9.4. Уплотнение является одной из основных технологических операций, которая определяет качество покрытия.

Уплотнение уложенного слоя  необходимо начинать в период времени, когда асфальтобетонная смесь не остыла ниже критической температуры:

| Тип асфальтобетонной смеси | Рекомендуемая tºС уплотнения - начальная | Рекомендуемая tºС уплотнения - критическая |
| --- | --- | --- |
| А | 140……160 | 75……80 |
| Б | 120……140 | 70……75 |
| В | 110……130 | 60……65 |
| Г | 120……140 | 70……75 |
| Д | 100……120 | 60……65 |

Определяющим фактором качества уплотнения слоя является назначение рациональных режимов работы катка (скорость движения, количество проходов по одному следу). Так, для катков статического действия определены скорости движения 1,5…5 км/час (от предварительного до заключительного этапов уплотнения):

| Тип катка (этап уплотнения) | Границы этапов уплотнения | Коэффициент уплотнения | Скорость движения катка (км/час) |
| --- | --- | --- | --- |
| Легкий 5-6т (предварительный) | Начало Конец | 0,7 0,85 | 1.5……2 |
| Средний до 8т (промежуточный) | Начало Конец | 0,85 0,92 | 3……5 |
| Тяжелый > 10т (заключительный) | Начало Конец | 0,92 1,0 | 2……3 |

Ориентировочное влияние степени уплотнения асфальтобетонного покрытия на его прочность и долговечность имеет следующую зависимость:

| Коэффициент уплотнения | 1,0 | 0,99…0,98 | 0,97…0,96 | 0,95…0,94 | 0,92…0,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность, % | 100 | 88…84 | 74…70 | 58…54 | 31…26 |
| Долговечность, % | 100 | 86…80 | 71…65 | ≤ 30 | ≤ 10 |

Особенности уплотнения асфальтобетонных смесей в зависимости от типов предложенных в рабочих проектах и применяемого состава уплотняющих средств освещаются Подрядчиком в ППР.

7.9.5. При укладке асфальтобетонных смесей сопряженными полосами в процессе уплотнения первой полосы вальцы катка не должны приближаться более чем на 10см к кромке сопряжения. Уплотнение следующей полосы необходимо начинать по продольному сопряжению.

В конце рабочей смены край уплотненной полосы, в поперечном сечении, следует обрубить вертикально по шнуру, установить упорный брусок (в этом случае обрубать край не следует), при возобновлении работ удалить упорный брусок, разогреть или обмазать край битумом (битумной эмульсией).

Обнаруженные на покрытии после окончания укатки участки с дефектами (раковины, трещины, избыток вяжущего и др.) должны быть вырублены, края обмазаны битумом, заполнены асфальтобетонной смесью и уплотнены.

7.9.6. Перед устройством асфальтобетонного слоя по существующему покрытию в процессе капитального ремонта необходимо устранить дефекты старого покрытия (трещины, выбоины), обработать его поверхность в соответствии с п. 7.9.2. При наличии в старом покрытии колеи глубиной более 1см произвести устройство выравнивающего слоя. При необходимости (сетка трещин) предусматривать армирование синтетическими материалами.

7.9.7. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ:

- асфальтобетонные смеси и асфальтобетон должны удовлетворять требованиям ГОСТ 9128-97;

- каменные материалы для приготовления асфальтобетонных смесей должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93* и ГОСТ 3344-83**.

Возможно применение местных каменных материалов, отвечающих требованиям технической документации, согласованной в установленном порядке.

Согласно п. 5.15.1 ГОСТ 9128-97 содержание зерен лещадной формы, в % массе, не должно превышать: для смесей типов А и высокоплотных – 15%; для смесей типа Б – 25%; для смесей типа В – 35%.

Методы и периодичность испытания каменных материалов на соответствие к применению осуществляется в соответствии с п. 7.1.8., схема № 1;

- песок природный и из отсевов дробления горных пород должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-93.

Согласно п. 5.15.2 ГОСТ 9128-97 содержание пылевидных и глинистых частиц для песка (за исключением песка из отсева дробления), в % по массе, не должно превышать для смесей марки I и плотных марки II– 0,5%; для пористых и высокопористых смесей марки II и и всех смесей марки III – 1,0%.

Методы и периодичность испытания песков на соответствие к применению осуществляется в соответствии с п. 7.1.8., схема № 2;

- минеральный порошок должен соответствовать требованиям  ГОСТ Р 52129	-2003.

Методы и периодичность испытания минерального порошка осуществляются в соответствии с п. 7.1.8., схема № 7;

Методы и периодичность испытания органических вяжущих приведены в п. 7.1.8:

* для битума и полимерно-битумных вяжущих – схема № 8;

* для битумных эмульсий – схема № 9;

- ХОЛОДНЫЕ асфальтобетонные смеси до укладки хранятся в штабелях высотой не более 2м. Летом на открытых площадках, в осенне-зимний период в закрытых складах или под навесом. Время хранения 4 -8 месяцев, в зависимости от класса применяемого вяжущего. Во избежание слеживания в штабеле, свежеприготовленную смесь следует перелопачивать экскаватором до ее остывания;

- битум, нагретый до рабочей температуры, следует использовать в течении 5 часов. При длительном хранении горячего битума его температуру следует понизить до 80ºС.

7.9.8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ:

- в процессе работ по устройству асфальтобетонных покрытий следует вести журналы лабораторного контроля качества исходных материалов и готовых асфальтобетонных смесей, температуры битума, температуры смеси на месте приготовления и укладки, а также журнал укладки и уплотнения смеси по сменам. Контроль приготовления асфальтобетонных смесей осуществляется в соответствии с п. 7.1.8., схема № 10;

- контроль температуры горячей и теплой смеси – в каждом автосамосвале;

- постоянно – качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос;

- контроль качества асфальтобетона по показателям вырубок (кернов) в трех местах на 7000 м² покрытия по ГОСТ 9128-84 и ГОСТ 12201-84, а также прочность сцепления слоев покрытия.

Вырубки (керны) отбираются в слоях из горячих и теплых асфальтобетонов через 1-3 суток после уплотнения, а из холодных – через 15-30 суток на расстоянии не менее 1 метра от края покрытия и не менее 0,5 м от оси дороги;

- коэффициенты уплотнения должны быть не ниже:

* 0,99 – для плотного асфальтобетона из горячих и теплых смесей типа А и Б;

* 0,98 – для плотного асфальтобетона из горячих и теплых смесей типов В, Г и Д, пористого и высокопористого асфальтобетона;

* 0,96 – для асфальтобетона из холодных смесей;

- ровность покрытия должна соответствовать данным таблицы 7.9.-А:

Таблица 7.9.-А

| #G0 Типы покрытий и измеряемые | Оценка ровности |
| --- | --- |
| параметры | отлично | хорошо | удовлетворительно |
| Капитальные покрытия |  |  |  |
| Кол-во просветов, %: |  |  |  |
| - до 3 мм; | 95 | 90 | 80 |
| - более 6мм; | 1 | 2 | 5 |
| - допустимый maх. |  |  |  |
| просвет, мм | 7 | 8 | 10 |
| Облегченные покрытия |  |  |  |
| Кол-во просветов, %: |  |  |  |
| - до 3 мм; | 95 | 90 | 80 |
| - более 6 мм; | 1 | 2 | 5 |
| - допустимый maх. |  |  |  |
| просвет, мм | 9 | 11 | 14 |

СХЕМА   ОПЕРАЦИОННОГО  КОНТРОЛЯ

| Операция | Состав контроля | Кто контро-лирует | Способ контроля | Когда проводится контроль | Наличие скрытых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовка основания | Очистку от пыли и грязи, заделку выбоин и трещин, выравнивание нижнего слоя, подгрунтовка, установка упорных брусьев, влажность основания | Мастер | Визуально, геодезичес-кими инструмен-тами | Перед укладкой слоя | есть |
| Доставка асфальтобетонной смеси, выгрузка, укладка | Температуру смеси, ровность и равномерность распределения, заданную толщину с учетом коэффициента уплотнения | Мастер | Термометр, рейка, щуп | В процессе укладки | нет |
| Уплотнение слоя | Режим укатки, уклоны, ровность, устройство сопряжений, шероховатость | Мастер | Визуально, 3-х метровая рейка контрольный проход катка, метод «песчаного пятна» | В процессе выполнения работ, по окончании укатки | нет |

ДОПУСКАЕМЫЕ   ОТКЛОНЕНИЯ

(СНиП 3.06.03-85, приложение 2)

| Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод, объем) |
| --- | --- | --- |
| 1. Высотные отметки по оси | ± 50 мм | Измерительный, не реже чем через каждые 100 м |
| 2. Ширина слоя | ± 100 мм | -----//----- |
| 3. Толщина слоя | ± 10 мм | -----//----- |
| 4. Поперечные уклоны | ± 0,010 | ----//----- |
| 5. Ровность (просвет под 3-х метровой рейкой) для дорог: - 1, 2, 3 технических категорий; - 4, 5 технических категорий; - I-c, II-c, III-c категорий внутрихозяйственных дорог | 5 мм 5 мм 5 мм | Измерительный, не реже чем через 100 м, на расстоянии 0,75-1 м от каждой кромки основания (покрытия), в пяти контрольных точках, расположенных на расстоянии 0,5 м от конца рейки и друг от друга |

КЛАССИФИКАТОР   ОСНОВНЫХ   ДЕФЕКТОВ

| № п/п | Вид установленного дефекта | Классификация дефекта по ГОСТ 15467-79 | Нормативные требования (предельные значения допуска) или их источник | Методы определения дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие знаков закрепления ГРО | Значительный | Проверка ГРО не реже 2 раз в год | Проверка на месте |
| 2. | Подготовка основания под покрытие выполнена с нарушением требований проекта и нормативных документов | Значительный | Проектные данные | Визуальный осмотр, контрольные замеры |
| 3. | Отсутствие (некачественное выполнение) подгрунтовки основания (промежуточного слоя). Загрязнение подгрунтованного участка построечным транспортом (транзитным), неравномерный розлив вяжущего | Критический | СНиП 3.06.03-85 п.10.17 | Визуальный осмотр, данные расхода вяжущего по общему журналу работ |
| 4. | Укладка асфальтобетонной смеси на влажное, загрязненное основание (промежуточный слой) | Критический | Не допускается | Визуальный осмотр |
| 5. | Укладка асфальтобетонной смеси при пониженных температурах воздуха | Критический | Весна<+5ºС Осень < +10ºС | Замер температуры воздуха на месте производства работ |
| 6. | Укладка ГОРЯЧЕЙ асфальтобетонной смеси при нарушенном температурном режиме на выходе из смесителя | Критический | >160ºС, <120º ГОСТ 9128-97 табл. 8 | Данные паспорта на контрольный замер температуры |
| 7. | Несоответствие состава смеси проектным или нормативным требованиям | Критический | Тип, марка по проекту или утвержденной карточки подбора | Утвержденный состав смеси, контрольные испытания образцов |
| 8. | Асфальтобетонная смесь уложена с отклонением от проектной толщины | Значительный | > - 10мм | Контрольные замеры |
| 9. | Несоответствие поперечного уклона покрытия проектным и нормативным данным | Значительный | > ± 0,010 СНиП 3.06.03-85 | Контрольные замеры |
| 10. | Ширина покрытия не соответствует проектной величине | Значительный | > - 10см | Контрольные замеры |
| 11. | Некачественное сопряжение сопредельных полос на устроенном покрытии | Значительный |  | Визуальный осмотр, контрольные замеры |
| 12. | Ровность покрытия не соответствует нормативным требованиям | Значительный | СНиП 3.06.03-85 | Контрольные замеры |
| 13. | Не обеспечено плотное сцепление покрытия с нижележащими слоями дорожной одежды | Значительный |  | При визуальном осмотре вырубок (кернов) из покрытия |
| 14. | Нарушается температурный режим в начале и конце уплотнения а/б смеси | Значительный | Для всех типов (см. п. 7.8.4. СТО) | Контрольные замеры температуры смеси |
| 15. | Несоответствие парка уплотняющих средств нормативным требованиям | Критический | ППР, технические характеристики катков | Проверка на месте |
| 16. | Нарушение схемы укатки и скорости движения катков в начале и конце уплотнения | Значительный | ППР, п. 7.8.4.СТО | Проверка на месте |
| 17. | Наличие на поверхности покрытия раковин, трещин, сдвигов, следов катка, пятен масла и дизельного топлива | Критический | Не допускается | Визуальный осмотр |
| 18. | Плотность (Купл) уложенного слоя не соответствует нормативным требованиям | Критический | СНиП 3.06.03-85 п.10.41 | Испытания контрольных вырубок |

НЕДОСТАТКИ  ПРИ  ДОСТАВКЕ  АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ И УКЛАДКЕ ЕЕ В ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ,  СПОСОБЫ  ИХ  УСТРАНЕНИЯ

| Недостатки | Причины возникновения | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Смесь дымится (синий дымок над смесью) | Смесь перегрета выше 180ºС | Сообщить на АБЗ о необходимости отрегулировать температурный режим. Смесь для верхнего слоя применять нельзя |
| Смесь дымится (серый дымок над смесью) | Избыточная смазка кузова автосамосвала | Уведомить водителя и сообщить на АБЗ о том, чтобы смазку наносили более тонким слоем |
| Глянцевая пленка на поверхности смеси (в кузове автосамосвала) | Расслоение (сегрегация) смеси при перевозке или недостаточное перемешивание в асфальтосмесителе | Несколько увеличить продолжительность перемешивания в асфальтосмесителе. Исключить загрузку автосамосвалов мелкими партиями смеси |
| Трудно разбиваемые комья, несмотря на высокую температуру смеси | Недостаточное перемешивание в асфальтосмесителе или влажный минеральный порошок | Указать АБЗ о контроле качества минерального порошка и о раздельном перемешивании: сначала сухого замеса компонентов, затем с битумом |
| Смесь трудно укладывается | Низкая температура смеси, избыток минерального порошка или недостаточное перемешивание | Указать АБЗ: проверить температурный режим приготовления смеси; проверить работу дозировочного узла; раздельно перемешать смесь сухого замеса, затем с битумом |
| Задирание (частичное или сплошное) поверхности укладываемого слоя | Попадание в смесь крупного щебня, комков застывшей смеси, посторонних предметов, которые волокутся за плитой укладчика или трамбующим брусом | Остановить асфальтоукладчик, поднять рабочие органы и удалить посторонние предметы |
| Негладкая рваная поверхность, местами углубленная вдоль укладываемой полосы, раковины | Смесь прилипает к поверхности выглаживающей плиты укладчика | Очистить поверхность плиты укладчика и смазать ее и подогреть плиту системой обогрева |
| Неровная поверхность укладываемого слоя продольном направлении | Неправильное регулирование толщины слоя покрытия или неровность основания | Проверить высотную разбивку и установить выглаживающую плиту в постоянном положении; при необходимости регулировать плиту плавно, без резкой смены толщины слоя |
| Разрывы в покрытии в середине или по краям* | Неправильная установка выглаживающей плиты. Увеличение подачи смеси | Отрегулировать установку плиты и размер открытия шиберных заслонок. Постоянно следить за работой выглаживающей плиты и шиберных заслонок |
| Разрывы по всей ширине укладываемой полосы покрытия* | Неправильная установка трамбующего бруса по отношению к выглаживающей плите (брус установлен выше плиты) | Установить трамбующий брус (в крайнем нижнем положении) на 4мм ниже поверхности выглаживающей плиты |
| Появление трещин при уплотнении покрытия* | Неуплотненное основание, смесь сухая или не выдержана ее температура | Проверить основание впереди укладки смеси при необходимости устранить дефект. Проверить смесь в лаборатории и устранить причину. Усилить контроль за подготовкой основания и выпуском смеси |
| Сдвижка слоя, наплывы на покрытии при укатке | Высокая температура смеси при уплотнении или жирная смесь | Прекратить укатку и возобновить ее после остывания смеси до температуры допустимой при укатке. Проверить дозировку битума на АБЗ и при необходимости устранить недостатки |

* Устранять недостатки вручную, засыпая под каток часть смеси с разравниванием ее горячими граблями и гладилками.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При выполнении работ по устройству асфальтобетонных покрытий, подрядная организация обязана вести и предоставить следующие формы документов:

- Состав асфальтобетонной смеси, утвержденный Заказчиком - (Форма АБ-1);

В случае использования асфальтобетонной смеси, производимой сторонней организацией предоставляются паспорта на смесь.

- Журнал определения зернового состава и содержания битума в асфальтобетонной смеси и асфальтобетоне - (Форма АБ-2);

- Журнал испытания проб асфальтобетонных смесей, взятых из смесителя - (Форма АБ-3);

- Журнал испытания образцов взятых из а/б покрытия - (Форма АБ-4);

- Журнал испытания щебня (гравия) - (Форма Щ-1);

- Журнал испытания песка (отсева) - (Форма П-1);

- Журнал испытания нефтяных битумов и ПБВ - (Форма ПБВ-1);

- Ведомость промеров ширины, толщины, поперечных уклонов и ровности усовершенствованного покрытия - (Форма С-3);

- Исполнительный продольный профиль верхнего слоя покрытия (Форма С-4).

Кроме выше указанных документов должны быть представлены паспорта на все используемые материалы: щебень (гравий), песок (отсев), битум (эмульсия), минеральный порошок.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТА СКРЫТЫХ РАБОТ

1.	Очистка основания от пыли и грязи;

2.	Заделка выбоин и трещин на поверхности нижележащего слоя;

3.	Розлив битума (эмульсии) для подгрунтовки;

4.	Установка копирной струны;

5.	Устройство трещинопрерывающей прослойки.

Устройство верхнего слоя покрытия принимается Актом приемки ответственных конструкций.

7.10. УСТРОЙСТВО  ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ  ПОКРЫТИЙ

7.10.1.Устройство цементобетонных покрытий, как правило осуществляется при температуре воздуха от +5 до +30ºС и перепаде суточной температуры воздуха не более 12ºС. При максимальной  суточной температуре воздуха более +30ºС и относительной влажности менее 50% укладку бетона следует вести в вечерние или ночные часы.

7.10.2. Транспортировка цементобетонной смеси к месту укладки осуществляется автосамосвалами. Во избежание вытекания цементного молока кузова должны быть герметичны.

Продолжительность транспортирования смеси к месту укладки автосамосвалами не должна превышать 30 минут. В случае превышения времени транспортирования следует применять бетоновозы миксеры.

В процессе транспортирования смесь следует защищать от воздействия атмосферных осадков и испарения влаги;

7.10.3.Устройство однослойного цементобетонного покрытия бетоноукладчиками со скользящей опалубкой:

- покрытие укладывается на подготовленное и принятое по акту основание;

- профилировку основания необходимо производить на ширину, обеспечивающую движение ходовой части бетоноукладчика;

- при укладке одной полосы покрытия копирные струны для автоматической системы задания вертикальных отметок устанавливаются с двух сторон бетоноукладчика. При укладке смежной стороны покрытия, когда гусеницы укладчика с одной стороны движутся по ранее уложенной полосе, копирная струна устанавливается только с  «полевой» стороны.

Копирная струна закрепляется в кронштейнах на стойках, устанавливаемых на расстоянии не более 15м друг от друга на прямых участках и 4-6м в кривых;

- уплотнение и отделку бетона покрытия производят непрерывно, избегая остановок укладчика (отделочной машины) с включенными вибраторами;

- шероховатость бетонного покрытия устраивается на свежеуложенной поверхности. Средняя глубина бороздок шероховатости должна быть в пределах 0,5-1,5 мм, фактура обработанного покрытия должна быть однородной;

- для ухода за бетоном, не более чем через 20 мин после укладки, равномерно по поверхности покрытия и боковым граням наносится пленкообразующий материал.

Пленкообразующий материал наносится в количестве не менее 400 г/м² при температуре воздуха до +25ºС и 600 г/м² при температуре +25ºС и выше, как правило в два слоя с интервалом 20-30 мин.

При отсутствии пленкообразующих материалов допускается применение слоя песка или супеси толщиной 4-6 см, поддерживаемого во влажном состоянии.

Уход за бетоном продолжается до момента набора им проектной прочности, но не менее 28 суток;

- устройство деформационных швов наиболее технологично производить в затвердевшем бетоне нарезкой пазов алмазными дисками. Сразу после нарезки пазы промываются до полного удаления шлама.

Перед заполнением деформационных швов их продувают сжатым воздухом, удаляют песок и пыль с поверхности покрытия в зоне шва.

Заполнение шва производится в следующей последовательности: на дно укладывается хлопчатобумажный шнур; стенки паза обмазываются разжиженным битумом; паз шва заполняется мастикой на 2-3 мм выше поверхности покрытия; выступающие излишки мастики срезаются острым скребком.

Движение построечного транспорта открывать только после заполнения швов;

- в конце рабочей смены и в местах вынужденного перерыва работ устраиваются рабочие поперечные швы (по типу швов коробления с помощью приставной опалубки).

Укладку покрытия от рабочего шва возобновляют после снятия опалубки и обмазки торца плиты разжиженным битумом. Если в данном месте необходимо устройство шва расширения, его устраивают на расстоянии одной плиты до рабочего шва или после него при возобновлении укладки.

7.10.4.ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ:

- требования к бетону покрытий и материалам для его приготовления должны соответствовать ГОСТ 26633-91;

- назначение марки бетона по прочности:

| Характер работы бетона | Марка бетона для однослойного покрытия дорог I и II категории | Марка бетона для однослойного покрытия дорог III категории |
| --- | --- | --- |
| Растяжение при изгибе …….. | 50 | 45 |
| Сжатие… ……………………. | 400 | 350 |

- удобоукладываемость бетонной смеси (подвижность + жесткость) по ГОСТ 10181-2000 должна соответствовать:

| Машины для укладки и отделки бетонной смеси в покрытии | Подвижность бетонной смеси не более (см) | Жесткость бетонной смеси не менее (с) |
| --- | --- | --- |
| Укладка бетонной смеси в рельс-формах | 2,0 | 8 |
| Бетоноукладчик со скользящей опалубкой при скорости движения, м/мин: -2 и менее - от 2 до 2,5 - от 2,5 до 3 | 2,0 3,0 4,0 | 8 5 3 |

Для дорожных и аэродромных покрытий из тяжелого и мелкозернистого бетона водоцементное отношение назначается в зависимости от удобоукладываемости бетонной смеси и должно быть не более указанных в табл.7.10.-А.

Таблица 7.10.-А.

| Конструктивный слой покрытия | Бетонные смеси по ГОСТ 7473-94 | Водоцементное отношение для бетона |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тяжелого | мелкозернистого |
| Однослойные покрытия и верхний слой двухслойных покрытий | Подвижные | 0,45 | 0,45 |
|  | Жесткие | 0,35 | 0,45 |
| Нижний слой двухслойных покрытий | Подвижные | 0,60 | 0,60 |
|  | Жесткие | 0,40 | 0,60 |

Бетоны для дорожных и аэродромных покрытий следует, как правило, приготавливать с обязательным применением воздухововлекающих и пластифицирующих добавок.

Допускается при соответствующем техническом обосновании приготавливать подвижные бетонные смеси с одной воздухововлекающей добавкой, а жесткие бетонные смеси - с одной пластифицирующей добавкой. Допускается также после проведения специальных исследований и опытного строительства применять газообразующую добавку вместо воздухововлекающей добавки.

Объем вовлеченного воздуха для дорожных и аэродромных покрытий из тяжелого и мелкозернистого бетона в подвижной бетонной смеси и содержание условно закрытых пор в бетоне из этой смеси должны быть не менее значений, указанных в табл. 7.10.-Б.

Таблица 7.10.-Б.

| Конструктивный слой покрытия | Объем вовлеченного воздуха в бетонной смеси, % | Содержание условно закрытых пор в бетоне, % |
| --- | --- | --- |
| Однослойные и верхний слой двухслойных покрытий | 5,0 | 3,5 |
| Нижний слой двухслойных покрытий | 3,5 | 2,0 |

- наибольшая крупность заполнителя в бетоне для однослойных покрытий не должна превышать – 40 мм;

Содержание в крупных заполнителях зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы для бетона дорожных и аэродромных однослойных и верхнего слоя двухслойных покрытий не должно превышать 25% по массе.

- поставляемый портландцемент для бетона дорожных покрытий должен быть изготовлен на основе клинкера нормированного состава с содержанием трехкальциевого алюмината (С(3)А) в количестве не более 8 % по массе.

Начало схватывания портландцемента для бетона дорожных и аэродромных покрытий должно наступать не ранее 2 ч от начала затворения цемента.

Удельная поверхность портландцемента с добавкой шлака для бетона дорожных и аэродромных покрытий должна быть не менее 280 м2/кг.

Методы и периодичность испытания щебня и песка, применяемых в составе бетонных смесей приведены в п. 7.1.8., схема № 1 и № 2 соответственно;

Методы и периодичность испытания цемента для дорожных бетонов приведены в п.7.1.8., схема № 11; испытаний цементобетонной смеси и бетона приведены в п. 7.1.8., схема № 12.

7.10.5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ:

- при приготовлении цементобетонной смеси и укладке ее в покрытие ведется контроль качества в соответствии с п. 7.1.8., схема № 12;

- перед началом бетонирования – правильность установки копирных струн (рельс-форм);

- при строительстве бетонных покрытий -  подвижность (жесткость) смеси следует определять не менее одного раза на каждые 100 м покрытия, а также дополнительно в случае ее явного изменения. Соответствие подвижности (жесткости) бетонной смеси уплотняющей способности отделочных машин служит решающим условием, гарантирующим качество покрытия. В случае завышенной подвижности смеси верхний слой бетонного покрытия будет ослабленным; при недостаточной подвижности смеси не будут достигнуты требуемые: уплотнение, отделка и ровность покрытия;

- при уплотнении и отделке бетона – систематический контроль устойчивости кромок и боковых граней, толщины покрытия, качества уплотнения, отделки и ровности поверхности покрытия;

- для предотвращения образования температурно-усадочных трещин – конролируется своевременность мероприятий по уходу за бетоном, защитная способность пленкообразующих материалов (ведется журнал по уходу за бетоном);

Качество работ по уходу за свежеуложенным бетоном с применением пленкообразующих материалов следует проверять путем разлива на участках покрытия размером 20х20 см 10%-ного раствора соляной кислоты или 1%-ного раствора фенолфталеина (сформировавшуюся на бетоне пленку необходимо промыть водой, удалить оставшуюся влагу). При этом, вспенивание или покраснение допустимо не более чем в двух точках на 100 см2 поверхности пленки.

- при устройстве деформационных швов – контролируется своевременность нарезки, соблюдение геометрических размеров пазов, качество кромок, подготовку паза для заполнения мастикой, процесс заполнения;

- для контроля ровности  на участках значительного протяжения (≥ 2 км) применяется  автомобильная установка типа ПКРС-2. Полученная графическая запись показателя ровности даст возможность наметить места для проведения более детальных измерений с помощью 3-х метровой рейки или нивелира;

- измерение величины коэффициента сцепления производится не ранее, чем через две недели после окончания строительства, Измерения следует выполнять по одной полосе наката колес автомобиля каждой полосы движения. На каждые 1000 м делается 3-5 измерений. Значения коэффициентов сцепления должны быть не ниже 0,3 (письмо «РОСАВТОДОРА» от 22.09.2008г. №01-28/8961).

- ровность покрытия должна соответствовать данным таблицы 7.10.-В:

Таблица 7.10.-В

| Типы покрытий и измеряемые | Оценка ровности |
| --- | --- |
| параметры | отлично | хорошо | удовлетворительно |
| Капитальные покрытия |  |  |  |
| Кол-во просветов, %: |  |  |  |
| - до 3 мм; | 95 | 90 | 80 |
| - более 6мм; | 1 | 2 | 5 |
| - допустимый maх |  |  |  |
| просвет, мм | 3 | 4 | 6 |

СХЕМА   ОПЕРАЦИОННОГО  КОНТРОЛЯ

| Операция | Состав контроля | Кто контроли-рует | Способ контроля | Когда проводится контроль | Наличие скрытых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготови-тельные работы | Соответствие оси и бровки земляного полотна проекту, плотность и ровность основания, вертикальные отметки и уклоны | Прораб, геодезист, лаборатория | Теодолит, нивелир, шаблон, лаборатория | Перед началом работ | есть |
| Установка копирных струн | Устойчивость стоек, положение в плане и по высоте | Прораб, геодезист | Теодолит, нивелир | Во время и после установки | есть |
| Установка закладных деталей деформационных швов | Правильность размещения и установки закладных деталей | Мастер | Мерная лента | В процессе установки перед укладкой смеси | есть |
| Укладка смеси | Качество смеси, толщина слоя, качество уплотнения, отделка поверхности, поперечные уклоны ровность | Мастер, лаборатория | Лаборатория, мерная шпилька, 3-х метровая рейка | В процессе укладки и уплотнения смеси | нет |
| Нарезка швов в затвердевшем бетоне | Прямолинейность и глубина шва, его ширина, качество кромок | Мастер | Визуально, метром, мерной шпилькой и мерной лентой | В процессе и после нарезки | Нет |
| Заполнение швов | Качество заполнителя и качество заполнения швов | Мастер, лаборатория | Лабораторный визуальный, щупом | До заполнения, в процессе заполнения, после заполнения | есть |
| Уход за бетоном | Исключение потери влаги бетоном, исключение наезда транспорта на свежеуложенный бетон, нарастание прочности бетона, обеспечение ухода за боковыми поверхностями | Мастер, лаборатория | Визуально, лабораторный | В процессе набора прочности до 80% проектной | нет |

ДОПУСКАЕМЫЕ   ОТКЛОНЕНИЯ

(СНиП 3.06.03-85, приложение 2)

| Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод, объем) |
| --- | --- | --- |
| 1. Высотные отметки по оси | ± 50 мм | Измерительный, не реже чем через каждые 100 м |
| 2. Ширина слоя | ± 50 мм | -----//----- |
| 3. Толщина слоя | ± 15 мм | -----//----- |
| 4. Поперечные уклоны | ± 0,010 | ----//----- |
| 5. Ровность (просвет под 3-х метровой рейкой) для монолитных цементобетонных покрытий | 6 мм | Измерительный, не реже чем через 100 м, на расстоянии 0,75-1 м от каждой кромки основания (покрытия), в пяти контрольных точках, расположенных на расстоянии 0,5 м от конца рейки и друг от друга |
| 6. Разница в уровне поверхности в швах монолитных цементобетонных покрытий | 3 мм | Измерительный, на захватке 300-400 м. Суммарная длина захваток должна составлять не менее 10% длины сдаваемого участка дороги в однополосном исчислении |

КЛАССИФИКАТОР   ОСНОВНЫХ   ДЕФЕКТОВ

| № п/п | Вид установленного дефекта | Классификация дефекта по ГОСТ 15467-79 | Нормативные требования (предельные значения допуска) или их источник | Методы определения дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Марка бетона покрытия по прочности не соответствует категории дороги и требованию нормативных документов | Критический | Квариации > 10% | Данные лабораторных испытаний, контрольные испытания |
| 2. | Марка бетона по морозостойкости не соответствует нормативам | Критический | ГОСТ 26633-91 | -------//------- |
| 3. | Объем лабораторных испытаний исходных материалов не соответствует нормативным требованиям | Значительный | Схемы лабораторного контроля | Журналы лабораторного контроля |
| 4. | Подвижность бетонной смеси не соответствует требованиям технологии при использовании машин со скользящей опалубкой | Значительный | Осадка конуса > 4 мм | Контрольные испытания на месте укладки |
| 5. | Коэффициент раздвижки не соответствует модулю крупности песка | Значительный | Проектная величина | Журнал подбора состава, контрольные испытания |
| 6. | Объем вовлеченного воздуха в бетонную смесь меньше проектных значений и требований нормативов | Значительный | < 5% | Подбор состава, данные лабораторных испытаний |
| 7. | Ширина основания не соответствует требованиям технологии при использовании машин со скользящей опалубкой | Значительный | Проект | Замеры на месте |
| 8. | Отклонение положения копирной струны от вертикальных отметок превышают нормативные допуски | Значительный | > ± 3 мм | Инструментальная проверка на месте |
| 9. | Расстояние между стойками копирной струны превышают проектные и нормативные допуски | Значительный | > 15 м на прямой > 6 м на виражах | Контрольные замеры на месте |
| 10. | Толщина основания не соответствует виду грунта земляного полотна и климатической зоне строительства | Критический | ВСН 139-80, п.2.7, табл.1 | Данные лабораторных испытаний, контрольные испытания грунта |
| 11. | Толщина бетонного покрытия не соответствует категории дороги, материалу основания | Критический | ВСН 139-80, п.2.12, табл.2 | Контрольные замеры на месте |
| 12. | Недостаточная глубина нарезки швов | Значительный | < 1/3 толщины покрытия | Замеры на месте |
| 13. | Время нарезки швов не согласуется с данными о прочности бетона. Выкрашивание кромок швов превышает требования нормативов | Значительный | > 3 мм | Визуальный осмотр, общий журнал работ |
| 14. | Расстояние между швами сжатия не соответствует толщине покрытия и климатической зоне строительства | Значительный | ВСН 139-80, п.2.17 | Замеры на месте |
| 15. | Расстояние между швами расширения назначено без учета температуры во время бетонирования | Значительный | ВСН 139-80, п.2.18 | Замеры на месте |
| 16. | Расход пленкообразующих материалов не соответствует температуре воздуха на месте укладки | Значительный | <400г/м² ≤ +25ºС <600г/м² > +25ºС | Проверка на месте, журнал работ |
| 17. | Заполнение деформационных швов герметиком производится с нарушением требований нормативных документов | Значительный | ВСН 139-80, п.п.5.83-5.85 | Визуальный осмотр, общий журнал работ |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При выполнении работ по устройству цементобетонных покрытий подрядная организация обязана вести и предоставить следующие формы документов:

1.	Состав на бетонную смесь, утвержденный Заказчиком - (Форма Б-1);

2.	Журнал испытаний бетонной смеси - (Форма Б-2);

3.	Журнал испытания щебня (гравия) - (Форма Щ-1);

4.	Журнал испытания песка (отсева) - (Форма П-1);

- Журнал испытания цемента - (Форма Ц-1);

- Ведомость промеров ширины, толщины, поперечных уклонов и ровности усовершенствованного покрытия - (Форма С-3);

- Исполнительный продольный профиль верхнего слоя покрытия (Форма С-4).

Кроме выше указанных документов должны быть представлены паспорта на все используемые материалы (цемент, щебень, песок, битумная мастика, химические добавки, пленкообразующий материал) и результаты испытаний по морозостойкости и водонепроницаемости (протоколы).

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТА СКРЫТЫХ РАБОТ

1.	Очистка основания от пыли и грязи;

2.	Устройство выравнивающего слоя (при необходимости);

3.	Установка копирной струны;

4.	Установка в покрытие закладных элементов швов и арматуры;

5.	Заполнение швов мастикой.

Установка швов расширения и коробления и устройство верхнего слоя покрытия принимаются актами приемки ответственных конструкций.

7.11.  УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНЫХ СЛОЕВ ИЗНОСА

(поверхностная  обработка)

7.11.1. Поверхностная обработка предохраняет верхние слои дорожных одежд от истирания и деформаций, улучшает ровность покрытия, повышает его водонепроницаемость и сцепные качества. Поверхностная обработка является завершающим слоем дорожной одежды.

Наиболее распространенными видами поверхностной обработки являются:

- одиночная поверхностная обработка (ВСН 38-90);

- литые эмульсионно-минеральные смеси типа «СЛАРРИ СИЛ» (Распоряжение Росавтодора от 04.10.2001г. № 377-р).

7.11.2. Поверхностную обработку устраивают в сухую погоду при температуре воздуха не ниже +15ºС при применении, в качестве подгрунтовки, вязкого битума и не ниже +5ºС – при применении битумных эмульсий.

Покрытие под поверхностную обработку должно быть чистое и сухое, принято по акту.

Нормы расхода органических вяжущих и каменных материалов принимаются в соответствии с таблицей 7.11.-А

Таблица 7.11.-А

| #G0 | Фракция щебня, мм | Расход щебня | Расход вяжущего, |
| --- | --- | --- | --- |
| Способ обработки |  | кг/м | м/100 м | л/м |
| Одиночная с применением | 10-15 | 15-20 | 1,2-1,4 | 0,5-0,7 |
| вязкого битума | 15-20 | 20-25 | 1,3-1,5 | 0,7-0,9 |
|  | 20-25 | 25-30 | 1,4-1,6 | 0,9-1,2 |
| Одиночная с применением вязкого битума и двухкратной россыпью щебня | 15-25 (первая россыпь) | 16-18 | 1,2-1,4 | 1,4 |
|  | 5-10(вторая россыпь) | 6-8 | 0,6-0,8 | - |
| Одиночная с применением битумной эмульсии 50%-ной | 5-10 10-15 | 12-15 15-20 | 0,9-1,1 1,2-1,4 | 1,1-1,8 1,8-2,0 |
| концентрации | 15-20 | 20-25 | 1,3-1,5 | 2,0-2,4 |
|  | 20-25 | 25-30 | 1,4-1,6 | 2,4-2,6 |
| Двойная обработка с | 15-20 | 20-25 | 1,3-1,5 | 1,1-1,8 |
| применением вязкого битума | или 20-25 | 25-30 | 1,4-1,6 | (первый розлив) |
|  | (первая |  |  |  |
|  | россыпь) |  |  |  |
|  | 5-10 | 12-15 | 0,9-1,1 | 0,6-0,8 |
|  | или 10-15 | 15-20 | 1,2-1,4 | (второй |
|  | (вторая россыпь) |  |  | розлив) |

Примечание: При применении необработанного щебня нормы розлива вяжущего повышают на 20%.

Точную дозировку вяжущего и его температуру при розливе, следует устанавливать лабораторным путем и строго контролировать при производстве работ.

Температура  битума при розливе должна быть в пределах 100÷150ºС.

Захватка выбирается с таким расчетом, чтобы время от начала розлива вяжущего до начала укатки распределенного щебня не превышало 30÷40 мин.

Розлив вяжущего должен быть однородным по плотности на всей обрабатываемой площади и не иметь пропусков. При появлении пропусков их ликвидируют при помощи лейки или шланга от гудронатора.

Щебень по поверхности покрытия распределяется (щебнераспределителем или КДМ) однородным по толщине слоем. Допускается укладка щебня в холодном состоянии.

Немедленно, после укладки щебня, производится уплотнение средними (6÷8 т) катками за два - три прохода по одному следу, затем тяжелыми (10÷12т) за один - два прохода по одному следу или средним катком за четыре-пять проходов по одному следу.

7.11.3. При устройстве поверхностной обработки с применением катионных битумных эмульсий соблюдается следующий порядок:

- розлив эмульсии по покрытию в количестве 30% от нормы;

- распределение щебня в количестве 70% от нормы;

- розлив остального количества эмульсии;

- распределение остального количества щебня;

- укатка.

7.11.4. В течение первых 10 суток эксплуатации вновь устроенной поверхностной обработки, необходимо ограничить скоростной режим по участку до 40 км/час и регулировать транспортный поток по ширине проезжей части.

7.11.5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

- для поверхностной обработки применяются вязкие дорожные битумы в соответствие с таблицей 7.11.-А

Таблица 7.11-А

| Марка битума | Температура размягчения по кольцу и шару (КиШ), 0С, не ниже | Растяжимость при 00С, не менее | Температура хрупкости 0С, не выше | Категория автодороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БНД 60/90 | 47 | 3,5 | - 15 | I-IV |
| БНД 90/130 | 43 | 4,0 | - 17 | I-IV |
| БНД 130/200 | 40 | 6,0 | - 18 | I-IV |
| БНД 200/300 | 35 | 20,0 | - 20 | III-IV |

- При устройстве поверхностной обработки фракционированным необработанным щебнем применяют преимущественно катионные битумные эмульсии класса ЭБК-1, ЭБК-2, отвечающие требованиям ГОСТ Р 52128-2003;

- щебень из изверженных и метаморфических горных пород марки не ниже 1200. Допускается применять разнопрочный щебень с содержанием менее прочного компонента не более 50% в составе смеси. Применяемый щебень, преимущественно должен быть кубовидной формы (содержание лещадных частиц – не более 15%);

- размер щебня должен соответствовать следующим фракциям: 5-10 мм (допускается на автомобильных дорогах III и IV категорий); 10-20 мм; 15-20 мм; 20-25 мм;

- содержание пылеватых и глинистых частиц в щебне – не более 0,7%;

- количество вяжущего при чернении щебня  в установке, составляет 1-1.5% от массы щебня;

- при температуре воздуха ниже +20ºС применяются эмульсии с концентрацией битума 55-60% , при температуре выше +20ºС – эмульсии с концентрацией битума 50%.

7.11.6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

- чистота покрытия перед устройством поверхностной обработки;

- температура вяжущего в каждом автогудронаторе;

- постоянно – однородность и равномерность распределения вяжущего и щебня;

- не реже одного раза в смену – сцепление вяжущего с поверхность щебня по ГОСТ 12801-98 и ГОСТ Р 52128-2003 ;

- нормы расхода материалов – путем взвешивания распределенного материала с площади 0,25 м²;

- приемочный контроль качества поверхностного слоя  осуществляется через 14 суток с момента устройства;

- степень приживаемости поверхностной обработки проверяется пробным проходом катка массой 10 тонн, при этом не должно наблюдаться смещение щебенок.

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО  КОНТРОЛЯ

| Операция | Состав контроля | Кто контроли-рует | Способ контроля | Когда проводится контроль | Наличие скрытых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовка покрытия | Чистота поверхности | Прораб | Визуально | До начала работ | есть |
| Розлив вяжущего | Температура вяжущего, равномерность и сплошность распределения, расход | Мастер, лаборатория | Термометром, визуально, лабораторно | В процессе работ | нет |
| Распределение по покрытию щебня | Качество применяемого материала, норма его расхода, равномерность, сплошность и однородность слоя | Мастер, лаборатория | Лабораторно, расчетом на 1м², визуально | В процессе работ | нет |
| Уплотнение | Качество сцепления щебня с вяжущим, своевременность укатки, плотность, ровность и фактуру поверхности | Мастер, лаборатория | Лабораторно, 3-х метровой рейкой, визуально | В процессе работ | нет |
| Уход за покрытием | Ограничение скорости движения транспорта до 10 км/час, регулирование движения по ширине проезжей части | Мастер | Визуально | После укатки | нет |

НЕДОСТАТКИ  ПРИ  УСТРОЙСТВЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ И       СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Недостатки | Причины возникновения | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Щебень сбрасывается автотранспортом на обочины | Грязный щебень, несвоевременно сделана россыпь щебня, рано открыто движение транспорта (до остывания вяжущего | Переделать участок. Усилить контроль за чистотой щебня, немедленным его распределением после розлива вяжущего, а также за временем открытия движения |
| Поверхностная обработка отстает от покрытия | Розлив вяжущего с низкой температурой, поверхность покрытия грязная или влажная, работы выполнены при неблагоприятной погоде | Переделать участок. Обеспечить надлежащий контроль за температурой розлива вяжущего, чистотой и сухостью поверхности покрытия, а также погодными условиями при выполнении работ |
| При движении щебень сбрасывается с проезжей части продольными полосами | Не все сопла автогудронатора работали при розливе | Пропуски обработать вяжущим из лейки или шланга и засыпать щебнем с последующей укаткой. Обеспечить контроль за прочисткой сопел автогудронатора перед розливом |
| Поверхность затянута вяжущим («потеет») | Избыток розлитого вяжущего | При высокой температуре воздуха рассыпать черненый щебень, если дефект не исправляется – переделать участок. Усилить контроль за количеством разливаемого вяжущего |

7.11.7. «СЛАРРИ СИЛ»:

Слой износа типа «Сларри Сил» устраивается с целью предотвращения негативного воздействия природно-климатических факторов на дорожную одежду и обеспечения необходимых сцепных качеств дорожного покрытия.

Представляет собой уложенную и сформировавшуюся литую эмульсионно-минеральную смесь, состоящую из катионоактивной битумной эмульсии, минерального материала, воды и специальных добавок. Толщина сформировавшегося слоя составляет 5-15 мм;

Время отвердения смеси после распределения должно составлять не более 30 мин; время открытия движения, в зависимости от погодных условий, должно составлять не более 4 часов после укладки слоя.

Не допускается производить работы по укладке «Сларри Сил» при температуре окружающего воздуха ниже +10ºС, в условиях дождя, при прогнозе снижения температуры воздуха до 0ºС в течение ближайших 24 ч после укладки;

При температуре воздуха выше +30ºС необходимо произвести предварительное увлажнение поверхности покрытия водой.

7.11.8. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ:

- для приготовления смесей применяется щебень изверженных или метаморфических горных пород, имеющий марку по прочности не менее 1200 (ГОСТ 8267-93), песок из отсевов дробления, соответствующий ГОСТ 8736-93.

Также может использоваться щебеночно-песчаная смесь С13 по ГОСТ 25607-94 после отгрохачивания частиц крупнее 10 мм;

- для приготовления смесей используется эмульсия класса ЭБК-3 по ГОСТ Р 52128-2003, с содержанием битума 62±2%;

- марка битума в битумной эмульсии должна соответствовать рекомендуемой ГОСТ 9128-97 для III дорожно-климатической зоны;

- в качестве специальных добавок для замедления скорости распада эмульсии применяют: сульфат алюминия, соли полиаминов, амидоаминов по техническим условиям завода-изготовителя; для ускорения времени твердения смеси и улучшения ее консистенции может использоваться цемент марок «400» и «500» по ГОСТ 10178-85* .

7.11.9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

- для правильного дозирования исходных материалов перед началом работ произвести калибровку распределительной машины;

- температура битумной эмульсии при производстве работ должна быть не более 45ºС;

- в процессе укладки смеси необходимо следить, чтобы смежные полосы перекрывались не более чем на 15 см;

- один раз в смену из-под короба распределителя для испытаний отбирают контрольные образцы, а при изменении качества используемых компонентов проводят дополнительный отбор. Испытания образцов в лаборатории производят в соответствии с методиками, данными в ОДМ Росавтодора (приложения 3-6);

- максимальное время открытия движения автотранспорта по уложенному слою определяется лабораторным путем и доводится до производителя работ. В полевых условиях за момент открытия движения может быть принято такое состояние уложенного слоя, при котором при надавливании на него каблуком ботинка не остается вмятин, а на ботинке не остается следов вяжущего;

- скорость движения по уложенной полосе на 1-3 суток ограничивают до 40 км/час.

СХЕМА   ОПЕРАЦИОННОГО  КОНТРОЛЯ

| Время проведения контроля | Содержание контроля | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| При доставке материалов | Проверка качества исходных материалов для приготовления эмульсионно-минеральной смеси, их соответствие ГОСТ, сертификатам и паспортам | Лаборатория |
| Ежедневно перед началом работ | Проверка выставленной схемы организации движения. Проверка чистоты покрытия. Определить температуру окружающего воздуха. | Мастер |
| В процессе производства работ | Контроль за равномерностью распределения смеси по покрытию, консистенцией смеси, шириной перекрытия смежных полос | Мастер |
| Не реже одного раза в смену | Отбор образцов смеси из-под машины для качества и соответствия нормативно-технической документации | Лаборатория |
| По окончании производства работ | Определить и выдержать время открытия движения | Мастер |
| В период ухода за уложенным слоем «Сларри Сил» | Установить знаки ограничения скорости. Регулировать движение автотранспорта по полосам. | Мастер |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При выполнении работ по устройству поверхностной обработки, подрядная организация обязана вести и предоставить следующие формы документов:

- Журнал испытания щебня (гравия) - (Форма Щ-1);

- Журнал испытания нефтяных битумов и ПБВ - (Форма ПБВ-1);

- Журнал испытания эмульсий битумных дорожных - (Форма Э-1);

- Акт проверки степени приживаемости поверхностной обработки путем пробного прохода катка - (Форма ПО-1).

Кроме выше указанных документов должны быть представлены паспорта на все используемые материалы: щебень (гравий), битум (эмульсия).

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТА СКРЫТЫХ РАБОТ

1.	Очистка основания от пыли и грязи;

2.	Заделка выбоин и трещин на поверхности нижележащего слоя;

3.	Устройство выравнивающего слоя (при необходимости).

7.12 УСТРОЙСТВО МАКРОШЕРОХОВАТЫХ СЛОЕВ ИЗНОСА НА ОСНОВЕ БИТУМОМИНЕРАЛЬНЫХ ОТКРЫТЫХ СМЕСЕЙ

7.12.1. Макрошероховатые слои износа из битумоминеральных открытых смесей (далее – БМО) имеют преимущество на участках автомобильных дорог с интенсивным и грузонапряжённым движением, крутых уклонах и виражах, а также при защите конструкций дорожных одежд жесткого типа. Слой сохраняет высокие сцепные качества не менее 6 лет интенсивной эксплуатации. Наряду со сцепными свойствами, покрытия из БМО обладают высокой работоспособностью за счет повышенной сдвиго-, трещиноустойчивости и несущей способности.

7.12.2. Приготовление БМО смесей:

- горячие БМО смеси приготавливают в смесительных установках с принудительным перемешиванием по способу, аналогично принятому для асфальтобетонных смесей;

- поданная в мешалку минеральная составляющая (щебень, песок, минеральный порошок) перемешивается в течение 15 с, затем вводится дозированное количество подготовленного битума и продолжается перемешивание в течение 20, 25 и 30 с, соответственно, для крупно-, средне-, и мелкозернистых БМО смесей. Готовую смесь выгружают в бункер-накопитель или непосредственно в кузов автосамосвала.

7.12.3. Устройство слоёв из БМО смесей:

- БМО слои устраивают при температуре окружающего воздуха не ниже +5ºС. При этом рекомендуется при скорости ветра менее 5м/с укладку слоёв производить при температуре окружающего воздуха до +15ºС, при скорости ветра от 5 до 10м/с – при температуре выше +15ºС;

-перед устройством макрошероховатого слоя обрабатываемые покрытия  очищают от пыли и грязи и, при необходимости, устраняют дефекты и повреждения в виде трещин, выбоин, выступов и др;

-затем наносят подгрунтовку жидким или вязким битумом при ориентировочных нормах, приведённых в таблице 7.12.-А;

- на цементобетонное покрытие за 1-2 дня до укладки смеси наносят подгрунтовку путем розлива жидкого битума по норме 0,2-0,3 л/м². Движение при этом не закрывается, скорость движения ограничивается до 40 км/час;

Таблица 7.12.-А

Ориентировочные нормы подгрунтовки

обрабатываемых покрытий

| Вид покрытия | Твёрдость, табл.7.11-Б | Норма в л/м2 для дорог категорий |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| Асфальтобетонные и другие чёрные покрытия Цементобетонные | 2Т Т ТМ М 2М 2Т | - (0,50-0,55) 0,30-0,35 (0,50-0,55) 0,25-0,30 (0,45-0,50) 0,25-0,30 (0,45-0,50) 0,20-0,25 (0,40-0,45) 0,35-0,40 (0,55-0,60) | 0,30-0,35 (0,45-0,50) 0,25-0,35 (0,45-0,50) 0,25-0,30 (0,40-0,45) 0,20- 0,25 (0,40-0,45) 0,20-0,25 (0,35-0,40) 0,35-0,40 (0,50-0,55) | 0,25-0,30 (0,40-0,45) 0,25-0,30 (0,40-0,45) 0,20-0,25 (0,35-0,40) 0,20-0,25 (0,30-0,35) 0,20-0,25 (0,30-0,35) 0,30-0,35 (0,45-0,50) |

*) Нормы розлива: без скобок – для жидкого битума; в скобках – для вязкого битума.

Таблица 7.12.-Б

| Выбор размера щебня в БМО смеси в зависимости от типа покрытия по сопротивлению вдавливания щебня | Глубина погружения конуса, мм | Марка битума по ГОСТ 22245-90 | Тип покрытия по сопротивлению вдавливания щебня | Рекомендуемый тип смеси по крупности щебня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | обозначе-ние |  |
| Сопротивление покрытия вдавливанию щебня по глубине погружения конуса при т-ре воздуха 20(2 (С и 10 ударах груза, мм | >15 10-15 5-10 <5 0 | БНД 200/300 БНД 130/200 БНД 90/130 БНД 60/90 БНД 40/60 | очень мягкое мягкое твердо-мягкое твердое очень твердое | 2М М ТМ Т 2Т | крупнозернистая крупно- или среднезернистая среднезернистая средне- или мелкозернистая мелкозернистая |

В таблице 7.12.-В представлены рекомендуемые толщины свежеуложенных и уплотнённых слоёв в зависимости от максимального размера   щебня БМО смеси и её расход на квадратный метр покрытия.

Таблица 7.12.-В

Рекомендуемая толщина шероховатых слоёв в зависимости от

максимального размера щебня БМО смеси и её расход

| Вид слоя | Тип смеси по крупности щебня | Максимальный размер щебня, мм | Толщина слоя, см | Расход смеси, кг/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | свежеуло- женного | уплотнён- ного |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Слой износа | Крупнозернистая Среднезернистая Мелкозернистая | 25 20 15 (10) | 2,8-3,0 2,3-2,5 1,8-2,0 | 2,3-2,5 1,8-2,0 1,4-1,5 | 55-60 45-50 33-35 |

*) Минимальное значения показателей относятся к распределению смеси с уплотнением ( с включёнными виброплитой и трамбующим брусом асфальтоукладчика), максимальные  –  без уплотнения ( с отключёнными виброплитой  и трамбующим брусом асфальтоукладчика).

- устройство слоёв выполняют асфальтоукладчиками, распределяя смесь без уплотнения или с уплотнением (соответственно с отключёнными или включёнными виброплитой и трамбующим брусом асфальтоукладчика);

- к устройству слоёв без уплотнения относят случай использования оборудования (асфальтоукладчиков), уплотняющего БМО смесь в процессе распределения не более, чем на 25%. Применение оборудования, уплотняющего БМО смесь в процессе распределения более, чем на 25% возможно лишь в случае использования смесей сыпучей консистенции с окончательным уплотнением слоя тяжёлыми пневмокатками с гладкими шинами и пластичной консистенции – средними пневмокатками.

- при невозможности укладки слоя с уплотнением асфальтоукладчиком  допускается перед основным уплотнением прикатывать слой лёгкими гладковальцевыми катками за 3-5 проходов. Последние  используют также для доуплотнения (за 3-5 проходов катка) продольных и поперечных сопряжений полос укладки. Доуплотнение БМО смеси производят при температуре 120-140ºС (при трех проходах) и 110-120ºС (при пяти проходах);

- уложенную БМО смесь уплотняют катками на пневматических шинах. Допускается при устройстве макрошероховатых слоёв покрытий производить уплотнение слоёв гладковальцевыми катками (лёгкими или средними) совместно с более тяжёлыми пневмокатками. Количество проходов катков принимают в зависимости от массы катков, их количества в звене (два катка, отличающихся по массе, или один), консистенции БМО смеси и степени уплотнения её при распределении асфальтоукладчиком и ориентировочно может быть принято по таблице 7.12.-Г

Таблица 7.12.-Г

Выбор консистенции смесей и ориентировочного количества проходов пневмокатков для ее уплотнения

| Консис-тенция смеси | Укладка асфальтоукладчиком без(с) уплотнением | Количество проходов катков в зависимости от типов по массе |
| --- | --- | --- |
|  |  | пневмокатков | гладковальцевых +пневмокатков |
|  |  | легк.+ средн. | легк.+ тяжел. | средн.+ тяжел. | легк. гладк.+ средний пневмо | легкий гладк. + тяжелый пневмо | средний гладков.+ тяжелый пневмо |
| Сыпучая | без | 14+12 | 14+10 | 12+8 | 10+16 | 10+14 | 10+12 |
|  | с | 12+10 | 12+8 | 8+7 | 8+14 | 8+12 | 8+10 |
| Пластич-ная | без | 10+8 | 10+6 | 8+6 | 8+12 | 8+10 | 8+10 |
|  | с | 8+8 | 8+6 | 6+6 | 6+10 | 6+8 | 6+8 |

7.12.4. При проектировании БМО смесей, в зависимости от их назначения, следует руководствоваться требованиями ТУ 218 РСФСР 601-88 и ОДМ «Рекомендации по строительству макрошероховатых слоев дорожного покрытия на основе битумоминеральных открытых смесей» (приказ Росавтодора от 30.10.1991г.).

7.12.5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ:

- контроль качества работ по устройству шероховатых слоёв состоит в систематической проверке качества применяемых дорожно-строительных  материалов, приготовления смесей, соблюдения технологии производства работ;

- технический контроль устройства покрытий осуществляется в полном соответствии с требованиями утвержденных проектов и действующих нормативно-технических документов;

-технический контроль включает лабораторные определения показателей свойств и качества, методы проведения которых предусмотрены в государственных стандартах, технических условиях и ведомственных строительных нормах;

- в процессе устройства и в период его формирования контролируют:

*ровность, плотность и состояние (обработка вяжущим) основания;

* температуру смеси на всех стадиях устройства покрытия;

*ровность и равномерность толщины устраиваемого слоя с учетом коэффициента уплотнения;

* режим уплотнения;

* качество сопряжения полос покрытия;

* соответствие поперечного и продольного уклонов проекту.

- при контроле готового покрытия проверяют: толщину слоев и сцепление их с нижележащими;  параметры сцепных свойств. Готовый слой должен иметь однородную поверхность без раковин и дефектных мест и удовлетворять требованиям, приведенным в таблице 7.12.-Д.

Таблица 7.12.-Д

| Наименование свойств | Показатели свойств при условиях движения | Методы определения свойств |
| --- | --- | --- |
|  | легких | затруднен-ных | опасных |  |
| Коэффициент сцепления при скорости 60 км/ч, не менее, для дорог категории: |  |  |  |  |
| I | 0,55 (-) | 0,57 (-) | 0,60 (-) | Приложения 1; 2 ВСН 38-90 |
| II | 0,50 (0,55) | 0,52 (0,57) | 0,55 (0,60) |  |
| III | 0,45 (0,50) | 0,47 (0,52) | 0,50 (0,55) |  |
| Средняя высота выступов шероховатости P, мм, не менее, для дорог категории: |  |  |  |  |
| I | 6 (8) | 6 (8) | 7 (9) | Приложение 3 ВСН 38-90 |
| II | 5 (6) | 5 (6) | 6 (7) |  |
| III | 3 (4) | 3 (4) | 4 (5) |  |
| Коэффициент шага шероховатости Kш = Hср/P не более |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 0,5 | 0,4 | То же |

*) цифры без скобок приведены для щебня не ниже марки 1200, в скобках - марки 800; М-1000 из смесей БМО 55/65.

- ширину и поперечный профиль покрытий проверяют через 100 п.м. Ровность покрытия в продольном и поперечном направлении проверяют через 30-50 м. Замеры производят параллельно оси дороги на расстоянии 1-1,5 м от бортового камня или обочины.

7.13.  УСТРОЙСТВО ОБСТАНОВКИ ДОРОГИ

7.13.1. Работы по устройству обстановки дороги выполняются после окончания работ по планировке и укреплению обочин и откосов земляного полотна и устройства присыпных берм.

7.13.2. Работы по установке дорожных  знаков следует начинать с разбивочных работ;

7.13.3. Схемы устройства присыпных берм для установки дорожных знаков:

7.13.4. Глубина бурения скважин под стойки дорожных знаков должна быть меньше проектной на 3 см.

7.13.5. Типоразмер дорожных знаков назначается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004(Приложение Д –обязательное).

7.13.6. Схемы установки дорожных знаков в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004:

7.13.7. При установке на одной опоре нескольких знаков по горизонтали или по вертикали очередность их размещения по отношению к краю проезжей части или сверху вниз должна быть следующей: знаки приоритета; предупреждающие; предписывающие; запрещающие; информационно-указательные; сервиса.

При размещении на одной опоре знаков одной группы очередность их расположения определяется номером знака в группе.

7.13.8. Необходимая длина опоры при различных схемах установки дорожных знаков (см. рисунок ниже) должна удовлетворять условию:

,

где

- высота части опоры, закрытой знаком (знаками); при этом верхний край знака должен возвышаться над верхом опоры не более чем на 0,15 м; расстояние между краями смежных знаков, размещаемых по вертикали, принимают равным 0,05 м;

- высота части опоры от низа дорожного знака до верха кромки проезжей части автомобильной дороги принимается не менее 1,5 - 3 м;

- разница высот между поверхностью кромки проезжей части и места установки опоры принимается равной 0,2 м для одностоечных опор, 0,3 м - для двух- и 0,35 м - для трехстоечных опор;

- заглубление опоры в грунт, равное 1,5 м (кроме опор длиной 3,5 м, для которых   = 1,2 м).

7.13.8. Расчетные схемы опор для установки дорожных знаков:

1 - дорожный знак; 2 - опора; 3 - покрытие автомобильной дороги; 4 - присыпная берма (обочина)

Типовое размещение знаков в поперечном профиле дороги

а - вне населенных пунктов;

б - в населенных пунктах;

в - на обочине в стесненных условиях

7.13.9. Установка дорожных ограждений и направляющих устройств начинается с разбивочных работ и осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004.

7.13.10. Стойки из стальных швеллеров № 10 и 12 устанавливаются методом задавливания или вибропогружения, в случае установки стоек в скважины, недобур должен быть на 20 см меньше проектной глубины.

7.13.11. Стыковку секций балок следует выполнять внахлестку посредством восьми болтов М 16×45. При этом конец предыдущей (по направлению движения на ближайшей к ограждению полосе проезжей части) следует располагать поверх начала следующей секции.

7.13.12. На обочине автомобильной дороги барьерное ограждение устанавливают на расстоянии 0,50-0,85 м от бровки земляного полотна до стойки барьерного ограждения и не менее 1,00 м от кромки проезжей части до лицевой поверхности балки ограждения.

На разделительной полосе автомобильной дороги барьерное ограждение устанавливают на расстоянии не менее 1,0 м от кромки проезжей части.

Высота ограждения принимается в зависимости от места установки и зависит от требуемого уровня удерживания (по таблице ГОСТ 52289-2004)

Ограждения должны иметь начальный и концевой участки, длины которых должны обеспечивать плавный поворот к бровке земляного полотна и понижение до поверхности дороги.

Длины начальных и концевых участков для всех категорий дорог устанавливаются согласно таблице 7.13-А.

Таблица 7.13-А

| Категория дороги | Минимальная длина участков ограждений, м |
| --- | --- |
|  | начального | концевого |
| I | 25 | 15 |
| II-III | 18 | 12 |
| IV-V | 12 | 12 |

Начальный и концевой участки барьерного ограждения, устанавливаемого на обочине, устраивают с отгоном 1:20 к бровке земляного полотна, при этом верхняя кромка балки должна быть понижена до поверхности обочины.

Длины начальных и концевых участков балки одно- и двусторонних барьерных ограждений, устанавливаемых на разделительной полосе устанавливаются 12 метров. Односторонние ограждения сближают к оси разделительной полосы.

В местах технологических разрывов разделительной полосы, разворота, пересечений и примыканий в одном уровне, у постов дорожно-патрульной службы и т.п. допускается длины начальных и концевых участков уменьшать до 7,5 метров.

7.13.13.Световозвращатели, изготовленные по ГОСТ Р 50971-96 (тип КД 4-1), размещают в углублении в средней части поперечного профиля балки. Крепление световозвращателя к дорожному ограждению следует осуществлять таким образом, чтобы его красный световозвращающий элемент был направлен навстречу движению по ближайшей полосе. Световозвращатели устанавливают по всей длине ограждения с интервалом 4 м (в т.ч. на участках отгона и понижения).

7.13.14. Вертикальная разметка барьерных ограждений.

Для обозначения боковых поверхностей дорожных ограждений применяют разметку 2.5 по ГОСТ Р 51256-99 (чередование черных и белых полос в соотношении 1:2), установленных на прямых участках дорог (на протяжении не менее 10м от их начала), а также по всей длине ограждений на пересечениях в разных уровнях, кривых в плане с радиусом  менее 50м, крутых спусках, в местах сужения проезжей части. Разметку 2.6 (черная горизонтальная полоса шириной 10 см на белом фоне) применяют для обозначения боковых поверхностей  ограждений в остальных случаях.

В случае применения ограждений с оцинкованной поверхностью вертикальная разметка не наносится.

| 2.5 |  | Обозначение боковых поверхностей ограждений дорог на опасных участках |
| --- | --- | --- |
| 2.6 |  | Обозначение боковых поверхностей ограждений дорог |

7.13.15. Горизонтальная разметка:

- горизонтальную разметку следует выполнять только на промытой, подметенной и сухой поверхности покрытия при температуре поверхности не ниже +15ºС – красочными материалами и не ниже +10ºС – термопластиками при относительной влажности воздуха не более 85%;

- не допускается выполнять разметку по размягченному покрытию;

- допустимые величины отклонений линии разметки в плане ± 5 см. Края линии разметки должны быть ровными;

- отклонение размеров линий разметки от установленных                      ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004 не должно превышать:

1 см - по ширине линии;

5 см - по длине штрихов и разрывов.

- движение автотранспорта по участку с горизонтальной разметкой, выполненной красочными материалами, может быть открыто не ранее, чем через 15 мин после ее нанесения, при нанесении разметки термопластиками – не ранее чем через 30 мин;

- Разметка, выполненная термопластиком, холодным пластиком или другими подобными материалами, должна обладать функциональной долговечностью не менее одного года, а лакокрасочными материалами - не менее 6 мес.

7.13.16. Схема установки сигнальных столбиков:

- сигнальные столбики на обочинах дорог II и III категорий следует устанавливать:

- на прямолинейных участках дорог при высоте насыпи не менее 2 м и интенсивности движения не менее 2000 прив.ед./сут через 50 м;

- на дорогах, расположенных на расстоянии менее 15 м от болот и водотоков глубиной от 1 до 2 м, через 10 м;

- у мостов и путепроводов по три столбика до и после сооружения с двух сторон дороги через 10 м;

- у водопропускных труб:

* при Ø до 1,5м -	 по одному столбику с каждой стороны дороги по оси трубы и по одному в каждую сторону от оси трубы через 10 м;

* при Ø > 1,5м – по одному столбику с каждой стороны дороги по оси трубы и по три в каждую сторону от оси трубы через 10 м;

- в пределах кривых в продольном профиле и на подходах к ним (по три столбика с каждой стороны) при высоте насыпи не менее 2 м и интенсивности движения не менее 2000 прив.ед./сут на расстояниях, указанных в табл. 7.13.-А:

Таблица 7.13-А

| Радиус кривой в продольном профиле, м | Расстояние между столбиками в пределах кривой, м | Расстояние между столбиками на подходах к кривой, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | от начала до первого | от первого до второго | от второго до третьего |
| 200 | 7 | 12 | 23 | 47 |
| 300 | 9 | 15 | 30 | 50 |
| 400 | 11 | 17 | 33 | 50 |
| 500 | 12 | 19 | 37 | 50 |
| 1000 | 17 | 27 | 50 | 50 |
| 2000 | 25 | 40 | 50 | 50 |
| 3000 | 31 | 47 | 50 | 50 |
| 4000 | 35 | 50 | 50 | 50 |
| 5000 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 6000 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| 8000 | 50 | 50 | 50 | 50 |

- в пределах кривых на пересечениях и примыканиях дорог в одном уровне на расстояниях, указанных в табл. 7.13-Б для внешней стороны закруглений, в пределах кривых в плане и на подходах к ним (по три столбика с каждой стороны) при высоте насыпи не менее 1 м;

Таблица 7.13-Б

| Радиус кривой в плане, м | Расстояние между столбиками в пределах кривой, м | Расстояние между столбиками на подходах к кривой, м |
| --- | --- | --- |
|  | на внешней стороне кривой | на внутренней стороне кривой | от начала до первого | от первого до второго | от второго до третьего |
| 20 | 3 | 6 | 6 | 10 | 20 |
| 30 | 3 | 6 | 7 | 11 | 21 |
| 40 | 4 | 8 | 9 | 15 | 31 |
| 50 | 5 | 10 | 12 | 20 | 40 |
| 100 | 10 | 20 | 25 | 42 | 50 |
| 200 | 15 | 30 | 30 | 45 | 50 |
| 300 | 20 | 40 | 36 | 50 | 50 |
| 400 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 500 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

- на дорогах I категории сигнальные столбики следует устанавливать:

* между развязками на всем протяжении участков дорог, не имеющих ограждающих устройств проезжей части, через 50 м;

* в пределах закруглений с двух сторон съездов на расстояниях, указанных в табл. 7.13-Б.

7.13.17. Сигнальные столбики следует устанавливать в пределах неукрепленных частей обочин на расстоянии 0,35 м от бровки земляного полотна. При этом расстояние от края проезжей части до столбика должно быть не менее 1,00 м. При установке столбика скос его верхней части и наклон черной полосы дневной разметки должны быть направлены в сторону проезжей части.

7.13.18. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ :

- постоянно визуально – требуемую последовательность выполнения работ, вертикальность стоек дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков;

- точность установки всех стоек и столбиков, а также линий разметки через 10 м в плане с помощью мерной ленты и шнура;

- глубину ям, высоту ограждений и знаков по шаблону;

- волнистость ограждения в плане с помощью шнура и линейки;

- соответствие проекту, правильность монтажа и окраски ограждающих устройств;

- ровность краев и ширину линий разметки выборочно, не менее 10% длины с помощью линейки;

- оборудование мест перехода пешеходов, автобусных остановок, площадок отдыха.

8.   Порядок  ПРИЕМКИ  РАБОТ

8.1. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПРИЕМКА:							8.1.1. Промежуточной приемке подлежат законченные в соответствии с проектом и перечнем скрываемых работ конструктивные элементы, отвечающие по своим параметрам и допущенным отклонениям условиям оценки «хорошо» (раздел 5 приложения 2 СНиП 3.06.03-85)	 - для работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог. При величине отклонений, превышающих предельные допуски условиям этой оценки – выполненные работы приемке не подлежат.							При приёмке работ по капитальному ремонту (кроме работ по устройству земляного полотна) следует руководствоваться приложением № 3  к государственному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог:

Требования к качеству конструктивных элементов

И ВЕЛИЧИНА ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ОТКЛОНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОТ ТРЕБОВАНИЙ СНиП 3.06.03-85

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ЗА ФАКТИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ В ЦЕЛОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК СУММА ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НАЗНАЧАЕМЫХ ЗА КАЖДЫЙ КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПАРАМЕТР.

В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СУММАРНЫЙ РАЗМЕР ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ ПРЕВЫШАЕТ 20% , РАБОТЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Определение размера экономических санкций за фактическое качество работ на нормативном уровне качества.

1. Контролируемый параметр – ровность

| Параметры оценки | Полежит применению экономических санкций | работы не принимаются |
| --- | --- | --- |
|  | 2 % от стоимости работ | 4 % от стоимости работ | 6 % от стоимости работ |  |
| Фактическая ровность % измерений просветов под трёх метровой рейкой | Более 5% но менее 7 % измерений более 5мм | Более 7 % но менее 10 % измерений более 5 мм | Более 10% измерений более 5 мм | Более 15 % измерений более 5 мм |
| Просветы более 10 мм | Не должно быть просветов более 10мм | Более 5 % измерений более 10 мм |

2. Контролируемый параметр – ширина покрытия

| Параметры оценки | Полежит применению экономических санкций | работы не принимаются |
| --- | --- | --- |
|  | 2 % от стоимости работ | 4 % от стоимости работ | 6 % от стоимости работ |  |
| Фактическая ширина: % измерений ширины | Более 80% но менее 90% измерений в пределах 10 см | Более 70% но менее 80% измерений в пределах 10 см | Менее 70 % измерений в пределах 10 см | Менее 50 % измерений в пределах 10 см |
| Измерения выходящие за пределы 15 см | Не должно быть измерений, выходящих за пределы 15 см | Более 20% измерений выходят за пределы 15 см |

3. Контролируемый параметр – поперечный уклон покрытия

| Параметры оценки | Полежит применению экономических санкций | работы не принимаются |
| --- | --- | --- |
|  | 2 % от стоимости работ | 4 % от стоимости работ | 6 % от стоимости работ |  |
| Поперечный уклон покрытия | Более 60% но менее 70% измерений в пределах +-0,010 | Более 50% но менее 60% измерений в пределах +-0,010 | Более 40% но менее 50%измерений в пределах +-0,010 | Менее 30 % измерений в пределах +-0,010 |
| Измерения выходящие за пределы -0,015 и + 0,030 | Не должно быть измерений выходящих за пределы -0,015 и +0,030 |

4. Контролируемый параметр- толщина слоёв.

| Параметры оценки | Полежит применению экономических санкций | работы не принимаются |
| --- | --- | --- |
|  | 2 % от стоимости работ | 4 % от стоимости работ | 6 % от стоимости работ |  |
| Толщина асфальтобетонных слоёв | Более 80 % но менее 90 % измерений в пределах - 5мм | Более 70 % но менее 80 % измерений в пределах – 5 мм | Менее 70 % измерений в пределах -5 мм | Менее 50 % измерений в пределах – 5 мм |
| Измерения, выходящие за пределы 10 мм | Не должно быть измерений, выходящих за пределы 10 мм | Более 30 % измерений выходят за пределы 10 мм |

5. Контролируемый параметр – водонасыщение асфальтобетона

| Параметры оценки | Полежит применению экономических санкций | работы не принимаются |
| --- | --- | --- |
|  | 2 % от стоимости работ | 4 % от стоимости работ | 6 % от стоимости работ |  |
| Водонасыщение асфальтобетона | Менее 100% но более 85% измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-97 | Менее 85% но не более 70% измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-97 | Менее 70% измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-97 | Менее 50% измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-97 |
| Измерения выходящие за пределы ГОСТ 9128-97 | Не должно быть измерений выходящих за предел ГОСТ умноженного на 1,35 | Более 10% измерений выходят за предел ГОСТ умноженного на 1,35 |

6. Контролируемый параметр – коэффициент уплотнения асфальтобетона

| Параметры оценки | Полежит применению экономических санкций | работы не принимаются |
| --- | --- | --- |
|  | 2 % от стоимости работ | 4 % от стоимости работ | 6 % от стоимости работ |  |
| Коэффициент уплотнения асфальтобетона | Менее 15% измерений менее предела СНиП | Более 15% но менее 30% измерений в пределах СНиП | Более 30% измерений менее предела СНиП | Более 50 % измерений менее предела СНиП |
| Измерения менее предела, установленного СНиП 3.06.03 - 85 | Не должно быть измерений, менее предела: СНиП – 0,010 | Более 10% измерений выходят за пределы СНиП -0,010 |

7. Контролируемый параметр – предел прочности на сжатие асфальтобетона

| Параметры оценки | Полежит применению экономических санкций | работы не принимаются |
| --- | --- | --- |
|  | 2 % от стоимости работ | 4 % от стоимости работ | 6 % от стоимости работ |  |
| Предел прочности асфальтобетона на сжатие при 200С и 500С | Менее 10% измерений менее предела ГОСТ | Более 10% но менее 15 % измерений в пределах ГОСТ | Более15% измерений менее предела ГОСТ | Более 25 % измерений менее предела ГОСТ |
| Измерения менее предела установленного ГОСТ | Не должно быть измерений, менее предела ГОСТ, умноженного на 0,80 | Более 25% измерений выходят за пределы ГОСТ умноженного на 0,80 |

8. Определение размера экономических санкций за фактическое качество работ по устройству поверхностных обработок на нормативном уровне качества

| Параметры оценки | Полежит применению экономических санкций | работы не принимаются |
| --- | --- | --- |
|  | 2 % от стоимости работ | 4 % от стоимости работ | 6 % от стоимости работ |  |
| Процент соответствия поверхностной обработки эталону | Менее 95% но более 93% | Менее 93% но более 90% | Менее 90% | Менее 85% |

8.1.2. Промежуточная приемка конструктивных элементов, отнесенных к наиболее ответственным, осуществляется в процессе строительно-монтажных работ по мере готовности их к сдаче.						   К ответственным относятся те конструктивные элементы, некачественное выполнение которых может привести к потере несущей способности конструкции или к непригодности сооружения для нормальной эксплуатации.												   8.1.3. Промежуточную приемку скрытых работ производят по мере окончания отдельных видов работ или конструктивных элементов. До приемки скрытых работ выполнять последующие работы – запрещается. 		Освидетельствование скрытых работ и приемка ответственных конструкций производится комиссионно.                 	           			  В состав комиссии входят:									  - представитель Заказчика (эксперт дорожного хозяйства: отдела капитального строительства; отдела капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог – закрепленный за объектом приказом начальника управления и осуществляющий технический надзор за ведением работ);													 - представитель Подрядчика (субподрядной организации);				 - представителя проектной организации;							 - в необходимых случаях к работе комиссии привлекаются специалисты - эксперты, геодезисты, лаборанты.								Освидетельствование скрытых работ оформляется актом (форма-3); промежуточная приемка ответственных конструкций оформляется актом (форма-4). Акты составляются в трех экземплярах: один – для Заказчика; один – для Подрядчика; один – для проектной организации. Каждому акту приемки скрытых работ и акту приемки ответственных конструкций присваивается номер и он регистрируется в общем журнале работ.					 8.1.4. Основной перечень работ, подлежащих освидетельствованию с оставлением акта скрытых работ:

1. Геодезические и разбивочные работы:

1.1. Создание геодезической разбивочной основы (ГРО).

1.2. Восстановление и закрепление трассы.

1.3. Разбивка и закрепление в плане и профиле осей объекта(сооружения).

2. Земляные работы:

2.1. Снятие мохового, дернового слоя, выторфовывание, корчевка пней и удаление кустарника.

2.2. Нарезка уступов на косогорах.

2.3. Замена грунтов в основании земляного полотна.

2.4. Возведение земляного полотна (законченные участки).

3. Дорожная одежда:

3.1. Конструктивные слои оснований и покрытий (в том числе розлив вяжущего).

3.2. Установка рельс-форм или копирных струн.

4. Малые искусственные сооружения (трубы):

4.1. Устройство котлованов.

4.2. Устройство щебеночной (песчаной) подготовки.

4.3. Монтаж сборного или бетонирование монолитного фундамента.

4.4. Монтаж звеньев трубы и оголовков, заделка стыков с промазкой швов цементным раствором.

4.5. Гидроизоляция тела трубы и оголовков.

4.6. Засыпка трубы.

4.7. Укрепительные работы у труб.

4.8. Строительство водоотводов, дренажей, водобойных колодцев.

8.1.5. Подрядчик письменно или телефонограммой заблаговременно информирует Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ. Акты освидетельствования скрытых работ подписываются Подрядчиком, субподрядчиком и Заказчиком. В случае неявки Заказчика в течение трех рабочих дней со дня получения сообщения, акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке без снятия ответственности за качество работ. 							Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ, информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ и затем восстановить её за свой счет.

В случае обнаружения дефектов, представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке, повторная приемка будет произведена после полного исправления обнаруженных дефектов и недоделок с повторным вызовом Заказчика на освидетельствование с возмещением Заказчику расходов по повторному вызову;

8.1.6. В случаях, когда последующие работы предстоит начать после длительного перерыва, освидетельствование скрытых работ следует производить непосредственно перед производством последующих работ;		8.2. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ (РЕКОНСТРУКЦИЕЙ) автомобильных дорог общего пользования.												8.2.1. Приемка в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями документа утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской области от 05.08.2004 № 510 «ПРАВИЛА приемки в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования (пусковых комплексов) и сооружений на них, относящихся к государственной собственности Новосибирской области» (далее – Правила). Процедура приемки объекта в эксплуатацию, разработанная в Правилах, предусматривает работу двух комиссий: 1)Рабочая комиссия; 2)Государственная приемочная комиссия;						8.2.2. Рабочая комиссия обеспечивает проведение проверок:			- соответствия построенных автомобильных дорог общего пользования (пусковых комплексов) и сооружений на них утвержденной проектной документации;												- соответствия производства работ требованиям нормативно-технической документации;												- соответствия построенных автомобильных дорог (пусковых комплексов) и сооружений на них требованиям экологической безопасности;				- качества выполненных строительно-монтажных работ.				Результаты рабочей комиссии оформляются актом установленной формы, который впоследствии совместно с комплектом исполнительной документации предъявляется государственной приемочной комиссии.				8.2.3. Государственная приемочная комиссия  изучает и анализирует предъявленные документы рабочей комиссии, освидетельствует объект в натуре, с проведением, в случае необходимости, контрольных измерений, проверок и испытаний. В итоге работы комиссии оформляется и  подписывается акт о приемке объекта в эксплуатацию или мотивированное заключение о невозможности приемки в эксплуатацию предъявленного объекта.			8.2.4. Датой ввода в эксплуатацию автомобильной дороги (пускового комплекса) и сооружений на ней считается дата подписания акта государственной приемочной комиссии. С этой даты наступают гарантийные обязательства Подрядчика, срок которых установлен государственным контрактом на выполнение подрядных работ и гарантийным паспортом.

8.3. ПРИЕМКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 				8.3.1. Приемка работ по капитальному ремонту осуществляется в соответствии с требованиями раздела 3. ВСН 19-89; 						8.3.2. Приемка законченных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования производится в один этап приемочной комиссией, назначенной начальником управления;				8.3.3. Приемочная комиссия  изучает и анализирует предъявленную исполнительную документацию, освидетельствует объект в натуре, с проведением, в случае необходимости, контрольных измерений, проверок и испытаний. В итоге работы комиссии оформляется и  подписывается акт о приемке объекта в эксплуатацию или мотивированное заключение о невозможности приемки в эксплуатацию предъявленного объекта;  			8.3.4. Датой ввода в эксплуатацию автомобильной дороги  и сооружений на ней после капитального ремонта считается дата подписания акта приемочной комиссии. С этой даты наступают гарантийные обязательства Подрядчика, срок которых установлен государственным контрактом на выполнение подрядных работ и гарантийным паспортом.

9.    ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ						9.1.1. Подрядная организация обязана своевременно и правильно оформлять исполнительную производственно-техническую документацию, отражающую весь процесс производства строительно-монтажных работ.		9.1.2. Общие требования к ведению исполнительной документации:		- четкость и логическая последовательность изложения материала;

- краткость и точность формулировок, исключающие возможность неоднозначного толкования документа;								- полнота заполнения форм измерений, испытаний и освидетельствований;	- конкретность изложения результатов работы. 		9.1.3. К каждому акту приемки скрытых работ и приемки ответственных конструкций обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов и конструкций, другие документы о качестве продукции.

9.1.4. Формы исполнительной документации представлены в приложении к СТО ТУАД 02-2009 «Каталог обязательных форм исполнительной документации».

9.1.5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ: 						                            Исполнительные чертежи законченных строительством конструктивных элементов составляются либо в виде отдельного чертежа (с нанесением проектных и фактических данных контролируемых параметров), либо используются рабочие чертежи с нанесением на них фактических отметок и размеров конструктивных элементов, их положения в плане и профиле.

Исполнительные чертежи подписывает производитель работ и главный инженер подрядной организации (или иное уполномоченное лицо) с указанием даты.

Исполнительные чертежи составляются на следующие элементы автомобильной дороги:

-  законченные строительством водопропускные трубы, скотопрогоны и подпорные стенки с указанием планового и высотного положения, типа или марки примененных конструкций, изделий, полуфабрикатов и материалов, основных геометрических размеров искусственного сооружения;

- продольный профиль водоотводных сооружений (кюветы, лотки, быстротоки и т.п.)

- законченную дорожную одежду (продольный профиль) с указанием вертикальной отметки верха дорожной одежды по оси, шагом не реже чем через 100 м;

Исполнительные чертежи составляются в двух экземплярах, один  хранится в подрядной организации, другой передаётся Заказчику по окончании строительства, реконструкции или капитального ремонта объекта.

Исполнительные чертежи составляются до осуществления приемочного контроля соответствующих конструктивных элементов автомобильной дороги или ее участков.

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ ………………………………………………….....   3  2.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ ……………………………………………………   4

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ………………………………………………………………...   4

4.СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ ……………………   7

4.1. Общие положения ………………………………………………………  7

4.2. Порядок организации и проведения независимого технического контроля на объекте ………………………………………………………………  10

5. ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА ……………………………  16

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ ………………………………………………  18

7.ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА, ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ……………………………………………………………………………..  18

7.1. Материалы и конструкции ……………………………………………  19

7.2. Земляное полотно ……………………………………………………..   35

7.3. Устройство сборных железобетонных труб …………………………  44

7.4. Устройство металлических гофрированных труб …………………..   52

7.5. Устройство дополнительных слоев оснований и прослоек (морозозащитных, дренирующих, изолирующих и капилляропрерывающих) ………….. . 62

7.6. Устройство щебеночных, гравийных, шлаковых оснований и покрытий …………………………………………………………………………..  64

7.7. Устройство щебеночных, гравийных, шлаковых оснований и покрытий, укрепленных неорганическими вяжущими ………………………...  69

7.8. Устройство щебеночных, гравийных, песчаных оснований и покрытий, укрепленных органическими вяжущими (смешением на дороге) ..  72

7.9. Устройство асфальтобетонных покрытий …………………………..   77

7.10. Устройство цементобетонных покрытий …………………………… 88

7.11.Устройство защитных слоев износа (поверхностная обработка) …….    98

7.12. Устройство макрошероховатых слоев износа на основе битумоминеральных открытых смесей (БМО) ………………………………..   106

7.13. Устройство обстановки дороги …………………………………       112

8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ ………………………………………………. 121

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ …………………………………. 126

ПЕРЕЧЕНЬ  СОГЛАСОВАНИЙ

по СТО 02-2009 «Требования к качеству работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования. Контроль качества работ. Порядок приемки работ»

| № п/п | Наименование службы или должностного лица | Фамилия, И. О. | Согласовано (подпись) | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный инженер | Буланов М.Ю. |  |  |
| 2 | Заместитель начальника управления по производству | Садков В.Б. |  |  |
| 3 | Начальник отдела капитального строительства | Дорошенко Н.С. |  |  |
| 4 | Начальник отдела кап. ремонта, ремонта и содержания а/дорог | Миллер И.В. |  |  |
| 5 | Начальник технического отдела | Перцев В.П. |  |  |
| 6 | Начальник отдела контроля качества | Дурдина Е.И. |  |  |
| 7 | Начальник отдела искусственных сооружений | Молчанов В.С. |  |  |

# Text boxes

2,0 м